## Slide 1
Осенний семестр
I. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИФРАКЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Зачет в конце семестра!!!

## Slide 2
Часть 1
Симметрия кристаллической решетки
Часть 2
Введение в физику дифракции
Часть 3
Классический
рентгеноструктурный анализ
Часть 4
Семинарские занятия

## Slide 3
1. Аморфные вещества
2. Кристаллы
3. Квазикристаллы
4. Модулированные кристаллы
5. Паракристаллы
6. Низкоразмерные системы
7. Нанокристаллы
Вещества в твердом состоянии

## Slide 4
Бери́лл — минерал гексагональной сингонии, из подкласса кольцевых силикатов. Некоторые из разновидностей берилла, в частности изумруд, сочно окрашенный аквамарин, относятся к драгоценным камням I порядка
Al2[Be3(Si6O18)]

## Slide 5
Трубка Крукса
Эксперименты
с катодными лучами и газовым разрядом
1896 год.

## Slide 6
Непрерывный (белый, тормозной)
спектр рентгеновского излучения
Характеристическое (узкие линии) и тормозное
рентгеновское излучение (непрерывный спектр)

## Slide 7
ЭКСПЕРИМЕНТ ЛАУЭ.
Открытие дифракции рентгеновских лучей
Главная особенность рентгенографии -
это неразрушающий метод исследования !!!
Источник
излучения
Объект-кристалл
Детектор
Коллиматор

## Slide 8
Глаза человека привыкли к тому, что свет распространяется в виде прямолинейных лучей
Корпускулярная теория света
И. Ньютон

## Slide 9
Принцип Гюйгенса-Френеля (1678 г.)
Один из основных принципов волновой физики
Волновая теория света

## Slide 10
Что такое
дифракция
и интерференция

## Slide 11
Особенности рассеяния волн на препятствиях
До препятствия доходит плоская волна
I - источник излучения; A – препятствие (диафрагма); B – экран;
d – расстояние источник-экран; Δ – размеры препятствия

## Slide 12
Дифракция на круглом отверстии

## Slide 13
Дифракция волн это явление возникающее при прохождении волны вблизи краев препятствий или отверстий, размеры которых сравнимы с длиной волны, и состоящее в огибании волной препятствий т.е. засвечивание области геометрической тени (отклонение от прямолинейного распространения)

## Slide 14
Интерференция волн на поверхности воды

## Slide 16
Закон Брегга-Вульфа
1
2
AC+CB=n·λ
AC=CB=d·sinθ
2d·sinθ=n·λ

## Slide 17
Источники информации в структурном анализе
1. Геометрия дифракционной картины
2. Интенсивности дифракционных
пятен - рефлексов
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g, симметрия решетки
Функция распределения
электронной плотности
Реальная структура кристаллов -
дефекты, нарушения совершенства кристаллов

## Slide 18
Дифракция на щели

## Slide 19
Дифракция на щели
Амплитуда

## Slide 20
Дифракция на щели
Интенсивность

## Slide 21
Обратное пространство, обратная решетка,
Фурье пространство

## Slide 22
Фурье-преобразование, Фурье-образ функции
любая функция в пространстве {x}
x – пространство - это прямое пространство
Это выражение определяет Фурье-образ этой функции в пространстве {u}
U – пространство - это обратное пространство
- обратное Фурье-преобразование функции f(x)

## Slide 23
Если кристаллическая решетка примитивная и состоит из одинаковых рассеивающих атомов, все рефлексы будут иметь одинаковую интенсивность I~N6 (N – число рассеивающих частиц)
Ниже приведен пример дифракционной картины двухмерной (плоской) решетки в обратном пространстве

## Slide 24
Если кристаллическая решетка сложная (в элементарной ячейке несколько атомов, имеется базис) интенсивности рефлексов будут разные и будут убывать с увеличением расстояния от оси первичного пучка излучения.
Интенсивности рефлексов дифракционной картины будут регулироваться величиной квадрата структурной амплитуды, причем некоторые рефлексы могут иметь нулевую амплитуду согласно правил погасания для данного базиса
fm – атомный фактор рассеяния

## Slide 25
Примитивная кубическая решетка - ReO3
Объемоцентрированная кубическая решетка – порошек W
Гранецентрированная кубическая решетка - Ni
Правила погасаний рефлексов для объемоцентрированной кубической решетки
Правила погасаний рефлексов для гранецентрированной кубической решетки
Примеры рентгенограмм полученных с порошковых образцов (рентгенограммы Дебая-Шерера)

## Slide 26
Современный рентгеновский дифрактометр – прибор предназначенный для сбора дифракционных данных о поликристаллах

## Slide 28
Дифракционная база данных PC PDF WIN
В настоящее время эта база данных содержит более 2 миллионов карточек
различных веществ, соединений, сплавов.

## Slide 29
Рентгенограмма кристалла миоглобина
Нулевой слой обратной решетки кристалла миоглобина полученный методом КФОР. Радиальные полосы возникают за счет немонохроматичности падающего рентгеновского излучения(белый фон, дифракционные пятна размыты в радиальном направлении)

## Slide 30
Классический структурный анализ
Фазы рассеянных волн
амплитуды рассеянных волн
Измеряемая в эксперименте интенсивность
дифракционных рефлексов

## Slide 31
Распределение электронной плотности в элементарной ячейке бензола спроецированное на плоскость (001). Синтез электронной плотности сделан на дифракции нейтронов. Положительная плотность (атомы углерода) обозначена сплошными линиями, отрицательная плотность (положения атомов водорода) – пунктиром. Плоскость бензольного кольца не перпендикулярна направлению проекции.

## Slide 32
Тепловые колебательные движения атомов внутри молекулы дигидроцитрата натрия. Анизотропные колебания атомов описываются элипсоидами
На рисунке показаны два иона дигидроцитрата и два иона натрия. Жирными линиями обозначены ковалентные связи, светлые – означают координатные связи атомов кислорода с атомами натрия. Числа у эллипсоидов - сраднеквадратичные смещения атомов (Å)
NaH2C6H5O7

## Slide 33
Одним из наиболее выдающихся достижений мировой науки ХХ в. считается расшифровка структуры молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).
В 1953 г. Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон и Морис Уилкинсон построили трехмерную модель двойной спирали структуры молекулы ДНК и объяснили механизм передачи наследственной информации. По-видимому, это открытие является главным достижением ХХ в. и главным поворотным моментом в истории биологии.

## Slide 35
Весенний семестр
II. ДИФРАКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ
Экзамен по всему курсу!!!

## Slide 36
Часть 5
Рентгеновская дифракционная топография
Часть 6
Электронная микроскопия высокого разрешения (HREM)
Часть 7
Растровая электронная микроскопия
(SEM)
Часть 8
Рентгеновский микроанализ
Часть 9
Физические основы рентгеновской оптики
Часть 10
Семинарские занятия

## Slide 37
РЕНТГЕНОВСКАЯ
ДИФРАКЦИОННАЯ МИКРОСКОПИЯ -
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОПОГРАФИЯ

## Slide 38
ДЕФЕКТЫ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ,
РЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КРИСТАЛЛОВ
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ?

## Slide 39
РАССМОТРИМ ПРИМЕР
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

## Slide 40
Микросхемы
В современных процессорах плотность монтажа составляет приблизительно 7x108 элементов (транзисторов, диодов и пр.)
на площади около 200 мкм2

## Slide 41
Электропроводность
Энергия Ферми (уровень Ферми) это максимальная энергия фермиона в основном состоянии при абсолютном нуле температур.
Примеси As – мышьяк, P – фосфор –
создают в зонной структуре новые уровни (донорные уровни)
Электронная проводимость
Примеси In – индий, Al – аллюминий –
создают в зонной структуре новые уровни (акцепторные уровни)
Дырочная проводимость
Введение дефектов

## Slide 42
Реальная структура кристаллов -
дефекты, нарушения совершенства
кристаллов
1. Рентгеновская топография
2. Электронная микроскопия
3. Рентгеновский микроанализ

## Slide 43
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Реальная структура кристаллов -
дефекты, нарушения совершенства
кристаллов
Анализ тонкой структуры дифракционных рефлексов

## Slide 44
Источники информации в структурном анализе
1. Геометрия дифракционной картины
2. Интенсивности дифракционных
пятен - рефлексов
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g, симметрия решетки
Функция распределения
электронной плотности
Реальная структура кристаллов -
дефекты, нарушения совершенства кристаллов

## Slide 45
Топограмма монокристалла кремния
с фрагментами интегральных схем.
На фотографии наряду с элементами топологии схемы
видны дислокационные линии, пересекающие топограмму по диагонали
Литография фрагмента
будущей микросхемы

## Slide 46
Микросхемы
В современных процессорах плотность монтажа составляет приблизительно 7x108 элементов (транзисторов) т.е. на площади около 200 мкм2

## Slide 47
Фрагмент рентгеновской топограммы
монокристалла кремния с ростовыми дефектами
Диаметр пластины 15 мм, толщина 2 мм,
поверхность кристалла [110], отражение .
На топограмме хорошо видны дислокации, дефекты упаковки, полосы скольжения

## Slide 48
Слитки монокристаллов кремния
выращенные по методу Чохральского
1960 г
1980 г

## Slide 49
Монокристаллические пластины кремния
диаметром 150 мм
1980-1990 гг

## Slide 50
Диаметр слитков кремния ~400 мм
2000 г

## Slide 51
2005 – 2010 г

## Slide 52
Методы рентгеновской топографии
(рентгеновская микроскопия)
Berg W. Naturwissenschaften, 1931, 9, p.391
Berg W. Z.Krist., 1934, B89,3,p.286

## Slide 53
Толщинная зависимость
интесивности дифрагированного пучка
Authier A., Lang A.R. J.Appl.Phys. (1964), 35, 1956-1959

## Slide 54
Изображение магнитных доменов (метод Ланга)
монокристалла железо-итриевого граната
(3Y2O3 5Fe203)
Излучение AgKa, отражение (800),
толщина кристалла 180 мкм

## Slide 55
Стереотопограммы кристалла кремния,
снятые по методике Бормана (одна из первых попыток получения рентгеновских томограмм)
Черными стрелками показаны направления просвечивания
Кристалл имеет форму прямоугольной призмы, трансмиссионные топограммы
получены с двух его граней под прямым углом. Топограммы позволяют получить
полную реконструкцию объема образца (из работы В.И.Никитенко, Л.Н. Данильчука).

## Slide 56
Топограмма монокристалла кремния (метод Ланга)
с введенными при пластическом изгибе
дислокационными полупетлями

## Slide 57
Яркость рентгеновских источников в фотонах /сек2мм2мрад2,
за период с 1900 по 2000 годы

## Slide 58
Четыре рентгеновские топограммы снятые одновременно
в синхротронном пучке в разных отражениях
(время съемки 3 сек.)

## Slide 59
The European Synchrotron Radiation Faciliti (ESRF) in Grenoble, France.

## Slide 60
Пространственное разрешение
методов
рентгеновской микроскопии
(рентгеновской топографии)
Составляет ~1мкм!!!

## Slide 61
ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
(HREM)

## Slide 62
Микроскопия
Видимый свет λ~0,4-0,7мкм; Электроны с энергией ~100 kV λ~0,04 Å
A-числовая апертура
b-aпертурный угол или апертура
Линейное разрешение – минимальное расстояние между двумя точками объекта которые на изображении видны как отдельные точки.
n>>1

## Slide 63
Галилео Галилей в 1609 г. разработал устройство получившее название «occhiolino» («оккиолино») или составной микроскоп
с выпуклой и вогнутой линзами
Изображение трёх пчел Франческо Стеллути было частью печати Папы Урбана VIII и считается первым опубликованным микроскопическим символом (см. «Stephen Jay Gould, The Lying stones of Marrakech, 2000»)
Галилей представил свой микроскоп публике в Академии де Линчеи, основанной Федерико Чези в 1603г

## Slide 64
Внешний вид двояковыпуклых оптических линз

## Slide 65
Схема простейшего двух линзового оптического микроскопа
AB-объект; A’B’- первое увеличенное изображение (Гауссова плоскость); A’’B’’-второе увеличенное изображение (плоскость изображения)

## Slide 66
Микроскоп - 1875 год
Современный
настольный микроскоп – 2010 год

## Slide 67
Согласно представлениям Гюйгенса-Френеля-Аббе
обычная линза при формировании изображения
производит двойное Фурье преобразование
т.е. является дифракционным прибором
Функция
объекта
Фурье-образ функции объекта f(x)
Изображение объекта f(x)
Плоскость Гаусса
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
В ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АББЕ (1873 г.)

## Slide 68
Типичное изображение со сферической аберрацией
СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ АБЕРРАЦИИ

## Slide 69
Основные аберрации (ошибки) оптических систем
сферическая аберрация
хроматическая аберрация
астигматизм

## Slide 70
Правило левой руки

## Slide 71
Движение заряженныйхчастиц в неоднородном магнитном поле носит сложный характер. Специальным образом сконструированное неоднородное магнитное поле может фокусировать движущиеся заряженные частици.
(а)-фокусирующее действие магнитного поля на движущийся электрон;
(б)-аксиальное изображение рисунка (а) демонстрирующее
одновременное действие вращения и фокусировки магнитным полем.

## Slide 72
Схемы простейших
магнитных линз

## Slide 73
Схема электронного микроскопа

## Slide 74
Одна из первых действующих моделей
электронного микроскопа (1933)

## Slide 75
TEM изображение двойников в кристаллах YBa2Cu3O7 .
На изображении видны серии взаимно перпендикулярных линий. Это двойники, что подтверждается электронограммой.
Электронограмма кристалла YBa2Cu3O7. На дальних рефлексах хорошо видно расщепление пятен, что указывает на наличие двойников.

## Slide 76
JEOL-100CX
ИФТТ РАН
Современный электронный микроскоп
фирмы JEOL (Япония)
Рабочее напряжение 100 kV

## Slide 77
JEOL-4000
ИФТТ РАН
Рабочее
напряжение 400 kV

## Slide 78
краевая дислокаця в монокристалле кремния
двойниковые границы
в монокристалле кремния
ЭМ изображения
высокого разрешения

## Slide 79
ЭМ изображения высокого разрешения (HREM)
монокристаллов алмаза и кремния

## Slide 80
ЭМ изображения высокого разрешения
монокристалла кремния

## Slide 81
ЭМ изображения высокого разрешения
Монокристалла YBa2Cu3O7-x
Notes: 81

## Slide 82
Пространственное разрешение
в методах электронной микроскопии
высокого разрешения
Составляет ~1,3

## Slide 83
РАСТРОВАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ
(SEM)

## Slide 86
1. Возможность математической обработки изображений состоящих из отдельных точек;
2. Огромная глубина резкости в РЭМ, в отличии от обычных оптических систем;
3. Множество физических явлений (отраженные и вторичные электроны, свет, характеристическое рентгеновское излучение, рентгеновская флуоресценция оже электроны), участвующих в образовании изображения расширяет возможности анализа объектов в РЭМ
РЕМ – растровый электронный микроскоп – терминология принятая в России
SEM – сканирующий электронный микроскоп – терминология принятая
в мировой литературе
Основной принцип - отображение информации об образце (за счет разнообразных ответных сигналов) при сканировании электронным зондом по поверхности объекта.
Устанавливается соответствие между набором положений электронного зонда на образце и электронного пучка на экране монитора, каждая точка отображается уровнем яркости или цветом на мониторе. Увеличение равно L/l

## Slide 87
Упрощенная схема растрового электронного микроскопа (РЭМ)

## Slide 88
Растровый электронный микроскоп
фирмы Zeiss Leo Supra 35

## Slide 89
Распределение островков клея на липкой бумаге для заметок. Изображение, получено при ускоряющем напряжении 300 В.

## Slide 90
Структура излома поверхности композитного материала на основе B-Al сплавов.
На снимке хорошо видны волокна B осажденного на тонкие нити W и структура матрицы сплава B-Al. Волокно имеет достаточно сложную структуру - в центре расположена тонкая нить из чистого W, по периферии располагаются бориды вольфрама и по-видимому на самой поверхности имеется слой чистого B. Из снимка видно, что материал матрицы плотно обволакивает нити боридов вольфрама.

## Slide 91
Характерная структура поверхности излома. Монокристалл сапфира.
За счет большой глубины резкости снимок производит объемное впечатление и позволяет судить о размерах неровностей на поверхности.

## Slide 92
SEM изображение поверхности слоистого
монокристалла LiNiO3 (ниобат лития).
Слои образованы чередованием 180-градусных электрических доменов с противоположными знаками вектора поляризации. Структура получена в процессе роста по специальной технологии. На границах слоев наблюдаются тонкие прослойки примеси. Подобные структуры используются для изготовления оптических частотных преобразователей.

## Slide 93
Лабиринтная магнитная доменная структура на поверхности никеля. Ускоряющее напряжение 20kV.
Это магнитный контраст второго рода получен во вторичных электронах.

## Slide 94
Гамма-обработка изображения для улучшения видимости отдельных деталей контраста
линейное усиление
  g-обработка, g=2

## Slide 95
SEM изображение перфорированной углеродной
пленки в режиме линейного усиления
тот же объект - в режиме
Y-модуляции
Как видно из снимка изображение полученное в режиме Y-модуляции является псевдо-трехмерным и в некоторых случаях позволяет представить исследуемый объект более рельефно и понять его устройство

## Slide 96
Пространственное разрешение
в методах растровой электронной микроскопии
Составляет ~20-100Å

## Slide 97
Упругое рассеяние
электронов зонда
веществом
Однократный акт
упругого рассеяние
2. Многократный акт почти упругого рассеяние

## Slide 98
Численное моделирование траекторий движения электронов в мишени выполнено методом Монте-Карло

## Slide 99
Электронные траектории, полученные моделированием взаимодействия пучка с атомами мишени (Fe)
методом Монте-Карло, Е0=20 кэВ
Набор из пяти траекторий, показывающий случайные изменения траекторий
Набор из 100 траекторий, дающий визуальное представление об области взаимодействия; угол наклона пучка к поверхности образца - 0°

## Slide 101
Характер траекторий электронов, полученных в результате расчета по методу Монте-Карло, и формирование области взаимодействия для энергии электронов зонда 5 kev и 20kev.

## Slide 102
Общий вид области взаимодействия
электронов зонда с мишенью
Электроны зонда, проникая в материал мишени, многократно взаимодействуют с электронами атомов, решётки, с электрическими полями ядер, теряя энергию вплоть до захвата электрона зонда каким-либо центром решетки. Так как траектории движения каждого электрона имеют весьма сложную форму, в образце мишени образуется область, в которой электроны зонда растрачивают всю свою энергию. Эта область получила в литературе название области взаимодействия

## Slide 103
РЕНТГЕНОВСКИЙ МИКРОАНАЛИЗ
Первый прибор разработан и создан в 50-е г. XX века
Р.Кастен, А.Гинье - Франция;
Н.П.Ильин, И.Б.Боровский - СССР
Идея предложена и запатентована в 40-е г.XX века,
Дж. Хиллер, США;

## Slide 104
Длина волны испускаемого характеристического
рентгеновского излучения является функцией
атомного номера излучающего элемента
Генри Мозли,
Английский физик
Закон Мозли

## Slide 105
Первый прибор разработан и создан в 50-е г. XX века независимо во Франции и в СССР
Р.Кастен
А.Гинье
Н.П.Ильин
И.Б.Боровский
Электронно-зондовый микроанализ

## Slide 106
Рентгеновский микроанализ позволяет определять атомный состав материалов практически во всем интервале концентраций с точностью около 2%

## Slide 107
Чувствительность анализа неоднородна по всему спектру элементов таблицы Менделеева и сильно зависит от атомного номера. Так для легких элементов, например, для Be (Z=4), предельное обнаруживаемое количество элемента составляет более 10%. С ростом атомного номера чувствительность анализа растет и при благоприятных условиях может достигать 0.1-0.01% для Re (Z=75)

## Slide 108
Колонна ЭМ
Камера образцов
Детектор
вторичных
электронов
Энергодисперсионный
спектрометр
Оптический
микроскоп
Кристалл-дифракционный
спектрометр
Детектор
отраженных назад
электронов
Схема современного комбинированного прибора, совмещающего электронный микроскоп и рентгеноспектральный микроанализатор

## Slide 109
Методы получения высокого напряжения

## Slide 110
Схема удвоение напряжения

## Slide 111
-
+
-
+
Механизм работы
схемы удвоения напряжения
-
+

## Slide 112
-
+
-
+
Механизм работы
схемы удвоения напряжения
-
+
-
+

## Slide 113
-
+
Механизм работы
схемы удвоения напряжения
-
+
-
+

## Slide 114
Схема умножения напряжения

## Slide 116
Основная литература

## Slide 117
Дж. Каули
Физика дифракции.
Книга проф., Дж. Каули внесшего существенный вклад в развитие физической оптики, охватывает материал, относящийся к оптике рентгеновских лучей, электронов и нейтронов. Рассматриваются основы кинематической и динамической теории дифракции, диффузное и неупругое рассеяние, структурный анализ, явления упорядочения, а также конкретные дифракционные методы изучения структуры кристаллов.
Книга предназначена для студентов, аспирантов, научных работников, применяющих дифракционные методы для исследования структуры и свойств материалов, для инженеров, занимающихся разработкой соответствующих приборов, а также преподавателей вузов, аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области физической оптики.

## Slide 118
В.И.Иверонова, Г.П.Ревкевич
Теория рассеяния рентгеновских лучей.
Предлагаемое учебное пособие посвящено применению теории рассеяния рентгеновских лучей к исследованию реальных кристаллов, а также основам динамической теории и ее применению к исследованию почти совершенных кристаллов. Во втором издании дополнительно рассмотрены вопросы рассеяния на модулированных структурах, комплексах Гинье. Изложены основы метода флюктуациопных волн для расчета интенсивности диффузного рассеяния па флюктуациях состава и смещений в случае как точечных, так и протяженных дефектов.
Книга рассчитана на студентов физических факультетов университетов и технических вузов, кроме того, может быть использована научными работниками, применяющими дифракционные методы для исследования структуры реальных твердых тел.

## Slide 119
Илюшин А.С., Орешко А.П.
Дифракционный структурный анализ.
М.: физический факультет МГУ, ООО Издательский дом «Крепостновъ», 2013. 616 с. - с ил. - библ. 196 назв.
ISBN 978-5-85271-503-6
В учебном пособии изложен широкий круг вопросов теории, современных методов исследования, аппаратуры и ряда применений дифракционного структурного анализа к исследованию атомной и магнитной структуры конденсированных сред.
Для студентов, аспирантов и научных сотрудников, специализирующихся в области дифракционных методов исследования структур.
Допущено УМО по классическому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 011200 - Физика и по специальности 010701 - Физика.

## Slide 120
Э.В. Суворов Дифракционный структурны анализ
Москва, Юрайт, 2019, с.280
SBN 978-5-534-09995-9
В пособии рассмотрены физические основы кристаллографии, основы теории дифракции на трехмерной решетке (подход Лауэ), методы получения рентгеновского излучения и его основные свойства, основные направления структурного анализа, физические основы динамической теории рассеяния, интегральные методы анализа формы дифракционной линии, методы рентгеновской топографии, рассеяние под малыми углами. В каждую главу включены примеры решения типовых задач по изучаемой теме. В конце каждой главы приводятся контрольные вопросы и задания, задачи для самостоятельной работы, а также рекомендуемая литература. В конце пособия помещен ряд приложений, в которых приведены сведения, необходимые для успешного овладения изучаемой дисциплиной.
Содержание учебного пособия соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям.

## Slide 121
В.Ш. Шехтман, Р.А. Диланян
«Введение в рентгеновскую кристаллографию»
Предлагаемая предназначена в качестве учебного пособия по анализу структуры твердых тел для студентов, стажеров, аспирантов и инженеров, научных либо производственных лабораторий. В книге на интересном фактическом материале показано развитие подходов структурного анализа кристаллов, начиная с первоначальных основ кристаллографии до принципов строения разнообразных современных материалов. Автор приводит многочисленные исторические и очень любопытные отступления, которые заметно облегчают статичность учебного материала.

## Slide 122
Рентгеидифракционные методы изучения монокристаллов, поликристаллических и аморфных материалов
В настоящем сборнике представлены описания и методические рекомендации по выполнению девяти лабораторных работ. Практикум состоит из двух частей. Первая часть направлена на освоение первоначальных практических приемов рентгеноструктурного дифракционного эксперимента: получение и анализ дебаеграмм, дифрактометрия, метод лауэграмм, гониометрнческиские методы. вторая. знакомит читателя с методами наблюдения дефектов структуры в объеме и на поверхности кристаллов с использованием явления дифракции рентгеновских лучей, просвечивающей и растровой электронной микроскопии, а также с методами определения атомного состава поверхности кристаллов с помощью рентгеноспектралыюго микроанализа.
Этот практикам разработан и в течение ряда лет используется в ИФТТ РАН для обученм студентов факультета общей и прикладной физики Московского Физико-технического института, Физического факультета Подмосковного филиала Московского Государственного университет и кафедры Физической химии Московского Института Стали и Сплавов.
Описание первой части подготовлены коллективом авторов - проф., д.ф.-м.н. В.Ш.Шехтман, к.ф.-м.н. Г.Е Абросимова, к.ф.-м.н. Р.А.Диланян, к.х.н. И.И.Звсрькова, к.ф.-м.н. С.С.Хасанов, к.ф.м.н. К.В.Шулаков под общей редакцией проф., д.ф.-м.п. В.Ш.Шехтмана. Описание второй части практикума подготовлены коллективом авторов – д.ф.-м.н. Э.В.Суворов, к.ф.-м.н. В.А.Гончаров, С.А..Зверьков под общей редакцией проф., д.ф.-м.н. Э.В.Суворова.
Вениамин Шоломович Шехтман Проф., д.ф.-м.н.
Заведующий Лабораторией структурного анализа ИФТТ РАН
shekht@issp.ac.ru
Эрнест Витальевич Суворов Проф., д.ф.-м.н.
Заведующий Лабораторией рентгеновской оптики и электронной микроскопии ИФТТ РАН
suvorov@issp.ac.ru

## Slide 123
Исторические справки

## Slide 124
СОЛЬВЕ (Solvay), Эрнест Гастон
1838 – 1922 г.
Эрнест Сольве – бельгийский химик-технолог и промышленник. Родился в Ребек-Роньоне в семье владельца каменоломни и солеварни. Получил домашнее образование. С 1859 г. начал помогать своему дяде в управлении газовым заводом в Брюсселе.

## Slide 125
Великие Ученые XX века создавшие современную физику
На этой фотографии 29 человек

## Slide 126
Жан Батист Жозе́ф Фурье́ (1768-1830), французский математик и физик

## Slide 127
Жан Батист Жозеф Фурье (1768-1830) происходит из семьи портного, осиротел в возрасте восьми лет. Окончил военную школу при бенедиктинском монастыре, получил множество призов по риторике, математике, механике и пению. Сомневался кем стать монахом, военным или математиком. В 1789 Фурье представил работу о численном решении уравнений любой степени. В 1793 вступил региональное отделение партии якобинцев в Эсере. В 1794 встречался Робеспьером после чего он был арестован. Он уже ожидал гильотины, когда в результате переворота 9 Робеспьер был арестован и казнён, после чего Фурье был освобождён. В 1794 года декретом Конвента в Париже была организована Нормальная школа, где на деньги Республики обучалось 1500 студентов, в том числе и Фурье. В школе преподавали такие выдающиеся учёные как Лагранж, Липс, Монж, Бертолле. В 1795 Фурье был снова арестован т.к. был сторонником Робеспьера. Однако вскоре по неизвестной причине Фурье был освобождён. 1 сентября 1795 года Фурье восстановился на работу в Политехнической школе, которая занималась подготовкой военных, а директором, которой был Монж. Фурье преподавал начертательную геометрию, некоторые области математического анализа (совместно с Лагранжем), а также занимался подбором учеников. Через два года стал руководить кафедрой анализа и механики, сменив на этом посту Лагранжа. В 1798 году Наполеон пригласил Фурье, Монжа и Малуса во французскую администрацию - руководил археологическими раскопками, а также занимался формированием системы образования. В 1801 году восстановился в должности профессора в политехнической школе. Однако, Наполеон предложил ему пост префекта департамента Изер, и Фурье не мог отказаться от предложения и отправился в Гренобль. Основными достижениями Фурье на посту является руководство осушением болот в Бургундии, а также строительство новой дороги, соединившей Гренобль с Турином. В 1809 году Фурье получил от Наполеона титул барона и был награждён орденом Почетного легиона. В 1814 году Наполеон потерпел поражение и был сослан на Эльбу. В 1815 году после возвращения в Париж Наполеон назначил Фурье пенсию в размере 6 тысяч франков, но Фурье не получил её ни разу, так как к 1 июля Наполеон был свергнут. После этого Фурье вернулся в Париж, где некоторое время работал директором Статистического бюро, а в 1817 году стал членом Академии. Умер Фурье в 1830 году в Париже.
Научная сфера: математика, физика
Научный руководитель: Жозеф Луи Лагранж
Известные ученики: Дирихле
Краткая биография Ж.Б.Фурье

## Slide 128
Вильгельм Конрад Рентген
(1845-1923)
крупнейший немецкий физик-экспериментатор. Член Берлинской академии наук.
Первая в истории науки Нобелевская премия (1901) по физике за открытие
X-излучения!!!
Открытие рентгеновских лучей
(1896 г.)

## Slide 129
Лауэ Макс Теодор Феликс фон (Max von Laue; 9 октября 1879, Кобленц, Германская империя - 24 апреля 1960, Западный берлин) - немецкий физик
Открытие дифракции рентгеновских лучей
(1912 г.)
В 1914 году Макс Лауэ совместно с П.Книппингом и В.Фридрихом установили, что это - электромагнитные волны с длиной волны ~1Å (1Å=10-10 м) и значит, возможна их дифракция на кристаллической решетке, параметры которой также порядка одного ангстрема.
Нобелевской премии по физике в 1914 г. «за открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах».

## Slide 130
Уильям Генри Брэгг и
Уильям Лоренс Брэгг (отец и сын)
получили Нобелевскую премию
по физике, 1915,
за создание метода рентгеноструктурного анализа материалов

## Slide 131
Гео́ргий Ви́кторович Вульф (1863-1925)
Российский Советский кристаллограф, член-корр. РАН (1921).
В 1913 открыл закон интерференции рентгеновских лучей, отражённых атомными плоскостями кристаллов.
Георгий Викторович Вульф родился в 1863 г. в Чернигове. Окончил гимназию в Варшаве в 1881 г. и поступил в Варшавский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. В 1897 г. назначен профессором в Казанский университет, в 1899 г. перешел в Варшавский университет на кафедру минералогии. С 1907 г. Георгий Викторович Вульф стал приватдоцентом Московского университета, где основал в помещении Минералогического института свою лабораторию. В настоящее время это Минералогический музей Московского университета (27 этаж главного здания на Воробьевых горах).

## Slide 132
Уильям Брэдфорд Шокли (William Bradford Shockley - американский физик, исследователь полупроводников. В январе 1948 года Шокли изобрёл плоскостной биполярный транзистор, а затем создал научную теорию, объяснявшую его работу.
Лауреат Нобелевской премии по физики 1956 года.
В 1956 году Шокли основал, названную его именем,
лабораторию, которая фактически стала началом Кремниевой долины

## Slide 133
В 1962 Френсис Крик с Дж. Уотсоном и М. Уилкинсом получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытие молекулярной структуры нуклеиновых кислот и ее значения в передаче информации в живой материи».

## Slide 134
Нобелевская премия по физике за 1986 год за фундаментальные работы по электронной оптике и создание первого электронного микроскопа.
Электронный микроскоп Руски нашел применение в самых различных областях науки, в т. ч. при исследовании металлов, вирусов, белковых молекул и других биологических структур.
Самый первый электронный микроскоп, разработанный Руской и Кноллем в 1931 г. В 1937 г. он в должности инженера-электрика фирмы Siemens принимает участие в разработке первого в мире коммерческого массового электронного микроскопа. Этот прибор с разрешающей способностью в 100 ангстремов впервые поступил на рынок в 1939 г.
Эрнст Август Руска (1906-1988)
создатель электронного микроскопа

## Slide 135
Влади́мир Козьми́ч Зворы́кин родился 17июля 1888, в г. Муром, Владимирской губернии, Российской империи; умер 29 июля 1982, Принстон, Нью-Джерси, США (похоронен на кладбище Принстона) - американский ученый – инженер русского происхождения, один из создателей современного телевидения.
Оптический сканирующий микроскоп был разработан и реализован
в 1924 году В.К.Зворыкиным.
Идея электронного сканирующего микроскопа была сформулирована в 1935 году М.Кнолем.
Окончил Муромское реальное училище, в 1906 году, поступил в Петербургский технологический институт. С отличием окончил его в 1912 году с дипломом инженера-технолога. В 1912-1914 годах продолжал образование в Париже в Колледже де Франс под руководством Поля Ланжевена.
Влади́мир Козьми́ч Зворы́кин –
создатель современного телевидения
и один из создателей электронно-лучевой трубки

## Slide 136
Стив Джобс (1955-2011)

## Slide 137
Сти́вен Пол (Стив) Джобс (1955-2011) - американский предприниматель, пионер эры IT-технологий. Один из основателей, председатель совета директоров корпорации APPLE
В конце 1970-х годов С. Джобс разработал один из первых персональных компьютеров, обладавший большим коммерческим потенциалом. Компьютер APPLE II стал первым массовым продуктом компании Apple, созданной по инициативе Стива Джобса. Позже Джобс увидел коммерческий потенциал графического интерфейса, управляемого мышью, что привело к появлению компьютеров Apple Lisa и, год спустя, Macitosh (Mac)

## Slide 138
Влади́мир Козьми́ч Зворы́кин –
создатель современного телевидения
и один из создателей электронно-лучевой трубки

## Slide 139
Альбе́рт Эйнште́йн
(1879-1955), физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист.
Жил в Германии (1879-1893,
1914-1933),
Швейцарии (1893-1914),
США (1933-1955).
Почетный профессор около 20 ведущих университетов мира, член многих Академий наук, в том числе иностранный почётный член АН СССР (1926)