## Slide 1
Рассеяние рентгеновского излучения
веществом
Глава 4

## Slide 2
Вильгельм Конрад Рёнтген (1845-1923)
выдающийся немецкий физик, профессор Вюрцбургского университета.
В 1896 г. В.К. Рентген совершенно случайно обнаружил
неизвестное ранее излучение
с очень слабым поглощением в веществе.
Данная работа В.К. Рентгена была высоко оценена ученым сообществом,
и в 1901 г. он получил первую в истории науки Нобелевскую премию по физике за открытие «X-излучения»

## Slide 3
В.К. Рентген занимался изучением газового разряда и катодных лучей, которые возникают при приложении электрического напряжения к разреженному газу. Однажды уже поздно вечером, уходя из лаборатории, он заметил свечение люминесцентного экрана на столе. Оказалось, что трубка Крукса, с которой он экспериментировал, испускает (при подключении к ней высокого напряжения) какие-то невидимые глазом лучи, которые позже он назвал X-лучами. Позже это излучение в литературе получило название
«рентгеновские лучи».

## Slide 4
Трубка Крукса
Эксперименты В.К. Рентгена
с катодными лучами и газовым разрядом 1896 год
Эти снимки рук опубликованы в первой работе В.К. Рентгена
28-12-1895 года в журнале
Вюрцбургского физико-медицинского общества

## Slide 5
В 1912 году М. Лауэ исследуя рассеяние рентгеновских лучей на кристаллах зарегистрировал дифракционную картину,
а это однозначно указывало на то что рентгеновское излучение это волны с длиной волны λ~1Å.
Позже было доказано, что рентгеновское излучение это электромагнитные волны

## Slide 6
Спектр электромагнитных колебаний
 -лучи 10-11 – 10-9 см X-ray 10-10 – 10-9 см УФ 10-7 – 0.4 10-4 см Видимый свет 0.4 10-4 – 0.7 10-4 см ИК 0.7 10-4 – 0.01 см Радио волны 0.01 см – 3-4 км | 1Å=10-10 m=10-8 cm=10-7mm=10-4мкм 1м=102сm=103mm=106  =109nm=1010Å 1сm=10mm=104mкm=107nm=108Å 1=10-6 m 1nm=10-9 m

## Slide 7
Спектр электромагнитных волн

## Slide 8
Эксперимент М. Лауэ (1912 год)
Источник рентгеновских лучей
Коллиматор
рентгеновского пучка
Кристалл - образец
Детектор –
фотопленка
Дифракционная картина

## Slide 9
Фон Лауэ Макс Теодор Феликс (1879—960)
выдающийся немецкий физик. Учился в университетах (Страбурга, Гёттингена, Мюнхена), заканчивал учебу в Берлинском университете под руководством М. Планка.
В 1903 г. защитил диссертацию по теории интерференции на параллельных пластинках и в 1905 г. стал ассистентом у проф. М. Планка.
В 1911 г. перешел к А. Зоммерфельду в Мюнхенский университет, где (вместе с его студентами В.Фридрихом и П.Книппингом) сделал главное открытие своей жизни: экспериментально обнаружил дифракцию рентгеновских лучей на кристаллах.
Таким образом был доказан волновой характер рентгеновского излучения. В 1914 г. фон Лауэ стал лауреатом Нобелевской премии по физике «за открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах».

## Slide 10
Стандартный способ генерации рентгеновских лучей при помощи рентгеновских трубок

## Slide 11
Внешний вид
современной рентгеновской трубки
Анод
Бериллиевые окна для выхода
рентгеновского излучения
Катод трубки
Стеклянный высоковольтный изолятор через который на катод подается высокое напряжение и ток накала катода

## Slide 12
КПД рентгеновской трубки
W (вольфрам)-анод, V=100kV, ε=0,8%
Cu (медь)-анод, V=30kV, ε=0,2%
V=100kV, i=10mA, W=1kW
Поэтому из за слабой интенсивности рентгеновские эксперименты обычно требуют большого времени

## Slide 13
Монохроматическую волну
принято записывать в форме
E=E0∙sin(ωt-φ)=
=E0∙ei(ωt-φ) =E0∙exp[i(ωt-φ)]
Формулы Эйлера

## Slide 14
Блок-схема рентгеновской установки

## Slide 15
Дифрактометр D8 ADVANCE серии ECO. Благодаря своей модульной конструкции, дифрактометр D8 ADVANCE ECO позволяет решать все классические задачи современной дифрактометрии, среди которых анализ структурного и фазового состава, определение размеров кристаллитов, анализ текстуры и микронапряжений, исследования материалов в различных условиях окружающей среды и т. д. Применение высокопроизводительного многоканального детектора SSD160 значительно сокращает время проведения анализа, а использование рентгеновской трубки мощностью 1 кВт позволяет использовать прибор без внешней системы водяного охлаждения.

## Slide 17
непрерывный спектр
(тормозное излучение)
и
линейчатый спектр
(характеристическое излучение )
Спектр
рентгеновского излучения
имеет две составляющие

## Slide 18
Непрерывный
спектр рентгеновского излучения
(белый, тормозной).
Непрерывный спектр образуется при торможении электронов в веществе среды – электроны движутся с отрицательным ускорением и по законам электродинамики излучают энергию в виде электромагнитных волн

## Slide 19
Яркость белого спектра в максимуме зависит от материала анода,
величины электронного тока,
приложенного напряжения
и определяется приближенным соотношением
Минимальная длина волны белого спектра –
«граница Дуана – Ханта»

## Slide 20
Спектр характеристического излучения
(узкие линии на фоне белого спектра)
Выбивание электрона с глубокой внутренней оболочки атома ускоренными в рентгеновской трубке электронами приводит к переходу электрона с более высоких по энергии оболочек атома на освободившееся место (система стремится к минимуму энергии). В результате рождается новый квант в рентгеновском диапазон h=E2-E1

## Slide 21
Диаграмма энергетических уровней атома, иллюстрирующая возбуждение К; L, М- и N-оболочек и образование линий Кa, Кb ,La, Мa рентгеновского излучения (показано стрелками).
Закон Мозли
B и C - константы
Диаграмма энергетических уровней атома

## Slide 22
Характер изменений тормозного спектра с ростом ускоряющего напряжения
Вид спектра для нескольких значений электронного тока трубки
Характеристические спектры для трех различных материалов анода
Основные характеристики рентгеновского спектра
Коротковолновая граница белого спектра
(граница Дуана-Ханта)

## Slide 23
Ослабление интенсивности
рентгеновского излучения
при прохождении через вещество
Здесь – коэффициент линейного ослабления
t

## Slide 24
При взаимодействии с веществом амплитуда рентгеновской волны
уменьшается. Это уменьшение амплитуды обусловлено с одной
стороны рассеянием излучения σ,
а с другой – поглощением излучения в веществе µ
Ослабление интенсивности
рентгеновского излучения
при прохождении через вещество
Линейный коэффициент ослабления
Массовый коэффициент ослабления
Атомный коэффициент ослабления

## Slide 25
m- линейный коэффициент поглощения характеризует относительное ослабление интенсивности на единицу пути,
x-длина пути
mm - массовый коэффициент поглощения характеризующий относительное ослабление интенсивности приходящееся
на 1 грамм вещества
ma - атомный коэффициент поглощения или коэффициент характеризующий относительное ослабление при перерасчете на один атом
Эти три коэффициента связаны между собой соотношением

## Slide 26
Так как коэффициент рассеяния σ мал по сравнению с величиной коэффициента поглощения µ в дальнейшем будем учитывать в основном только коэффициент поглощение!!!
Массовые коэффициенты
поглощения - µm и рассеяния - σm
для двух длин волн и некоторых веществ

## Slide 27
Коэффициент поглощения
Параметры – c и n
зависят от длины волны λ.
Например для K-полосы n=4,0; для L-полос n=4,3

## Slide 28
Подбирая длину волны края поглощения можно осекать ненужную часть спектра выделяя необходимые линии. Если последовательно использовать материалы с близким краями поглощения (образуется щель) можно выделить необходимую длину воны рентгеновского спектра. Такие пары фильтров называются дифференциальными фильтрами.
Рентгеновские селективные фильтры

## Slide 29
Спектр электромагнитных колебаний
 -лучи 10-11 – 10-9 см X-ray 10-10 – 10-9 см УФ 10-7 – 0.4 10-4 см Видимый свет 0.4 10-4 – 0.7 10-4 см ИК 0.7 10-4 – 0.01 см Радио волны 0.01 см – 3-4 км | 1Å=10-10 m=10-8 cm=10-7mm=10-4мкм 1м=102сm=103mm=106  =109nm=1010Å 1сm=10mm=104mкm=107nm=108Å 1=10-6 m 1nm=10-9 m

## Slide 30
Спектр электромагнитных волн

## Slide 31
Длины волн K-серий элементов,
употребляемых в качестве анодов
в рентгеноструктурном анализе
Антикатоды |  | Длина волны, Å |  |  | Порог возбуждения Vk, в
Элементы | Атомный номер, символ | K1 | K2 | K1 | 
Хром | 24 Cr | 2,290 | 2,085 | 2,085 | 5950
Железо | 26 Fe | 1,936 | 1,757 | 1,757 | 7100
Кобальт | 27 Co | 1,789 | 1,621 | 1,621 | 7700
Никель | 28 Ni | 1,658 | 1,500 | 1,500 | 8300
Медь | 29 Cu | 1,540 | 1,392 | 1,392 | 9000
Молибден | 42 Mo | 0,7093 | 0,6323 | 0,6323 | 20000
Родий | 45 Rh | 0,6132 | 0,5456 | 0,5456 | 23400
Палладий | 46 Pd | 0,5854 | 0,5205 | 0,5205 | 24500
Серебро | 47 Ag | 0,5594 | 0,4970 | 0,4970 | 25600
Вольфрам | 74 W | 0,2090 | 0,1844 | 0,1844 | 69500
Линии K-серии W (вольфрама) никогда не используются в качестве монохроматического излучения |  |  |  |  | 

## Slide 32
Рассеяние рентгеновских лучей
на свободных электронах

## Slide 33
Рассмотрим поведение
плоской электромагнитной волны при взаимодействии со свободным электроном

## Slide 34
Плоская волна E =E0∙exp(iωt) падает на свободный электрон
(волна поляризована – вектор электрического поля
волны E лежит в плоскости рисунка)
Под действием электрического поля E электрон начинает двигаться
(в соответствии с законами классической механики) вверх-вниз в плоскости рисунка. Уравнение движения имеет вид
Согласно электромагнитной теории Максвелла заряженная частица движущаяся с ускорением сама становится источником электромагнитного излучения (Ларморовское излучение). Интенсивность этой сферической волны определяется формулой Лармора.

## Slide 35
I – интенсивность излучения испускаемого движущимся элетроном; I0 - интенсивность первичного пучка; R - расстояние до точки наблюдения M;
φ – угол определяющий направление на точку M
- - сечение рассеяния электрона
- классически радиус электрона;
Подставим величину ускорения из уравнения движения
в формулу Лармора,
тогда интенсивность Ларморовского излучения в точке M
будет иметь вид

## Slide 36
1. Вектор электрического поля лежит
в плоскости рисунка – φ=π/2-2θ (p-поляризация)
Множитель получил название поляризационного множителя
Если падающая волна не поляризована следует рассмотреть два случая
и получить суммарную интенсивность:
2. Вектор электрического поля перпендикулярен
плоскости рисунка - φ=90° (σ-поляризация)

## Slide 37
Оценим полную интенсивность
рассеянную одним электроном
Окружим электрон сферой S и оценим всю энергию излучаемую электроном и проходящую через сферу S
Радиус атома ≈ 1,5·10-8 см3; облучаемый объем ≈10-3 см3;
число атомов в таком объеме ≈4·1019; доля рассеянной энергии ≈ 4·10-5·Z;
заряд электрона e=1,6⋅10−19 Кл; масса электрона me​=9,1⋅10–28 г ;
Доля энергии рассеиваемой одним электроном очень мала!!!

## Slide 38
Рассеяние на трехмерной периодической решетке

## Slide 39
М. Лауэ установил, что рентгеновская волна рассеивается на кристаллической решетке
в строго определенных направлениях, формируя дифракционные отражения.
В процессе рассеяния формируются дифрагированные пучки E1
и ослабленный проходящий пучок E0
E
E0
E1

## Slide 40
Доля рассеянной энергии достаточно мала!!!!

## Slide 41
В теории волн рассматриваются
два приближения рассеяния –
- кинематическое и динамическое
(а) – кинематическое рассеяние;
(б) – динамическое рассеяние

## Slide 42
X-Ray
E0
E1
Иллюстрация кинематического однократного рассеяния на плоскостях кристаллической решетки
E1 – дифрагированная волна; E0 – проходящая волна

## Slide 43
1
2
3
4
5
6
7
X-Ray
E0
E1
Иллюстрация динамического
многократного рассеяния
на плоскостях кристаллической решетки
E1 – дифрагированная волна; E0 – проходящая волна

## Slide 44
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РАССЕЯНИЯ
РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
Рассеяние на бесконечной
периодической трехмерной решетке
Это кинематическое рассеяние !!!
В кинематической теории учитываются только однократные акты рассеяния

## Slide 45
Рассеяние на бесконечной
периодической решетке
кинематическое рассеяние
Рассеяние на одном электроне
Рассеяние на атоме
f(q)-атомный фактор
рассеяния

## Slide 46
Интерференционная функция ЛАУЭ
Рассмотрим трехмерную периодическую решетку (для простоты рассмотрения будем далее рисовать плоскую решетку)
с параметрами a, b c и вектором трансляции rj=am+bn+cp.
Направим на решетку плоскую волну
E=E0·ei(ωt-φ) и рассчитаем суммарную рассеянную всеми узлами решетки волну в точке M.
За начало координат выберем узел A0;
s0 – единичные вектор перпендикулярный фронту волны;
s – единичный вектор определяющий направления на точку M;
R>>|a, b, c| – расстояние до точки наблюдения существенно больше параметров элементарной ячейки;
s

## Slide 47
Положим, что в узле А0 фаза волны E равна нулю т.е. φ0=0. Тогда до узла Aj фронт волны дойдет с разностью хода Δ=(rj,s0) и следовательно фаза в точке Aj будет
φj=k (rj,s0)
Здесь
Следовательно падающая плоская волна в узле Aj будет иметь вид
- волновое число

## Slide 48
Тогда волна рассеянная узлом Aj в точке наблюдения M будет иметь вид
Здесь
Так как R>>|a, b, c|, то |Rj≈|R|
Это уже сферическая волна

## Slide 49
Следовательно амплитуда волны в точке M будет иметь вид
Суммарная амплитуда волн от всех узлов Aj решетки в точке наблюдения M будет иметь вид
Вспомним также что rj=am+bn+cp, тогда результирующая волна в точке M может быть записана в виде
Функция L(s-s0) содержащая тройную сумму
получила в литературе
название функции Лауэ

## Slide 50
Перепишем выражение для суммарной амплитуды поля в точке M
в более удобном виде
Введем новые переменные
Тогда функцию Лауэ примет вид

## Slide 51
Суммы стоящие под знаком произведения
есть суммы членов геометрической прогрессии
В результате суммирования ряда геометрической прогрессии для одной из сумм функции ЛАУЭ получим
Тогда суммарное значение амплитуды электрического поля в точке М
будет иметь вид

## Slide 52
В дальнейшем удобнее перейти от вектора амплитуды электрического поля к величине к интенсивности излучения в точке М
т.е. величине регистрируемой в эксперименте
В результате громоздких но несложных преобразований получим
При выполнении преобразований использовались формулы Эйлера и тригонометрические соотношения

## Slide 53
Таким образом интенсивность волнового поля наблюдаемая в точке М в результате суммирования волн рассеянных на всех узлах j кристаллической решетки будет иметь вид
При повороте кристалла или при повороте падающего пучка суммарная интенсивность рентгеновского излучения в точке M будет изменяться по закону описываемому функцией Лауэ

## Slide 54
Для наглядности исследуем рассеяние излучение
на одномерной решетке (узловой ряд) используя формулу Лауэ
Положения главных максимумов определяется соотношением
Положения побочных максимумов

## Slide 55
Двумерная кристаллическая решетка
Дифракционная картина плоской решетки
(функция Лауэ –обратное пространство)

## Slide 56
Наиболее наглядна
и удобна для понимания геометрическая (векторная) интерпретация функции ЛАУЭ
предложенная Эвальдом

## Slide 57
Векторная интерпретация
условий Лауэ
Условия максимумов функции Лауэ
Для этого нам потребуется
такое равенство (тождество)
Преобразуем эти условия в более компактную форму

## Slide 58
Докажем такое тождество

## Slide 59
пусть
также
любой вектор
обратной решетки
Пусть
вектора прямой
и обратной решеток

## Slide 60
В самом деле подставим в это равенство значение вектора r
Но тогда согласно тожествам
(определение обратной решетки)
получим
Тождество доказано

## Slide 61
Используя это тождество преобразуем условия Лауэ к более удобной форме

## Slide 62
Вспомним условия максимумов функции Лауэ
Введем обозначение
Подставим в доказанное выше тождество это значение вектора r
Однако согласно условиям Лауэ скалярные произведениях стоящие в скобках равняются соответственно h, k, l.

## Slide 63
Следовательно можно переписать написанное выше уравнение в виде
или
Тогда условия максимумов функции Лауэ
можно записать в векторном виде

## Slide 64
Геометрическое представление дифракции по Эвальду.
Сфера Эвальда
Условия максимумов функции Лауэ
K0
K
H
Т.е. функция Лауэ имеет экстремумы при выполнении этого треугольника

## Slide 65
Эвальд предложил очень красивую схему формирования дифракционной картины
Нарисуем обратную решетка исследуемого кристалла (для наглядности плоскую). Из любой точки P на этой плоскости образуем сферу с радиусом 1 ̸ λ. Передвигаем образованную сферу так чтобы какой-то узел обратной решетки напримр О попадет на поверхность этой сферы. Проведем из центра сферы Р вектор K0 в эту точку и будем теперь поворачивать нашу сферу вместе с вектором K0 вокруг этой точки О до того момента пока на поверхность сферы попадет еще один какой-то узел обратной решетки Q. Соединим центр сферы с этим узлом вектором K. И наконец соединим узел О с узлом Q вектором H. Таки образом мы выполнили условие треугольника Эвальда.

## Slide 66
Геометрическая – векторная интерпретация условий максимумов функции Лауэ

## Slide 67
Уравнение Лауэ в векторной форме
Геометрическая интерпретация условий Лауэ.
Схема Эвальда
K0
KH
H
2q
Что означает это векторное равенство?
1/l
P
Q(hkl)
H
K0
KH
O(000)
2q
Обратная решетка

## Slide 68
O
Сфера ограничения
Сфера Эвальда

## Slide 69
Закон Брегга-Вульфа (1913 г.)
AC+CB=n·λ
AC=CB=d·sinθ
2d·sinθ=n·λ
Аналитическая запись условий дифракции Лауэ

## Slide 70
Связь условий Лауэ с формулой Вульфа-Брегга

## Slide 71
Функция Лауэ. Дифракция
на трехмерной периодической решетке
Условия образования максимумов функции Лауэ

## Slide 72
В диапазоне видимого света отраженный от зеркала луч существует для любого угла падания. Причем угол падения всегда равен углу отражения.
Видимый свет
Рентгеновское
излучение
Угол отражения
q может быть любой
Для рентгеновского излучения
угол отражения от плоскости (hkl)
всегда строго фиксирован
и определяется соотношением Брегга
l~0.4 10-4 – 0.7 10-4 см
l~1Å

## Slide 73
Источники информации в структурном анализе
1. Геометрия дифракционной картины
2. Интенсивности дифракционных
пятен - рефлексов
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g, симметрия решетки
Функция распределения
электронной плотности
Реальная структура кристаллов -
дефекты, нарушения совершенства
кристаллов

## Slide 74
Аппарат ФУРЬЕ
в физике дифракции
и в структурном анализе

## Slide 75
Прямое и обратное пространство это обобщение понятий прямой и обратной решеток.
В физике часто используется понятие
k-пространства,
пространства импульсов.
Это очень близкие понятия

## Slide 76
Прямое пространство {X,Y}
Обратное пространство Фурье {U,V}

## Slide 77
Дифракционная картина это Фурье-образ объекта
Функция
объекта
Фурье образ объекта –
дифракционная картина

## Slide 78
Пусть функция f(r) описывает cструктуру какого либо объекта в реальном прямом пространстве (x,y,z), тогда трансформанта Фурье или образ Фурье (дифракционная картина объекта)
будет записана в обратном пространстве в виде
В дальнейшем мы будем использовать терминологию прямое пространство (пространство объекта) и обратное пространство или Фурье-пространство
(пространство дифракционной картины).
Здесь u текущая координата (u,v,w) в Фурье пространстве или в обратном пространстве

## Slide 79
Фурье-преобразование, Фурье-образ функции
любая функция в пространстве {x}
x – пространство - это прямое пространство
Это выражение определяет Фурье-образ этой функции в пространстве {u}
U – пространство - это обратное пространство
обратное Фурье-преобразование функции f(x)

## Slide 81
Биографические справки

## Slide 82
Жан Батист Жозе́ф Фурье́ (1768-1830), французский математик и физик
Жан Батист Жозеф Фурье (1768-1830) происходит из семьи портного, осиротел в возрасте восьми лет. Окончил военную школу при бенедиктинском монастыре, получил множество призов по риторике, математике, механике и пению. Сомневался кем стать монахом, военным или математиком. В 1789 Фурье представил работу о численном решении уравнений любой степени. Фурье преподавал в Политехнической школе в Париже начертательную геометрию, некоторые области математического анализа (совместно с Лагранжем), а также занимался подбором учеников. Через два года стал руководить кафедрой анализа и механики, сменив на этом посту Лагранжа. В 1798 году Наполеон пригласил Фурье, Монжа и Малуса во французскую администрацию - руководил археологическими раскопками, а также занимался формированием системы образования. Наполеон предложил ему пост префекта департамента Изер, и Фурье не мог отказаться от предложения и отправился в Гренобль. Основными достижениями Фурье на посту является руководство осушением болот в Бургундии, а также строительство новой дороги, соединившей Гренобль с Турином. В 1809 году Фурье получил от Наполеона титул барона и был награждён орденом Почетного легиона. В 1814 г. Фурье вернулся в Париж, где некоторое время работал директором Статистического бюро, а в 1817 году стал членом Академии.

## Slide 83
Первая в истории Нобелевская премия (1901) по физике за открытие X-излучения
Открытие рентгеновских лучей (1896 г.)
Вильгельм Конрад Рентген
(1845 -1923)

## Slide 84
Вильгельм Конрад Рентген родился в Линнепе (Ремшайд). Отец был купцом и производителем одежды. Мать, Шарлотта Констанца (в девичестве Фровейн), родом из Амстердама. Первое образование В.Рентген получает в частной школ. С 1861 он посещает Утрехтскую Техническую школу, однако в 1863 его отчисляют из-за несогласия выдать нарисовавшего карикатуру на одного из преподавателей. В 1865 году Рентген пытается поступить в Утрехтский университет. Позже он сдаёт экзамены в Федеральный политехнический институт в Цюрихе на отделение механической инженерии, в 1869 году получает степень доктора философии.
В1870 году Рентген переходит учиться в университет в Цюрихе. После успешной защиты диссертации он приступает к работе в качестве ассистента на кафедре физики в Цюрихе, а потом в Гиссене. В период 1871 – 1873 годы Вильгельм работает в Вюрцбургском университете. В 1874 году перешёл в Страсбургский университет, в котором проработал пять лет в качестве лектора, а затем в качестве профессора. Уже в 1879 году он был назначен на кафедру физики в университете Гессена. С 1888 года Рентген возглавляет кафедру физики в Университете Вюрцбурга, где в 1894 году, его избирают ректором. В 1900 году Рентген стал руководителем кафедры физики университета Мюнхена — она стала последним местом его работы. Позже, по достижении предусмотренного правилами предельного возраста, он передал кафедру Вильгельму Вину , но всё равно продолжал работать до самого конца жизни. Умер Вильгельм Конрад Рентген 10.02.1923 года.

## Slide 85
Лауэ Макс Теодор Феликс фон
(Max von Laue; 1879 –1960) — немецкий физик,
лауреат Нобелевской премии по физике в 1914 г. «за открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах»
Открытие дифракции рентгеновских лучей
(1912 г.)

## Slide 86
После окончания школы в 1898 году, фон Лауэ служил один год в армии по призыву. Затем он поступил в Страсбургский университет, где приступил к изучению математики, физики и химии. Вскоре он перешёл в Гёттингенский университет. После этого он провёл один семестр в Мюнхенском университете и затем перешёл учится в Берлин, под руководством Макса Планка. В 1903 году он защитил диссертацию по теории интерференции на параллельных пластинках и стал в 1905 г. ассистентом у Макса Планка. После защиты второй диссертации в 1906 г. он занялся теорией относительности и при помощи оптических опытов получил в 1907 г. важные экспериментальные подтверждения релятивистского правила сложения скоростей. В 1909 г. он получает в Мюнхенском университете место приватдоцента теоретической физики.
В 1912 г. фон Лауэ переходит в Цюрих. Там он предсказал дифракцию рентгеновских лучей на кристаллах, что было экспериментально подтверждено двумя его студентами — Фридрихом и Книпингом. Таким образом был подтверждён волновой характер рентгеновского излучения. Кроме того при помощи этого метода удалось выяснить структуру многих кристаллов. За эти достижения фон Лауэ получил в 1914 г. Нобелевскую премию по физике.
В 1919 г. фон Лауэ возвращается в Берлин, где дорабатывает свою первоначальную «геометрическую теорию» интерференции рентгеновских лучей до так называемой «динамической теории». В 1921 г. он получает памятную медаль Адольфа фон Байера и в 1932 г. медаль имени Макса Планка. Во время нацизма он выступает в защиту Эйнштейна и т. н. «еврейской физики», за что его досрочно отправляют в 1943 г. на пенсию. После войны он подвергается интернированию в Англии и пишет в это время «Историю Физики».
После окончания войны он активно участвует в восстановлении немецкой научной отрасли. Он основывает «Немецкое физическое общество в британской оккупационной зоне» и участвует в восстановлении «Сообщества немецких физических обществ», в основании «Федеративного физико-технического учреждения» в городе Брауншвейг, а также «Немецкого исследовательского сообщества» (главного распределителя исследовательских грантов ФРГ). В 1951 г. фон Лауэ становится директором института Фрица Габера общества Макса Планка в Западном Берлине (район Далем). Кроме того он был почётным членом свободного университета Берлина, от которого он получил звание почётного доктора в 1958 г. Институт имени Лауэ — Лонжевена в Гренобле носит его имя. Незадолго до смерти в автоаварии его именем была названа гимназия в городе Кобленц.

## Slide 87
сэр Уильям Генри Брэгг 1862 –1942
Английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1915 год
(совместно со своим сыном У.Л.Бреггом)

## Slide 88
В 1913 г. совместно с сыном Брэгг занялся изучением дифракции рентгеновских лучей, годом ранее открытой М. фон Лауэ. Предположив, что атомы в кристаллах образуют семейства параллельных плоскостей, отец и сын предложили формулу, связывающую длину волну излучения, расстояние между параллельными плоскостями кристалла и угол, под которым наблюдается дифракционный максимум.
Это же условие в том же году было независимо получено русским кристаллографом Ю.В.Вульфом и в отечественной научной литературе получило название уравнения Вульфа-Брэгга (в западной литературе имя Вульфа не используется). Это уравнение легло в основу рентгеноструктурного анализа.
Помимо уравнения, описывающего закон дифракции, Брэгг создал первый прибор для регистрации дифракционной картины и вместе с сыном разработал основы метода определения структуры кристаллов по дифракционной картине рентгеновских лучей. Использование этого прибора позволило Брэггам установить структуру многих простых кристаллов, первым из которых был NaCl.

## Slide 89
Гео́ргий (Ю́рий) Ви́кторович Вульф (1863 - 1925) - советский кристаллограф, член-корреспондент АН СССР (1921).
В 1913 открыл закон интерференции рентгеновских лучей, отражённых атомными плоскостями кристаллов.
Георгий Викторович Вульф родился в 1863 г. в Чернигове. Окончил мужскую классическую гимназию в Варшаве в 1881 г. и поступил в Варшавский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. По окончании университета в 1885 г. он был оставлен при университете на кафедре минералогии, где занимался изучением теплоемкости минералов. В 1888 г. он переезжает в Петербург, где работал в Минералогическом кабинете Петербургского университета. Возвратившись в Варшаву в1990 г., Георий Викторович открыл приватдоцентский курс по кристаллографии, защитил дессертацию «Свойства некоторых псевдосимметрических кристаллов». В 1895 г. им была закончена и опубликована работа «К вопросу о скоростях роста и растворения кристаллических граней», которую он представил на физико-математический факультет как диссертацию на степень доктора минералогии и геогнозии. В 1897 г. он был назначен профессором в Казанский университет, откуда в начале 1899 г. перешел в Варшавский университет на кафедру минералогии. С 1907 г. Георгий Викторович Вульф перенес свою деятельность в Москву. Здесь он стал приватдоцентом Московского университета, в котором благодаря вниманию проф. В. И. Вернадского он получил возможность основать в помещении Минералогического института свою лабораторию. В настоящее время это Минералогический музей Московского университета (27 этаж главного здания на Воробьевых горах).

## Slide 90
Андерс Йонас Ангстрем (1814-1874) - шведский ученый - астрофизик, один из основателей спектрального анализа. В 1839 году окончил университет в г. Уппсале, с 1858 - профессор, заведующий кафедрой физики, в 1870-1871 годах - ректор Уппсальского университета. С 1843 года работает в Уппсальской обсерватории. В 1862 году обнаружил наличие водорода на солнце. Основным трудом учёного является «Исследование солнечного спектра» (1868) - атлас, представивший измерения 1000 спектральных линий с разрешением в одну десятимилионную часть миллиметра (величину, которая впоследствии получила название «ангстрем»). Впервые исследовал спектр северного сияния. Также изучал теплопроводность и магнетизм. В честь Ангстрема назван кратер на Луне. В 1872 году был награждён медалью Румфорда. Член Лондонского королевского общества (1870), член-корреспондент Парижской АН.
1Å=10-10 m = 10-8 cm = 10-7 mm = 10-4 мкм

## Slide 95
Динамическое рассеяние
Волновое поле в идеальном кристалле
Дифрагированная волна
Фрагменты экспериментальных секционных топограмм совершенных монокристаллов Si с разной толщиной
(t = 0.42, 0.75, 1.4 mm). На тотограммах четко видны интерференционные полосы

## Slide 96
Преобразование Фурье
L, D
Примеры объектов
в прямом и обратном пространстве
1. Цилиндрический стержень бесконечной длины
Объект
Фурье-образ объекта,
Трансформанта Фурье
Прямое
пространство
Обратное
пространство

## Slide 97
2. Бесконечный узловой ряд в трехмерном представлении
Преобразование Фурье
Фурье-образ.
Диски нулевой толщины
и бесконечного диаметра
Объект.
Бесконечный
узловой ряд

## Slide 98
Аналитическое и графическое описание
Фурье-образа узлового ряда
Интенсивность дифрагированной волны
N – количество узлов

## Slide 100
Дифракция от двумерной сетки отверстий
Геометрия связи объекта и дифракционной картины
С помощью двух экранов выделим два ряда отверстий
вертикальный и наклонный. Построим два Фурье-образа
(два дифракционных изображения)

## Slide 101
Каждый вертикальный ряд отверстий
образует дифракционную картину
в виде горизонтальных полос
Вертикальный ряд отверстий
Дифракционная картина

## Slide 102
Каждый другой ряд отверстий образует
дифракционную картину
в виде полос перпендикулярных этому ряду
Наклонный ряд отверстий
Дифракционная картина

## Slide 103
Вся двумерная сетка образует
дифракционную картину
рефлексы которой лежат на пересечении полос
Двумерная сетка отверстий
Дифракционная картина

## Slide 104
a
b
c
Дифракция от двумерной сетки отверстий
Геометрия связи объекта и дифракционной картины
Каждый вертикальный
ряд отверстий образует
дифракционную картину
в виде горизонтальных полос (a)
Каждый другой ряд
отверстий образует
дифракционную картину
в виде полос перпендикулярных этому ряду (b)
Вся двумерная сетка образует дифракционную картину рефлексы которой лежат на пересечении полос
(a) и (b)

## Slide 105
Если в узлах решетки все рассеивающие центры одинаковы и их факторы рассеяния не зависит от угла рассеяния, квадрат амплитуды всех дифракционных рефлексов (интенсивность) будут одинаковы и равны N4.
N-число рассеивающих центров.
Все дифракционные рефлексы будут размещаться в узлах обратной решетки!!!

## Slide 106
Плоская сетка в прямом и обратном пространстве
В обратном пространстве мы наблюдаем дифракционную картину от двумерной сетки. Это и есть функция Лауэ. Так как решетка бесконечная, а узлы решетки имеют нулевые размеры, амплитуда пиков бесконечна (N)4

## Slide 107
Двумерная кристаллическая решетка
Дифракционная картина плоской решетки
(функция Лауэ –обратное пространство)
I~N4

## Slide 108
Если решетка сложная т.е. атомы разных сортов и расположены не только в узлах решетки, интенсивности рефлексов будут отличаться, а некоторые рефлексы будут просто иметь нулевую интенсивность

## Slide 109
Сложная решетка с базисом
Интенсивность рефлексов уменьшается с ростом вектора дифракции. Некоторые рефлексы исчезают из за фазовых соотношений

## Slide 110
В эксперименте всегда измеряется интенсивность волны т.е. квадрат амплитуды. Фаза при этом теряется

## Slide 111
Что важнее –
амплитуда или фаза поля ???

## Slide 112
Роль фазы в преобразованиях Фурье
f1(x,y)
F{f1}
f2(x,y)
F{f2}
Амплитуда
Фаза
F-1
Из курса Кевина Кавтана “Book of Fourier”
(http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/fourier/fourier.html)
Объект
Объект
Фурье-образ
Фурье-образ

## Slide 113
Есть две фотографии – Исаак Ньютон и Бритни Спирс.
...Оцифровываем изображения и делаем прямые и
обратные Фурье-преобразования......
Бритни Спирс
Исаак Ньютон

## Slide 114
F=A(Ньютон)exp[i(Бритни Спирс)]
Что (кто) получится ??!!
Из лекции В.А.Бушуева

## Slide 115
Фурье-
амплитуды
Фурье-
фазы
I(x, y)
Прямое Фурье-преобразование

## Slide 116
Теперь переходим в прямое пространство
Фурье-фазы, а все A=1 !!
Фурье-
амплитуды

## Slide 117
Очистка изображения

## Slide 121
Формулы Эйлера

## Slide 122
Сравнительные характеристики длин волн
электромагнитного излучения, электронов и протонов
1mm=10-6m,
1pm=10-12m

## Slide 123
Диаграмма спектра электромагнитных волн

## Slide 124
P O Q K0 K H

## Slide 125
Сфера Эвальда
H=ah+bk+cl
Обратная решетка

## Slide 127
Уравнение Лауэ в векторной форме
Геометрическая интерпретация условий Лауэ.
Схема Эвальда
K0
KH
H
2q
Что означает это векторное равенство?
1/l
P
Q(hkl)
H
K0
KH
O(000)
2q