## Slide 1
Анализ формы
дифракционного рефлекса.
Какую информацию
о структуре вещества
можно извлечь
из формы рефлекса?

## Slide 2
Источники информации в структурном анализе
1. Геометрия дифракционной картины
2. Интенсивности дифракционных
пятен - рефлексов
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузное рассеяние
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g, симметрия решетки
Функция распределения
электронной плотности
Реальная структура кристаллов -
дефекты, нарушения совершенства
кристаллов

## Slide 3
1. Анализ формы дифракционного рефлекса
(форма узла обратной решетки)
Интегральные методы
2. Анализ
проекции изображения дифракционного рефлекса
Рентгеновская топография

## Slide 4
а
б
В процессе роста произошёл сбой в работе нагревателе.
Это хорошо видно на трехмерной карте рефлекса
Когда нагреватель работал устойчиво, кристалл рос успешно, и кривая качания отражения имела ширину порядка 10 -12 угловых секунд
После сбоя кристалл рос неустойчиво и второй широкий ассиметричный пик на карте это демонстрирует
КРИВАЯ КАЧАНИЯ КРИСТАЛЛА GaAs ВЫРАЩЕННОГО В КОСМОСЕ, ОТРАЖЕНИЕ (004) ИЗЛУЕНИЕ CuKα;
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕХМЕРНАЯ КАРТА УЗЛА ОБРАТНОЙ РЕШЕТКИ

## Slide 5
Трёхмерное изображение одного из дифракционных рефлексов кристалла GaAs с пленкой GaAlAs на поверхности.
Излучение CuKα1. Монохроматор - бабочка Si
Большой пик – это пик от подложки GaAs,
маленький пик – от монокристаллической пленки GaAlAs

## Slide 6
Рентгеновская топограмма монокристалла кремния
с фрагментом интегральной схемы.
На фотографии наряду с элементами топологии схемы видны дислокационные линии (кометообразные линии), пересекающие топограмму по диагонали
фрагмент
будущей микросхемы
Дислокации
Анализ
проекции изображения
дифракционного рефлекса

## Slide 7
Исследования
формы рефлексов
на дифрактометрах

## Slide 8
Оптическая схема рентгеновского дифрактометра
для исследования поликристаллов

## Slide 9
Оптическая схема рентгеновского дифрактометра
для исследования монокристаллов

## Slide 10
«Тета-сканирование»
в прямом и обратном пространстве

## Slide 11
Тета-сканирование не позволяет увидеть различий в двух таких образцах т.е. невозможно различить дилатацию и разориентацию!!!

## Slide 12
Экспериментальное построение узла обратной решетки
методом θ-сканирования
θ-сканирование осуществляется перпендикулярно вектору обратной решетки
в плоскости рассеяния

## Slide 13
Экспериментальное построение узла обратной решетки
методом θ/2θ-сканирования
θ/2θ-сканирование осуществляется вдоль вектора обратной решетки

## Slide 14
Как осуществить сканирование
узла обратной решетки
вдоль вектора обратной решетки?

## Slide 17
Поворот кристалла на угол β приводит к повороту волнового вектора отраженной волны.
Какова величина этого угла?

## Slide 18
Поворот кристалла на угол β приводит к повороту волнового вектора отраженной волны.
Какова величина этого угла?
θ2 - θ1=β
2θ2-2θ1 =
=2(θ1+β)-2θ1=
=2β

## Slide 19
Таким образом связь поворота кристалла на угол ±Δθ и одновременный поворот детектора на угол ±2Δθ позволяет сканировать дифракционный рефлекс (узел обратной решетки) приблизительно вдоль вектора обратной решетки для исследуемой системы отражающих плоскостей (hkl)

## Slide 20
Поворот кристалла вокруг точки O приводит к смещению узла обратной решетки Q со сферы Эвальда (q-сканирование), одновременный поворот кристалла и детектора (q/2q сканирование). Используя эти перемещения можно исследовать форму узла обратной решетки H

## Slide 21
Определение размеров блоков (кристаллитов) и величин микродеформаций по форме и ширине дифракционных линий

## Slide 22
Совокупность этих дифракционных методов получила название интегральных методов исследования реальной структуры кристаллов

## Slide 23
Какую информацию можно получать анализируя форму дифракционного отражения
Форма рефлекса

## Slide 24
Достаточно объективным параметром при сложных измерениях является интегральная ширина дифракционной линии. Если форма линии описывается функцией f(x), то интегральной ее шириной называют величину β
Здесь fmax – значение функции f(x)
в максимуме

## Slide 25
Интегральная ширина профиля дифракционной линии обратно пропорциональна размеру кристаллитов в образце:
D – эффективный (средний) размер кристаллита
В 1918 году П. Шеррер установил
«…уменьшение размеров кристаллитов вызывают уширение дифракционных линий…»

## Slide 26
В 1944 году Д.Г. Стокс анализируя влияние микродеформаций на ширину дифракционных линий показал, что если в результате пластической деформации в кристалле появились зоны сжатия и растяжения, можно условно считать, что образец разбит на блоки, каждый из которых характеризуется в выбранном направлении [hkl] своим значением межплоскостного расстояния, лежащим в пределах от d − Δd до d + Δd . В этом приближении каждый “блок” рассеивает рентгеновские лучи независимо от других “блоков” и дает дифракционный максимум в положении, соответствующем своему значению межплоскостного расстояния. В итоге суммарный максимум от всего образца оказывается размытым

## Slide 27
Т.е. полная ширина дифракционного отражения описывается суммой уширения создаваемого распределением частиц по размерам и распределением микродеформаций в кристаллитах и границах между ними.

## Slide 28
Запишем в явном виде это уравнение

## Slide 29
Написанное выражение это линейное уравнение
Если построить экспериментальную зависимость βcosθ=f(sinθ), можно определить размеры блоков и деформации в образце.

## Slide 30
D – средние размеры блоков-зерен в образце
ε – средние величины деформаций в образце
Интегральные методы анализа
формы дифракционного рефлекса

## Slide 31
1. Анализ формы дифракционного рефлекса
(форма узла обратной решетки)
Интегральные методы
2. Анализ
проекции изображения дифракционного рефлекса
Рентгеновская топография

## Slide 32
Рентгеновская топография

## Slide 33
Идея получения микрорентгенограмм (топограмм), предложена Бергом
в 1931 году
Berg W. Naturwissenschaften, 1931, 9, p.391
Berg W. Z.Krist., 1934, B89,3,p.286
λ1
λ2
λ3

## Slide 34
Следовательно длины волн лучей
(1, 2, 3) мало отличаются друг от друга и если кристалл не имеет дефектов интенсивности отраженных пучков будут практически одинаковы.
Размеры кристалла обычно порядка нескольких см, расстояние от точечного источника порядка 10 см, то расходимость пучка падающего излучения мала и составляет минуты

## Slide 35
Если в кристалле имеются дефекты ситуация коренным образом меняется

## Slide 36
Δθ~1”-10”
Угловая ширина кривой отражения для совершенных кристаллов
порядка одной угловой секунды
Форма дифракционного отражения формируемого при повороте идеального кристалла вблизи Бреговского отражения

## Slide 37
Что мы должны видеть
на рентгеновской топограмме?
На топограмме мы увидим
любые локальные изменения
яркости дифракционного отражения
и следовательно изменения
межплоскостного расстояния
и локальные повороты решетки,
т.е. локальные микронапряжения ε

## Slide 38
Дифракционная кривая
идеального кристалла
Дифракционная кривая
Кристалла с дефектами
Влияние дефектов содержащихся в кристаллической решетки на форму дифракционной кривой отражения

## Slide 39
Дифракционный контраст.
Изображения краевых и винтовых дислокаций перпендикулярных поверхности образца.
Краевые дислокации
Винтовые дислокации

## Slide 40
Рентгеновская топограмма монокристалла кремния
с фрагментом интегральной схемы.
На фотографии наряду с элементами топологии схемы видны дислокационные линии (кометообразные линии), пересекающие топограмму по диагонали
фрагмент
будущей микросхемы
Дислокации
Анализ
проекции изображения
дифракционного рефлекса

## Slide 41
Амплитудный контраст

## Slide 44
Экспериментальные значения
интегральных ширин линий для порошка Ni
Линия βcosθ=f(sinθ) проведена по двум точкам (111) и (222). Видно, что точки (кружки) соответствующие другим рефлексам не ложатся на эту прямую.
Определяя угол наклона этой линии мы определяем микродеформации в кристаллитах и границах между ними