## Slide 1
Осенний семестр
I. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИФРАКЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Зачет в конце семестра!!!

## Slide 2
Краткий обзор пройденного материала
Осень 2023
Что мы уже прослушали
на лекциях и изучили
в сентябре – декабре 2023 года

## Slide 3
Дифракционные методы исследования структуры и состава материалов

## Slide 4
Геометрия дифракционной картины
xn,yn,zn
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g, симметрия решетки
2. Интенсивности дифракционных
отражений – рефлексов ~ [F(H)]2
Функция распределения
электронной плотности
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Реальная структура кристаллов:
дефекты, нарушения совершенства
кристаллов
Источники информации в структурном анализе

## Slide 5
Что мы уже знаем о рентгеноструктурном анализе?

## Slide 6
Дифракционная картина объекта
это его Фурье-образ
(трансформанта Фурье)
Фурье-образ формируется
в обратном пространстве
(пространство Фурье,
пространство волновых векторов, пространство импульсов)

## Slide 7
Согласно принципу неопределённости
(1900 г.)
у частицы не могут быть одновременно
точно измерены
положение и скорость (импульс).
h=6.62607004 × 10-34 м2 кг / с постоянная Планка

## Slide 8
Основные разделы
дифракционного
структурного
анализа

## Slide 9
1. Геометрия дифракционной картины
Элементарная ячейка кристалла, параметры кристаллической решетки a, b, c, a, b, g,
симметрия
2. Интенсивности дифракционных
рефлексов
Функция распределения электронной плотности
Позволяет определить координаты атомов в элементарной ячейке исследуемого материала
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного
рассеяния
Реальная структура кристаллов - дефекты, нарушения совершенства кристаллов
Источники информации в структурном анализе

## Slide 10
Определение симметрии кристаллической решетки, класса симметрии (сингонии),
параметров элементарной ячейки кристалла.
Далее из анализа погашенных интенсивностей определяется пространственная группа, симметрии кристалла
1-й этап

## Slide 11
ЛАУЭГРАММЫ

## Slide 12
Лауэграмма формируется в широком спектре излучения (белый спектр), поэтому её анализ (геометрия расположения рефлексов) позволяет получать ограниченный набор сведений об объекте на котором происходило рассеяние.
Состояние образца (качество монокристалла - блочность, размеры блоков их количество и т.п.);
Определение пространственной ориентировки
кристалла-образца;
Некоторые сведения о симметрия кристалла

## Slide 13
РЕНТГЕНОГРАММЫ ВРАЩЕНИЯ
(КАЧАНИЯ)

## Slide 14
Схема образования рентгенограмм вращения
L– Расстояние между
слоевыми рядами на пленке
d* - межплоскостное расстояние вдоль
направления С в обратной решетке;
n – номер слоевой в обратной решетке;
Rc- радиус фотокассеты;
yn – расстояние между нулевой и n–ой
слоевыми линиями

## Slide 15
Интенсивность тормозного спектра заметно меньше интенсивности линий характеристического спектра и поэтому дифракционные рефлексы возникающие на характеристических линиях хорошо наблюдаются на рентгенограмме
Рентгенограмма вращения
монокристалла кварца. Излучении FeKα

## Slide 16
Вращение кристалла позволяет связать отражение от каждой системы плоскостей кристалла с определенной длиной волны характеристического спектра

## Slide 17
Появляется возможность для каждого рефлекса определить от каких плоскостей кристалла произошло отражение и следовательно определить
индексы плоскости (hkl)
и межплоскостное расстояние dhkl

## Slide 18
РЕГИСТРАЦИЯ
УЗЛОВЫХ ПЛОСКОСТЕЙ ОБРАТНОЙ РЕШЕТКИ
(схема де-ИОНГА–БОУМАНА)

## Slide 19
Рентгеновская схема метода де-ЙОНГА–БОУМАНА для регистрации узловых плоскостей
обратной решетки
(вращается кристалл и детектор-пленка)

## Slide 20
а
б
Рентгенограммы КФОР полученные
на моноклинном монокристалле дифторстилбена.
a)-нулевая слоевая обратной решетки a*b*;
б)- первая слоевая a*b*

## Slide 21
Метод регистрации неискаженной плоскости обратной решетки позволяет:
1. Исследовать сечения обратной решетки на предмет погасаний рефлексов;
2. Определять параметры элементарной ячеки;
3. Измерять методом фотометрирования интенсивности рефлексов;
4. Позволяет непосредственно увидеть обратную решетку. Это самый наглядный способ работы с обратной решеткой

## Slide 22
МЕТОД
ДЕБАЯ-ШЕРЕРА
Исследования поликристаллических образцов

## Slide 23
Поликристаллическая модификация материалов состоит из большого количества маленьких кристаллов ориентации которых в пространстве равновероятны

## Slide 24
Это означает, что модель поликристалла в обратном пространстве можно представить как бесчисленное количество концентрических сфер, радиусы которых равны модулям векторов обратной решетки соответствующих плоскостям прямой решетки с индексами (hkl)

## Slide 25
O
R1=|H1|=1/d1
R2=|H2|=1/d2
R3=|H3|=1/d3
R4=|H4|=1/d4
Вектор H это нормаль к плоскостям с индексами (hkl)
Если все ориентации кристаллитов в поликристалле равновероятны, концы векторов Hhkl будут лежать на сферах радиуса 1/dhkl
Модель поликристалла
в обратном пространстве

## Slide 26
O
Сфера Эвальда
Сферическая поверхность образованная концами векторов Hhkl
поликристаллического образца
Дифракционное отражение
от плоскостей (hkl) в виде окружности образованной пересечением двух сфер
K0
KH
Рентгеновский пучок
Схема образования дебаевского дифракционного кольца
O1

## Slide 27
Геометрическая схема
получения порошковых рентгенограмм
(рентгенограмм Дебая-Шерера)
Для кубической симметрии

## Slide 28
P
F
I
Дебаеграммы
кубического
кристалла
Метод Дебая-Шерера

## Slide 29
Примитивная кубическая решетка - ReO3
Объемоцентрированная кубическая решетка – порошек W
Гранецентрированная кубическая решетка - Ni
Правила погасаний рефлексов для объемоцентрированной кубической решетки
Правила погасаний рефлексов для гранецентрированной кубической решетки
Примеры рентгенограмм полученных с порошковых образцов (рентгенограммы Дебая-Шерера)

## Slide 30
Законы погасания для примитивной (P), гранецентрированной (F) и объемоцентрированной (I) кубических решеток

## Slide 31
- функция Лауэ
- структурная амплитуда
Интенсивность дифракционной линии
описывается выражением
Дифракционный пик от такого поликристаллического образца представляет собой суперпозицию дифракционных пиков всех кристаллитов, находящихся в отражающем положении

## Slide 32
Дифрактометрия поликристаллов

## Slide 33
Оптическая схема рентгеновского дифрактометра
для исследования поликристаллов

## Slide 34
Современный рентгеновский дифрактометр – прибор предназначенный для сбора дифракционных данных о поликристаллах

## Slide 35
Экспериментальная рентгенограмма неизвестного вещества (мелкий порошок)

## Slide 36
Из эксперимента мы определяем
дифракционные углы интенсивности линий и рассчитываем величины межплоскостных расстояний
{Ii; θi}
{di}

## Slide 37
Углы дифракционных линий
Межплоскостные расстояния
1.Эксперимент (определяем дифракционные углы для всех рефлексов)
2. Используя формулу Вульфа-Брэгга, вычисляем межплоскостные расстояния

## Slide 38
I(θ) (отн.ед.) | 2θ° | d(Å) | 
100 | 38,5 | 2,3 | 
50 | 44,9 | 2,0 | 
20 | 65,0 | 1,4 | 
30 | 78,0 | 1,2 | 
10 | 82,5 | 1,1 | 
5 | 99,0 | 1,0 | 
25 | 113,0 | 0,9 | 
25 | 117,0 | 0,9 | 
По экспериментальной дебаеграмме определяем интенсивности (относительные) и углы дифракционных линий. По формуле Брегга-Вульфа рссчитываем межплоскостные расстояния d(Å)
Далее ищем по набору интенсивностей и межплоскостных расстояний в международной базе данных находим соответствующее вещество

## Slide 39
Дифракционная база данных PC PDF WIN
В настоящее время эта база данных содержит более 2 миллионов карточек
различных веществ, соединений, сплавов

## Slide 40
I(θ) (отн.ед.) | 2θ° | d(Å) | hkl
100 | 38,5 | 2,3 | 111
50 | 44,9 | 2,0 | 200
20 | 65,0 | 1,4 | 220
30 | 78,0 | 1,2 | 311
10 | 82,5 | 1,1 | 222
5 | 99,0 | 1,0 | 400
25 | 113,0 | 0,9 | 331
25 | 117,0 | 0,9 | 422
Оказалось, что это металл алюминий

## Slide 41
Элементарная ячейка Алюминия (Al)

## Slide 42
Дифрактометрия монокристаллов

## Slide 43
Оптическая схема рентгеновского дифрактометра
для исследования монокристаллов

## Slide 44
Тета-сканирование
в прямом и обратном пространстве

## Slide 45
Трёхмерное изображение одного из дифракционных рефлексов кристалла GaAs с пленкой GaAlAs на поверхности.
Излучение CuKα1. Монохроматор бабочка Si
Большой пик – это пик от подложки GaAs, маленький пик это пик монокристаллической пленки GaAlAs

## Slide 46
Внешний вид
четырехкружного мнокристального гониометра

## Slide 48
определение координат атомов в элементарной ячейке кристалла, значительно сложнее.
Дело в том, что в эксперименте мы можем измерять интенсивности дифракционных рефлексов и определить величины структурных амплитуд |F(hkl)|. А вот фазы дифракционных рефлексов α(hkl) недоступны для измерений
2-й этап

## Slide 49
Для определения координат атомов в кристаллографической ячейке необходимо найти максимумы функции распределения электронной плотности в решетке ρ(r) т.е. исследовать эту функцию на экстремум
Здесь r текущий радиус вектор в пространстве элементарной ячейке,
Вектор H – дифракционный вектор или вектор обратной решетки, определяющий положения отражающих плоскостей с индексами (hkl),
Vc – объем элементарной ячейки

## Slide 51
Фрагмент элементарной ячейки
дигидроцитрата натрия (NaH2C6H5O7)
спроектированная на плоскость XZ
Жирными линиями обозначены ковалентные связи, светлые – означают координатные связи атомов кислорода с атомами натрия.
Числа у эллипсоидов - сраднеквадратичные тепловые смещения атомов (Å)
Тепловые колебательные движения атомов внутри молекулы дигидроцитрата натрия. Анизотропные колебания атомов описываются элипсоидами

## Slide 52
Распределение электронной плотности в элементарной ячейке бензола спроецированное на плоскость (001).
Синтез электронной плотности сделан на дифракции нейтронов. Положительная плотность (атомы углерода C) обозначена сплошными линиями, отрицательная плотность (положения атомов водорода H) - пунктиром. Плоскость бензольного кольца не лежит в плоскости проекции и поэтому искажена

## Slide 53
Фрагмент молекулы
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
В 1953 г. Френсис Крик, Джеймс Уотсон, Морис Уилкинсон построили трехмерную модель двойной спирали структуры молекулы ДНК и объяснили механизм передачи наследственной информации.
По-видимому, это открытие является главным достижением ХХ в.

## Slide 54
3-й этап
Исследование тонкой структуры дифракционных рефлексов и диффузного рассеяния

## Slide 55
Тонкая структура дифракционных рефлексов позволяет увидеть реальную структуру кристалла
(размеры и количество блоков, локальные и межблочных деформации решетки, типы, количество и расположения дефектов
в объеме кристалла)
Методы этого этапа структурного анализа
состоят из двух групп:
1. интегральных методов
2. методов рентгеновской топографии

## Slide 56
1. Анализ формы дифракционного рефлекса
(форма узла обратной решетки)
Интегральные методы
2. Анализ
проекции изображения дифракционного рефлекса
Рентгеновская топография

## Slide 57
1. Анализ
геометрических параметров
дифракционного рефлекса.
Какую информацию
о структуре вещества содержит
геометрия рефлекса?

## Slide 58
а
б
В процессе роста произошёл сбой в работе нагревателе.
Это хорошо видно на трехмерной карте рефлекса
Когда нагреватель работал устойчиво, кристалл рос успешно, и кривая качания отражения имела ширину порядка 10 -12 угловых секунд
После сбоя кристалл рос неустойчиво и второй широкий ассиметричный пик на карте это демонстрирует
КРИВАЯ КАЧАНИЯ КРИСТАЛЛА GaAs ВЫРАЩЕННОГО В КОСМОСЕ, ОТРАЖЕНИЕ (004) ИЗЛУЕНИЕ CuKα;
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕХМЕРНАЯ КАРТА УЗЛА ОБРАТНОЙ РЕШЕТКИ

## Slide 59
В 1918 году П. Шеррером
было показано, что уменьшение размеров кристаллитов вызывают уширение дифракционных линий.
Интегральная ширина профиля дифракционной линии обратно пропорциональна размеру кристаллитов в образце:
D – эффективный (средний) размер кристаллита

## Slide 60
В 1944 году Д.Г.Стокс анализируя влияние микродеформаций на ширину дифракционных линий показал, что если в результате пластической деформации в кристалле появились зоны сжатия и растяжения, можно условно считать, что образец разбит на блоки, каждый из которых характеризуется в выбранном направлении [hkl] своим значением межплоскостного расстояния, лежащим в пределах от d − Δd до d + Δd . В этом приближении каждый “блок” рассеивает рентгеновские лучи независимо от других “блоков” и дает дифракционный максимум в положении, соответствующем своему значению межплоскостного расстояния. В итоге суммарный максимум от всего образца оказывается размытым

## Slide 61
Т.е. полная ширина дифракционного отражения описывается суммой уширения создаваемого распределением частиц по размерам и распределением микродеформаций в кристаллитах и границах между ними.

## Slide 62
Запишем в явном виде это уравнение

## Slide 63
Написанное выражение это линейное уравнение
Если построить экспериментальную зависимость βcosθ=f(sinθ), можно определить размеры блоков и деформации в образце.

## Slide 64
Экспериментальные значения
интегральных ширин линий для порошка Ni
Линия βcosθ=f(sinθ) проведена по двум точкам (111) и (222). Видно, что точки (кружки) соответствующие другим рефлексам не ложатся на эту прямую.
Определяя угол наклона этой линии мы определяем микродеформации в кристаллитах и границах между ними

## Slide 65
2. Рентгеновская топография
(Анализ проекции изображения дифракционного рефлекса)

## Slide 66
Рентгеновская топограмма монокристалла кремния
с фрагментом интегральной схемы.
На фотографии наряду с элементами топологии схемы видны дислокационные линии (кометообразные линии), пересекающие топограмму по диагонали
фрагмент
будущей микросхемы
Дислокации
Анализ
Тонкой структуры
дифракционного рефлекса

## Slide 67
Стереотопограммы кристалла кремния,
снятые по методике Бормана
Кристалл имеет форму прямоугольной призмы, трансмиссионные топограммы получены с двух его граней под прямым углом. Топограммы позволяют получить полную реконструкцию объема образца (из работы В.И.Никитенко, Л.Н. Данильчука).
Черные стрелки – направления просвечивания;
Синяя стрелка – направление роста кристалла

## Slide 68
Топограмма монокристалла кремния, полученная по методу широкого квази параллельного пучка. Толщина кристалла 0,3 мм. Видны отдельные ростовые дислокации (тёмные линии). Излучение CuKα

## Slide 69
Для решения этой задачи приходится исследовать тонкую структуру дифракционных рефлексов
(практически под микроскопом)

## Slide 70
Идея получения микрорентгенограмм (топограмм), предложена Бергом
в 1931 году
Berg W. Naturwissenschaften, 1931, 9, p.391
Berg W. Z.Krist., 1934, B89,3,p.286
λ1
λ2
λ3

## Slide 71
Физика идеи БЕРГА

## Slide 72
Схема Ланга
A.R.Lang, The Projection Topograph. A New Method in X-ray Diffraction Micrography,
Acta Cryst.12, 249-250, (1959)
R0
RH
K1
K2
Сканирование
S-точечный источник рентгеновского излучения;
C-образец;
P-фотографическая пластика;
R0 и RH-проходящий и дифрагированный пучки;
K1-щель коллиматора формирующая первичный пучок;
K2-щель выбирающая дифрагированный или проходящий пучки для регистрации

## Slide 73
Рентгеновский гониометр для топографии по схеме Ланга (Rigaku)
1)-входная щель коллиматора; 2)-регулируемая выходная щель коллиматора;
3)-экран закрывающий первичный пучек; 4)-гониометрическая головка с образцом; 5)-кронштейн крепления экрана; 6)-каретка сканирования; 7)-электродвигатель привода каретки сканирования

## Slide 74
Рассеяние
на объектах размеры которых существенно больше длины волны используемого излучения
Малоугловое рассеяние

## Slide 75
Рассеяние волн на объектах размеры которых Δ~104-102 Å
т.е. существенно превышают Δ>>λ
длину волны излучения λ~1Å

## Slide 76
В обратном пространстве
(Фурье-образ) таких объектов
имеет размеры порядка
δ~10-4-10-2 Å-1,
что соответствует модулю вектора дифракции
|H|~10-4-10-2 Å-1

## Slide 77
Примеры применения
малоуглового рассеяния

## Slide 78
Малоугловое
рассеяние
Первичный пучок
θ
I(θ)
0

## Slide 79
Связь параметров
рассеивающего объекта
с интенсивностью
малоуглового рассеяния
S – вектор рассеяния, R – радиус инерции, V – объем частиц, N – количество частиц

## Slide 80
Зависимость логарифма интенсивности нулевого рефлекса от угла θ во второй степени

## Slide 81
Зависимость LnI(s) для смеси в равной пропорции из двух сфер радиусов R1 и R2 (R1>R2)
Вид функции LnI(s) для смеси частиц широкого спектра размеров