## Slide 1
Будущие коллеги,
в новом учебном году я желаю Вам всегда и во всем быть первыми, никогда не быть третьим лишним, иметь свои четыре уголка,
что бы все в жизни было на пять, иметь шестое чувство,
и быть на седьмом небе от счастья!

## Slide 2
Несколько
интересных мыслей
очень мудрых людей

## Slide 3
Пли́ний Старший — под этим именем известен Гай Плиний Секунд (23-79 гг.н.э.)
Из всех сочинений Плиния до нас дошла только «Естественная история» (77 год н.э.)
Это энциклопедия всех возможных знаний, накопленных древним миром о природе и её произведениях.
В 37 книгах
I: Предисловие, содержание, перечень источников;
II: математика и физика;
III-VI: география и этнография;
VII: антропология и физиология;
VIII-XI: зоология;
XII-XXVII: ботаника и садоводство;
XXVIII-XXXII: фармакология;
XXXIII-XXXVII: горное дело, минералогия, искусство

## Slide 4
«…Тот, кто не знает прошлого,
не знает
ни настоящего,
ни будущего,
ни самого себя…»
Вольте́р Франсуа́-Мари́ Аруэ́ (1694-1778),
французский филосов –XVIII века, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк.
Свою литературную деятельность начал во дворцах аристократов, общество Тампля, объединившееся вокруг герцога Вандома - главы Ордена мальтийских рыцарей.
За сатирические стишки в адрес регента дважды сидел в Бастилии.

## Slide 5
«…НАУКА ДОЛЖНА БЫТЬ
самым возвышенным
воплощением Отечества,
ибо из всех народов ПЕРВЫМ всегда будет тот, кто опередит другие в области
мысли и умственной деятельности…»
Луи́ Пасте́р (1822-1895) — великий французский химик и микробиолог,
член Французской академии.
Пастер, один из основоположников микробиологии,
создатель научных основ вакцинации
(вакцины против сибирской язвы, куриной холеры и бешенства и пр.)

## Slide 6
Не имеет смысла нанимать толковых людей,
а затем указывать
что им делать.
Мы нанимаем толковых людей, что бы они говорили
что делать нам
Стив Джобс
один из создателей первых компьютеров

## Slide 7
«…успех – это способность двигаться
от одной неудачи к другой
без потери энтузиазма…»
Сэр Уи́нстон Че́рчилль (1874-1965) британский государственный и политический деятель; журналист, писатель, художник, почётный член Британской академии, лауреат Нобелевской премии по литературе (1953)

## Slide 8
«…больше всего на свете
рабы ненавидят
не своих хозяев,
а тех кто стал свободным…»
Марк По́рций Като́н «Ста́рший» ( 234-149 до н.э) - древнеримский политик и писатель,
известный как новатор римской литературы
и консервативный борец против пороков и роскоши

## Slide 10
Единственный способ жить хорошо: «…сразу уходить оттуда, где плохо…»

## Slide 11
Дом - не там,
где Вы родились.
Дом там
где прекратились ваши попытки
к бегству
Нагиб Махфуз (1911-206) – египетский писатель, драматург, сценарист. Нобелевская премия по литературе 1988 год

## Slide 12
Счастье приходит
не тогда,
когда вешаешь подкову на стену,
а тогда когда снимаешь хомут

## Slide 13
Как надо слушать
музыку

## Slide 14
Удивительные шедевры
мировой архитектуры

## Slide 15
Самый старый отель в мире (Хаякава, префектура Яманаси, Япония). Основан в 705 году нашей эры.
Со времени основания отелем управляет 52 поколения одной семьи. Горячая вода поставляется из местных источников.
Отель ремонтировался лишь раз — в 1997 году
и имеет 37 номеров.

## Slide 16
Це́рковь Покрова́ на Нерли́ (1165 г.)
Боголю́бово — Владимирская область, Россия
(архитектор неизвестен)

## Slide 17
Парижский собор Нотр-Да́м (1163 г.) Архитектор и строитель
Жан де Шелль, Пьер де Монтрёй

## Slide 18
Осенний семестр 2023 г
I. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИФРАКЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИФРАКЦИОННЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
(2023 – 2024 уч. г.)

## Slide 19
(зачем нужен этот курс
и эта наука вообще?)
ДИФРАКЦИОННЫЙ
СТРУКТУРНЫЙ
АНАЛИЗ

## Slide 20
Абсолютно все свойства материалов (механические, электрические, магнитные, оптические и пр.)
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
ИХ СОСТАВОМ, СТРУКТУРОЙ
И ДЕФЕКТАМИ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ!!!
Поэтому исследования
структуры и состава материалов
это основа возможности применения материалов в различных областях человеческой деятельности

## Slide 21
Весенний семестр
II. ДИФРАКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ
Экзамен по всему курсу!!!

## Slide 22
Часть 5
Физические основы оптики
(видимый свет, рентгеновское излучение, электроны)
Часть 6
Электронная микроскопия высокого разрешения (HREM)
Часть 7
Растровая электронная микроскопия
(SEM)
Часть 8
Рентгеновский микроанализ
Часть 9
Физические основы рентгеновской оптики
Часть 10
Инженерные основы вакуумной техники

## Slide 23
Краткий обзор пройденного материала
Краткое содержание лекций
сентябрь – декабрь 2023 года

## Slide 24
Дифракционный структурный анализ
это исследование структуры и состава материалов

## Slide 25
Что мы уже знаем о рентгеноструктурном анализе?

## Slide 26
Геометрия дифракционной картины.
Определение координат дифракционных рефлексов (xn,yn,zn)
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g, симметрия решетки
2. Интенсивности дифракционных
отражений – рефлексов ~ [F(H)]2
Функция распределения
электронной плотности - координаты атомов (xi,yi,zi)
в элементарной ячейке
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Реальная структура кристаллов:
дефекты, нарушения совершенства
кристаллов
Источники информации в структурном анализе

## Slide 27
ОБРАТНАЯ РЕШЕТКА
И ЕЁ СВОЙСТВА
Это важнейшее понятие во всей современной физике –
обратная решетка,
обратное пространство,
пространство ФУРЬЕ

## Slide 28
Дифракционная картина
любого объекта
это его Фурье-образ
(трансформанта Фурье)
Фурье-образ формируется
в обратном пространстве
(пространство Фурье,
пространство волновых векторов, пространство импульсов)

## Slide 29
Фурье-преобразование,
Фурье-образ функции
- обратное Фурье-преобразование образа в функцию f(x)
любая функция в пространстве {x}
(x – прямое пространство)
Оператор определяет Фурье-образ функции f(x) в пространстве {u}
U – пространство - это обратное пространство

## Slide 30
Жан Батист Жозеф Фурье (1768-1830),
великий французский математик и физик.
Его имя внесено в список величайших ученых Франции
(см. первый этаж Эйфелевой башни)
Notes: 30

## Slide 31
Значительно позже эти методы стали одним из мощнейших инструментов математического анализа разнообразных задач физики, астрономии, акустики, оптики, радиотехники и др.
В 1807 г. Жан Батист Жозеф Фурье опубликовал работу «О распространении тепла в твердом теле», в которой впервые применил методы разложения функций в гармонические ряды.
Этот подход не был понят современниками и получил отрицательную оценку!!! Ж.Л. Лагранжа и П.С. Лапласа.

## Slide 32
Еще будучи студентами
Федор Шаляпин и
Алексей Пешков (Максим Горький)
искали работу
певчими в церковном хоре, и журналистами в газете.
Парадокс ситуации состоял в том, что Пешкова взяли в хор, забраковав в газете как журналиста,
а у Шаляпина, как раз наоборот, нашли литературный талант, но не обнаружили певческого...
По счастью, жизнь расставила все по своим местам.
Аналогичный случай из жизни

## Slide 33
Прямое пространство {X,Y}
Обратное пространство Фурье {U,V}

## Slide 34
Согласно принципу неопределённости
Вернер Гейзенберг (1900 г.)
у частицы не могут быть одновременно
точно измерены
положение и скорость (импульс)
h=6.62607004 × 10-34 м2 кг / с постоянная Планка

## Slide 35
Ве́рнер Карл Ге́йзенберг (1901-1976) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике (1932).
Во время Второй мировой войны был ведущим теоретиком немецкого ядерного проекта.
Гейзенберг является автором ряда фундаментальных результатов в квантовой теории: он заложил основы матричной механики, сформулировал соотношение неопределенностей, применил формализм квантовой механики к проблемам ферромагнетизма, нормального эффекта Зеемана. Активно участвовал в развитии квантовой электродинамики, в последние десятилетия жизни предпринимал попытки создания единой нелинейной спиновой теории поля. Гейзенбергу принадлежит одна из первых квантовомеханических теорий ядерных сил. Ряд работ посвящён также физике космических лучей, теории турбулентности, философским проблемам естествознания. Впоследствии Ге́йзенберг сыграл большую роль в организации научных исследований в послевоенной Германии, член ряда академий и научных обществ мира. Обладатель Ордена «За заслуги перед ФРГ»(1964).

## Slide 36
Построение обратной решетки
Рассмотрим две решетки
В системе координат (X, Y, Z)
введем элементарные вектора решетки a, b, c
(масштабные вектора решетки)
и вектор трансляции rj=ma+nb+pc
(Здесь m,m,p – целые числа)
2. В системе координат (X*, Y*, Z*)
введем элементарные вектора решетки a*, b*, c*
и вектор трансляции H=ha*+kb*+lc*
(Здесь h,k,l – целые числа)

## Slide 37
Если для векторов a, b, c и a*, b*, c*
выполняются приведенные ниже два тождества
то одна из решеток (не важно какая) является прямой,
а другая обратной!!!

## Slide 38
Эти два тождества определяют взаимосвязь двух пространств
Они определяют
положения векторов обратной решетки по отношению к прямой
и соотношения их масштабов

## Slide 39
Рассмотрим вектор трансляции
обратной решетки
Вектор обратной решетки H всегда перпендикулярен плоскости прямой решетки с индексами (hkl)

## Slide 40
2. Модуль вектора обратной решетки H всегда равен обратной величине межплоскостного расстояния для плоскостей прямой решетки с индексами (hkl)
Любую трехмерную решетку (любой симметрии) можно представить как набор семейств параллельных плоскостей с индексами (hkl) ….
Каждое семейство плоскостей характеризуется определенным межплоскостным расстоянием dhkl

## Slide 41
Методика построения
обратной решетки
для известной прямой решетки

## Slide 42
X*
Y*
Если задана прямая решетка, тождества связывающие вектора прямой и обратной решеток позволяют определить ориентацию осей и величины векторов элементарной ячейки обратной решетки

## Slide 43
Соотношения геометрии решеток
Масштабы решеток

## Slide 44
Основные разделы
дифракционного
структурного
анализа

## Slide 45
Геометрия дифракционной картины.
Определение координат дифракционных рефлексов (xn,yn,zn)
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g, симметрия решетки
2. Интенсивности дифракционных
отражений – рефлексов ~ [F(H)]2
Функция распределения
электронной плотности - координаты атомов (xi,yi,zi)
в элементарной ячейке
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Реальная структура кристаллов:
дефекты, нарушения совершенства
кристаллов
Источники информации в структурном анализе

## Slide 46
Определение
симметрии кристаллической решетки,
класса симметрии (сингонии),
параметров элементарной ячейки кристалла.
Далее из анализа погашенных рефлексов определяется
пространственная группа симметрии кристалла
1-й этап

## Slide 47
ЛАУЭГРАММЫ

## Slide 48
Лауэграмма формируется в широком спектре рентгеновского излучения
(белый и характеристический спектр), поэтому её анализ не позволяет определить длину волны излучения, на которой возник тот или иной дифракционный рефлекс.
Поэтому Лауэграммы дают весьма ограниченный набор сведений об исследуемом объекте.

## Slide 49
Состояние образца (качество монокристалла - блочность, размеры блоков их количество и т.п.);
Пространственную ориентировку
кристалла-образца;
Некоторые сведения о симметрия кристалла
Анализ Лауэграмм позволяет определить

## Slide 50
Дифракционные рефлексы
на лауэграмме
располагаются вдоль каких-то линий.
Что это за линии?
Как они образуются?

## Slide 51
Для ответа на эти вопросы необходимо вспомнить одно из важнейших понятий геометрической кристаллографии кристаллографические зоны

## Slide 52
Кристаллографическая зона
Кристаллографической зоной или поясом, называется совокупность плоскостей кристалла, параллельных
одному направлению N1N2. N1N2 - ось зоны

## Slide 53
Кристаллографическая зона
Для того чтобы какая-либо плоскость принадлежала к зоне необходимо чтобы эта плоскость была параллельна оси зоны
Ось зоны ZZ’ лежит во всех плоскостях зоны и имеет индексы [mnp]
Уравнение написанное выше носит название
условиt зональности
Следовательно нормаль к любой плоскости (hkl) зоны перпендикурярна оси зоны ZZ’

## Slide 54
Определение индексов
оси зоны

## Slide 55
Рассмотрим две плоскости (h1k1l1) и (h2k2l2) принадлежащие одной зоне.
Определить индексы оси зоны N1N2
Запишем условия зональности
для этих двух плоскостей в виде системы двух уравнений т.к. ось зоны у них одна
Решение этой системы определяет индексы оси зоны [mnp]
Запишем определитель системы уравнений и найдем индексы ось зоны

## Slide 56
Процесс построения кристаллографических зон
при формировании лауэграммы

## Slide 57
ЗОНАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ и структура лауэграммы

## Slide 58
Ось зоны N1N2
совпадает с направлением падающего пучка.
В этом случае отраженные пучки от плоскостей зоны будут отсутствовать.
На лауэграмме регистрируется только след первичного рентгеновского пучка

## Slide 59
Ось зоны N1N2 перпендикулярна к направлению падающего пучка.
В этом случае отраженные пучки от плоскостей зоны будут располагаться вдоль прямой линии SS0

## Slide 60
Ось зоны N1N2 расположена под углом к падающему пучку.
Рефлексы будут располагаться вдоль линий ss0. Эти линии является сечениями конусов, образованных дифрагированными лучами,
плоскостью Лауэгрммы.

## Slide 61
Отраженные лучи при повороте отражающей плоскости вокруг оси зоны описывают конические поверхности, а след их пересечения с плоскостью пленки образуют зональные кривые
(сечение конуса – эллипс, парабола, гипербола)
Чем больше угол между осью зоны и первичным пучком тем больше размер эллипса. Когда этот угол равен 450 - линия пересечения конуса с плоскостью пленки становится параболой. При углах наклона оси зоны больше 450 – линия пересечения конуса с плоскостью пленки переходит в гиперболу

## Slide 62
Лауэграмма это набор зональных кривых определяющий взаимное
расположение семейств плоскостей в кристалле.

## Slide 63
O – центр сферической проекции;
P(hkl) – отражающая плоскость кристалла;
R – радиус сферической проекции;
D – расстояние от кристалла до Лауэграммы;
S0 – след первичного рентгеновского пучка на Лауэграмме;
S –дифракционное отражение от плоскости P(hkl) на Лауэграмме;
S1(hkl) – стереографическая проекция плоскости P(hkl);
T(hkl) – сферическая проекция плоскости P(hkl)
Пространственная связь геометрии лауэграммы, и её стереографической проекции

## Slide 65
Применялись специальные линейки
для переноса данных
с лауэграммы на стреографическую проекцию
Когда компьютеров еще не существовало использовались графические методы расшифровки лауэграмм

## Slide 67
Выделим на Лауэграмме несколько зон

## Slide 68
Перенос дифракционных рефлексов
с лауэграммы на стереографическю проекцию

## Slide 70
Сравнение исходной Лауэграммы
с ренгенограммой полученной после двух поворотов кристалла
на углы α и β

## Slide 71
РЕНТГЕНОГРАММЫ ВРАЩЕНИЯ
(КАЧАНИЯ)

## Slide 72
В схемах рентгенограмм вращения-качания
кристалл должен быть предварительно ориентирован так чтобы
ось вращения кристалла была перпендикулярна какой-то системе узловых плоскостей обратной решетки

## Slide 73
Вращение кристалла позволяет связать отражение от каждой плоскости кристалла (hkl) с определенной длиной волны характеристического спектра λK

## Slide 74
Появляется возможность для каждого рефлекса определить от каких плоскостей кристалла произошло отражение и следовательно определить
индексы плоскости (hkl)
и межплоскостное расстояние dhkl

## Slide 75
Схема образования рентгенограмм вращения
L– Расстояние между
слоевыми рядами на пленке
d* - межплоскостное расстояние вдоль
направления С в обратной решетке;
n – номер слоевой в обратной решетке;
Rc- радиус фотокассеты;
yn – расстояние между нулевой и n–ой
слоевыми линиями

## Slide 76
Интенсивность тормозного спектра заметно меньше интенсивности линий характеристического спектра и поэтому дифракционные рефлексы возникающие на характеристических линиях хорошо наблюдаются на рентгенограмме
Рентгенограмма вращения
монокристалла кварца. Излучении FeKα

## Slide 77
РЕГИСТРАЦИЯ
НЕИСКАЖЕННЫХ СЕЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ РЕШЕТКИ
(схема де-ИОНГА–БОУМАНА)

## Slide 78
Рентгеновская схема метода де-ЙОНГА–БОУМАНА для регистрации неискаженного сечения обратной решетки
(вращается кристалл и детектор-пленка)

## Slide 79
а
б
Рентгенограммы КФОР полученные
на моноклинном монокристалле дифторстилбена.
a)-нулевая слоевая обратной решетки a*b*;
б)- первая слоевая a*b*

## Slide 80
Метод регистрации неискаженной плоскости обратной решетки позволяет:
1. Исследовать сечения обратной решетки на предмет погасаний рефлексов;
2. Определять параметры элементарной ячеки;
3. Измерять методом фотометрирования интенсивности рефлексов;
4. Позволяет непосредственно увидеть обратную решетку. Это самый наглядный способ работы с обратной решеткой

## Slide 81
МЕТОД
ДЕБАЯ-ШЕРЕРА
Исследования поликристаллических образцов

## Slide 82
Поликристаллическая модификация материалов состоит из большого количества маленьких кристаллов
ориентации которых в пространстве равновероятны

## Slide 83
Это означает, что модель поликристалла в обратном пространстве можно представить как бесчисленное количество концентрических сфер, радиусы которых равны модулям векторов обратной решетки соответствующих плоскостям прямой решетки с индексами (hkl)

## Slide 84
O
R1=|H1|=1/d1
R2=|H2|=1/d2
R3=|H3|=1/d3
R4=|H4|=1/d4
Вектор H это нормаль к плоскостям с индексами (hkl)
Если все ориентации кристаллитов в поликристалле равновероятны, концы векторов Hhkl будут лежать на сферах радиуса 1/dhkl
Модель поликристалла
в обратном пространстве

## Slide 85
O
Сфера Эвальда
Сферическая поверхность образованная концами векторов Hhkl
поликристаллического образца
Дифракционное отражение
от плоскостей (hkl) в виде окружности образованной пересечением двух сфер
K0
KH
Рентгеновский пучок
Схема образования дебаевского дифракционного кольца
O1

## Slide 86
Геометрическая схема
получения порошковых рентгенограмм
(рентгенограмм Дебая-Шерера)
Для кубической симметрии

## Slide 87
P
F
I
Дебаеграммы
кубического
кристалла
Метод Дебая-Шерера

## Slide 88
Примитивная кубическая решетка - ReO3
Объемоцентрированная кубическая решетка – порошек W
Гранецентрированная кубическая решетка - Ni
Правила погасаний рефлексов для объемоцентрированной кубической решетки
Правила погасаний рефлексов для гранецентрированной кубической решетки
Примеры рентгенограмм полученных с порошковых образцов (рентгенограммы Дебая-Шерера)

## Slide 89
Законы погасания для примитивной (P), гранецентрированной (F) и объемоцентрированной (I) кубических решеток

## Slide 90
- функция Лауэ
- структурная амплитуда
Интенсивность дифракционной линии
для решетки с базисом описывается выражением
Дифракционный пик от такого поликристаллического образца представляет собой суперпозицию дифракционных пиков всех кристаллитов, находящихся в отражающем положении

## Slide 91
Дифрактометрия поликристаллов

## Slide 92
Поликристаллическая модификация материалов состоит из большого количества маленьких кристаллов
ориентации которых в пространстве равновероятны

## Slide 93
Поэтому для регистрации дифракционной картины от поликристалла в дифрактометре должен перемещаться детектор регистрирующий дифрагированный пучок

## Slide 94
Оптическая схема
рентгеновского дифрактометра
для исследования поликристаллов

## Slide 95
Современный рентгеновский дифрактометр – прибор предназначенный для сбора дифракционных данных о поликристаллах

## Slide 96
Экспериментальная рентгенограмма неизвестного вещества (мелкий порошок)

## Slide 97
Из эксперимента мы определяем
дифракционные углы и интенсивности линий, рассчитываем величины межплоскостных расстояний
{Ii; θi}
{di}

## Slide 98
Углы дифракционных линий
Межплоскостные расстояния
1.Эксперимент (определяем дифракционные углы для всех рефлексов)
2. Используя формулу Вульфа-Брэгга, вычисляем межплоскостные расстояния

## Slide 99
I(θ) (отн.ед.) | 2θ° | d(Å) | 
100 | 38,5 | 2,3 | 
50 | 44,9 | 2,0 | 
20 | 65,0 | 1,4 | 
30 | 78,0 | 1,2 | 
10 | 82,5 | 1,1 | 
5 | 99,0 | 1,0 | 
25 | 113,0 | 0,9 | 
25 | 117,0 | 0,9 | 
По экспериментальной дебаеграмме определяем интенсивности (относительные) и углы дифракционных линий. По формуле Брегга-Вульфа рссчитываем межплоскостные расстояния d(Å)
Далее ищем по набору интенсивностей и межплоскостных расстояний в международной базе данных находим соответствующее вещество

## Slide 100
Международная база данных PC PDF WIN
В настоящее время эта база данных содержит более 2 миллионов карточек
различных веществ, соединений, сплавов

## Slide 101
I(θ) (отн.ед.) | 2θ° | d(Å) | hkl
100 | 38,5 | 2,3 | 111
50 | 44,9 | 2,0 | 200
20 | 65,0 | 1,4 | 220
30 | 78,0 | 1,2 | 311
10 | 82,5 | 1,1 | 222
5 | 99,0 | 1,0 | 400
25 | 113,0 | 0,9 | 331
25 | 117,0 | 0,9 | 422
Сопоставление экспериментальных данных с базой данных показывает,
что это металл алюминий

## Slide 102
Элементарная ячейка Алюминия (Al)

## Slide 103
Дифрактометрия монокристаллов

## Slide 104
Поэтому дифрактометр для исследования монокристаллов должен иметь по крайней мере три возможных оси поворота кристалла
и один поворот детектора
Для исследования дифракционной картины монокристаллов
необходимо устанавливать в отражающее положение все возможные плоскости кристалла.

## Slide 106
Оптическая схема рентгеновского дифрактометра
для исследования монокристаллов

## Slide 107
Тета-сканирование
в прямом и обратном пространстве

## Slide 108
Трёхмерное изображение одного из дифракционных рефлексов кристалла GaAs с пленкой GaAlAs на поверхности.
Излучение CuKα1. Монохроматор бабочка Si
Большой пик – это пик от подложки GaAs, маленький пик это пик монокристаллической пленки GaAlAs

## Slide 109
Внешний вид
четырехкружного мнокристального гониометра

## Slide 111
определение координат атомов в элементарной ячейке кристалла, значительно сложнее.
Дело в том, что в эксперименте мы можем измерять интенсивности дифракционных рефлексов и определить величины структурных амплитуд |F(hkl)|. А вот фазы дифракционных рефлексов α(hkl) недоступны для измерений
2-й этап

## Slide 112
Для определения координат атомов в кристаллографической ячейке необходимо найти максимумы функции распределения электронной плотности в решетке ρ(r) т.е. исследовать эту функцию на экстремум
Здесь r текущий радиус вектор в пространстве элементарной ячейке,
Вектор H – дифракционный вектор или вектор обратной решетки, определяющий положения отражающих плоскостей с индексами (hkl),
Vc – объем элементарной ячейки

## Slide 114
Фрагмент элементарной ячейки
дигидроцитрата натрия (NaH2C6H5O7)
спроектированная на плоскость XZ
Жирными линиями обозначены ковалентные связи, светлые – означают координатные связи атомов кислорода с атомами натрия.
Числа у эллипсоидов - сраднеквадратичные тепловые смещения атомов (Å)
Тепловые колебательные движения атомов внутри молекулы дигидроцитрата натрия. Анизотропные колебания атомов описываются элипсоидами

## Slide 115
Распределение электронной плотности в элементарной ячейке бензола спроецированное на плоскость (001).
Синтез электронной плотности сделан на дифракции нейтронов. Электронная плотность атомов углерода обозначена сплошными линиями, плотность атомов водорода - пунктиром. Плоскость бензольного кольца не лежит в плоскости проекции и поэтому искажена

## Slide 116
Фрагмент молекулы
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
В 1953 г. Френсис Крик, Джеймс Уотсон, Морис Уилкинсон построили трехмерную модель двойной спирали структуры молекулы ДНК и объяснили механизм передачи наследственной информации.
По-видимому, это открытие
является главным достижением ХХ в.

## Slide 117
3-й этап
Исследование тонкой структуры дифракционных рефлексов и диффузного рассеяния

## Slide 118
Тонкая структура дифракционных рефлексов позволяет увидеть реальную структуру кристалла
(размеры и количество блоков, локальные и межблочных деформации решетки, типы, количество и расположения дефектов
в объеме кристалла)
Методы этого этапа структурного анализа
состоят из двух групп:
1. интегральных методов
2. методов рентгеновской топографии

## Slide 119
1. Анализ формы дифракционного рефлекса
(форма узла обратной решетки)
Интегральные методы
2. Анализ
проекции изображения дифракционного рефлекса
Рентгеновская топография

## Slide 120
1. Анализ
геометрических параметров
дифракционного рефлекса.
Какую информацию
о структуре вещества содержит
геометрия рефлекса?

## Slide 121
а
б
В процессе роста произошёл сбой в работе нагревателе.
Это хорошо видно на трехмерной карте рефлекса
Когда нагреватель работал устойчиво, кристалл рос успешно, и кривая качания отражения имела ширину порядка 10 -12 угловых секунд
После сбоя кристалл рос неустойчиво и второй широкий ассиметричный пик на карте это демонстрирует
КРИВАЯ КАЧАНИЯ КРИСТАЛЛА GaAs ВЫРАЩЕННОГО В КОСМОСЕ, ОТРАЖЕНИЕ (004) ИЗЛУЕНИЕ CuKα;
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕХМЕРНАЯ КАРТА УЗЛА ОБРАТНОЙ РЕШЕТКИ

## Slide 122
В 1918 году П. Шеррером
было показано, что уменьшение размеров кристаллитов вызывают уширение дифракционных линий.
Интегральная ширина профиля дифракционной линии обратно пропорциональна размеру кристаллитов в образце:
D – эффективный (средний) размер кристаллита

## Slide 123
В 1944 году Д.Г.Стокс анализируя влияние микродеформаций на ширину дифракционных линий показал, что если в результате пластической деформации в кристалле появились зоны сжатия и растяжения, можно условно считать, что образец разбит на блоки, каждый из которых характеризуется в выбранном направлении [hkl] своим значением межплоскостного расстояния, лежащим в пределах от d − Δd до d + Δd . В этом приближении каждый “блок” рассеивает рентгеновские лучи независимо от других “блоков” и дает дифракционный максимум в положении, соответствующем своему значению межплоскостного расстояния. В итоге суммарный максимум от всего образца оказывается размытым

## Slide 124
Т.е. полная ширина дифракционного отражения описывается суммой уширения создаваемого распределением частиц по размерам и распределением микродеформаций в кристаллитах и границах между ними.

## Slide 125
Запишем в явном виде это уравнение

## Slide 126
Написанное выражение это линейное уравнение
Если построить экспериментальную зависимость βcosθ=f(sinθ), можно определить размеры блоков и деформации в образце.

## Slide 127
Экспериментальные значения
интегральных ширин линий для порошка Ni
Линия βcosθ=f(sinθ) проведена по двум точкам (111) и (222). Видно, что точки (кружки) соответствующие другим рефлексам не ложатся на эту прямую.
Определяя угол наклона этой линии мы определяем микродеформации в кристаллитах и границах между ними

## Slide 128
2. Рентгеновская топография
(Анализ проекции изображения дифракционного рефлекса)

## Slide 129
Рентгеновская топограмма монокристалла кремния
с фрагментом интегральной схемы.
На фотографии наряду с элементами топологии схемы видны дислокационные линии (кометообразные линии), пересекающие топограмму по диагонали
фрагмент
будущей микросхемы
Дислокации
Анализ
Тонкой структуры
дифракционного рефлекса

## Slide 130
Стереотопограммы кристалла кремния,
снятые по методике Бормана
Кристалл имеет форму прямоугольной призмы, трансмиссионные топограммы получены с двух его граней под прямым углом. Топограммы позволяют получить полную реконструкцию объема образца (из работы В.И.Никитенко, Л.Н. Данильчука).
Черные стрелки – направления просвечивания;
Синяя стрелка – направление роста кристалла

## Slide 131
Топограмма монокристалла кремния, полученная по методу широкого квази параллельного пучка. Толщина кристалла 0,3 мм. Видны отдельные ростовые дислокации (тёмные линии). Излучение CuKα

## Slide 132
Для решения этой задачи приходится исследовать тонкую структуру дифракционных рефлексов
(практически под микроскопом)

## Slide 133
Идея получения микрорентгенограмм (топограмм), предложена Бергом
в 1931 году
Berg W. Naturwissenschaften, 1931, 9, p.391
Berg W. Z.Krist., 1934, B89,3,p.286
λ1
λ2
λ3

## Slide 134
Физика идеи БЕРГА

## Slide 135
Схема Ланга
A.R.Lang, The Projection Topograph. A New Method in X-ray Diffraction Micrography,
Acta Cryst.12, 249-250, (1959)
R0
RH
K1
K2
Сканирование
S-точечный источник рентгеновского излучения;
C-образец;
P-фотографическая пластика;
R0 и RH-проходящий и дифрагированный пучки;
K1-щель коллиматора формирующая первичный пучок;
K2-щель выбирающая дифрагированный или проходящий пучки для регистрации

## Slide 136
Рентгеновский гониометр для топографии по схеме Ланга (Rigaku)
1)-входная щель коллиматора; 2)-регулируемая выходная щель коллиматора;
3)-экран закрывающий первичный пучек; 4)-гониометрическая головка с образцом; 5)-кронштейн крепления экрана; 6)-каретка сканирования; 7)-электродвигатель привода каретки сканирования

## Slide 137
Рассеяние
на объектах размеры которых существенно больше длины волны используемого излучения
Малоугловое рассеяние

## Slide 138
Рассеяние волн на объектах размеры которых Δ~104-102 Å
т.е. существенно превышают Δ>>λ
длину волны излучения λ~1Å

## Slide 139
В обратном пространстве
(Фурье-образ) таких объектов
имеет размеры порядка
δ~10-4-10-2 Å-1,
что соответствует модулю вектора дифракции
|H|~10-4-10-2 Å-1

## Slide 140
Примеры применения
малоуглового рассеяния

## Slide 141
Малоугловое
рассеяние
Первичный пучок
θ
I(θ)
0

## Slide 142
Связь параметров
рассеивающего объекта
с интенсивностью
малоуглового рассеяния
S – вектор рассеяния, R – радиус инерции, V – объем частиц, N – количество частиц

## Slide 143
Зависимость логарифма интенсивности нулевого рефлекса от угла θ во второй степени

## Slide 144
Зависимость LnI(s) для смеси в равной пропорции из двух сфер радиусов R1 и R2 (R1>R2)
Вид функции LnI(s) для смеси частиц широкого спектра размеров