## Slide 1
ВВЕДЕНИЕ
В ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
В ТЕОРИИ РАССЕЯНИЯ

## Slide 2
Учитываются только однократные
акты рассеяния
Кинематическое приближение
Рассеяние на отдельных электронах
Интенсивность рассеянная на кристаллической решетке с базисом

## Slide 3
В треугольнике рассеяния
образуется самосогласованное электромагнитное поле.
Это поле описывается уравнениями Максвелла.
Происходят многократные акты рассеяния. В рассеянии участвуют как первичная падающая волна, так и вторичные волны. В результате каждого акта рассеяния рожаются проходящая и дифрагированные волны. Все распространяющиеся волны когерентны и следовательно образуют два новых волновых поля – поле проходящей волны и поле дифрагированной волны
Динамическое рассеяние

## Slide 4
1
2
3
4
5
6
7
X-Ray
E0
E1
Иллюстрация многократного рассеяния
на узлах кристаллической решетки

## Slide 5
Если на сферу Эвальда попадает только один узел обратной решетки, например узел O (дифракции нет), вектор K0 может занимать в пространстве любые ориентации.

## Slide 6
В случае возникновения дифракции на сферу Эвальда попадают другие узлы два уза. Возникает жесткая связь между волнами описываемая условием дифракции H=KH-K0

## Slide 8
Геометрическая интерпретация двухволнового приближения в теории дифракции
увеличение

## Slide 9
Особенности распространения волн в периодической структуре кристалла

## Slide 10
Связанные маятники

## Slide 11
Математический маятник

## Slide 12
Физические АНАЛОГИИ
Энергия колебаний будет перетекать от маятника 1 к маятнику 2 и обратно.
Это явление носит название
маятникого эффекта
1. Колебания двух связанных маятников

## Slide 13
а) - энергия электронов в одномерной периодической среде, с периодом d в прямом пространстве и бесконечно малым потенциалом взаимодействия;
б) - в случае потенциала взаимодействия отличного от нуля, для электронов появляются запрещенные зоны энергии.
2. Зависимость энергии электронов от волнового вектора в параболической потенциальной яме
a
б

## Slide 14
Эффект маятниковых осцилляций

## Slide 15
Осциллирующий характер зависимости Ri(A) интегрального коэффициента отражения от толщины кристалла.

## Slide 16
Экспериментальное изображение клиновидного кристалла кремния (секционная топограмма)
Hattorio H., Kato N. J.Phys.Soc.Jap. (1966), 21, 1772-1777
Рентгеновская секционная топограмма клиновидного кристалла,
излучение AgKa, отражение (220). Наблюдаются гиперболические экстинкционные полосы. Хорошо видны биения (отмечены стрелками), обусловленные присутствием двух поляризаций

## Slide 17
Эффект аномального прохождения рентгеновских лучей - эффект Бормана
Этот эффект был впервые описан М.Лауэ в 1916 году. Однако в то время на это явление не обратили никакого внимания.
«…Существующие в природе кристаллы столь несовершенны, что не заслуживают такой стройной теории…» М.Лауэ. (Имеется в виду динамическая теория рассеяния)

## Slide 18
Эффект аномального прохождения рентгеновских лучей
эффект Бормана
Экспериментально этот эффект
был обнаружен Борманом в 1941 году
Рентгеновские топограммы кристалла Ge полученные на излучении CuKa с фильтром Ni, отражение (220)
        a) t=0,23 mm; m0t=8
        б) t=0.5 mm; m0t=17.5
        с) t=1.2 mm; m0t=42
(m0 – нормальный коэффициент поглощения)

## Slide 19
Если искажения достаточно слабо меняются на расстоянии экстинкционной длины т.е. , то после достаточно громоздких преобразований уравнение для случая двухволнового рассеяния, когда на сферу Эвальда попадает только два узла обратной решетки, примет вид
α(r) - функция, описывающая локальные разориентации решетки, связанные с упругим полем U(r) дефекта
ВОЛНОВОЕ ПОЛЕ
В КРИСТАЛЛАХ С ИСКАЖЕНИЯМИ.
УРАВНЕНИЯ ТАКАГИ – ТОПЕНА (1969)

## Slide 20
Поле локальных разориентаций винтовой дислокации
α(y,z)

## Slide 21
Источники информации в структурном анализе
1. Геометрия дифракционной картины
2. Интенсивности дифракционных
пятен - рефлексов
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g, симметрия решетки
Функция распределения
электронной плотности
Реальная структура кристаллов -
дефекты, нарушения совершенства
кристаллов
Источник
рентгеновского излучения
Образец
Детектор
коллиматор

## Slide 22
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКИ

## Slide 23
Показатель преломления для рентгеновских лучей всегда меньше единицы в отличии, например от оптики видимого света
Формула Лоренц-Лорентца
Частоты электромагнитных колебаний ω для рентгеновского диапазона значительно больше частот собственных колебаний электронов в атомах ω>>ω0 . Следовательно можно записать
Так как ω2 - велико, отличие коэффициента преломления для рентгеновских лучей от единицы очень незначительно.
Как показывают оценки это различие составляет величину порядка 10-6.

## Slide 24
a1
a2
a0
Закон Снеллиуса
Законы преломления
Это означает, что вакуум для рентгеновского излучения является более плотной средой чем любой материал
Для рентгеновских лучей
Для видимого света

## Slide 25
Собирающие
1 — двояковыпуклая 2 — плоско-выпуклая 3 — вогнуто-выпуклая
Типы линз
Рассеивающие
4 — двояковогнутая 5 — плоско-вогнутая 6 — выпукло-вогнутая

## Slide 26
Принципиальная схема фокусировки Киркпатрика — Баэца. Оси вращения цилиндрических зеркал взаимно перпендикулярны. Этот микроскоп использовался для получения рентгеновских изображений лазерных термоядерных мишеней.
Фокусирующие зеркала

## Slide 27
Принцип ГЮЙГЕНСА-ФРЕНЕЛЯ
a’

## Slide 28
Зональнальные пластики Френеля
а
б
а) - открыты четные зоны;
б) – открыты нечетные зоны

## Slide 30
Изображение центральных зон 4-х уровневой кольцевой
зонной пластинки в растровом электронном микроскопе

## Slide 31
Э.В.Суворов, В.И.Половинкина. Письма в ЖЭТФ,20,5,326-329,1974.
В.Л.Инденбом, Э.В.Суворов, И.Ш.Слободецкий, ЖЭТФ,71,19.0,359-369,1976.
Фокусировка модулированных волн при дифракции на совершенных кристаллах

## Slide 32
Рефракционные линзы
n<1
n>1
Lund,M.V. (1997) J. X-RaySci.Technol.,7,265-70.

## Slide 33
Bent/curved reflective optics
Capillaries
Waveguides
Fresnel
optics
Bragg-Fresnel
Optics
Refractive
optics
Kreger
1948
Feng et al
1993
Baez
1952
Aristov
et al, 1986
Snigirev
et al, 1996
resolution
0.08 mm
Hignette
2001
0.7 mm
Thompson
1996
1.2 mm
Lienert
1997
0.05 mm
Bilderback
1994
0.15 mm
Lagomarsino
1996
0.08 mm
Yun, 2002
~20nm<1keV
0.5 mm
Snigirev
1996
0.11mm
Schroer
2003
DE/E
w. b.
10-2
10-2
w.b.<20keV
10-2
10-3
10-3
10-4 -10-6
gain
mirror
multilayer
crystal
ML
crystal
E
Kirkpatrick
Baez, 1948
Underwood
Barbee, 1986
Johann,
Johansson,
1931-1933
104
104
104
104
10 - 100
102 -103
<30keV
<80keV
<100keV
<20keV(80)
<20keV
<20keV
<100keV
104
102 -103
flux(ph/s)
109
(90keV)
1010
(12keV)
108
(21keV)
0.2 mm
~10 mm
1 mm
0.1 mm
~1 mm
~1 mm
~1 mm
0.2 mm
<1 MeV
10-4 -10-6
109
(8keV)
109
(10keV)
109
(9keV)
109
(10keV)
109
(10keV)
109
(20keV)
0.9 mm
Erko
1995
accept
A. Snigirev
May, 2004
0.1*0.1 mm2 – SPring-8, April 2003
60nm at 10keV- Y. Kagoshima, SPring-8, 2002
Focusing Optics for Hard X-rays
Energy: 6 - 60 (100) keV

## Slide 34
Δ
E
E
E1
E2
R1
R2
Амплитудный контраст
R(x,y)
R1, R2 – коэффициент отражения объекта

## Slide 35
n1
µ1
n2
µ2
d
n1, n2 – коэффициенты преломления сред; µ1, µ2 – коэффициенты поглощения сред; d – толщина объекта; nd – оптическая длина пути
µ(x,y)

## Slide 36
Фазу волны мы не видим из анализа интенсивности рассеянной волны!!!

## Slide 37
Амплитудный контраст

## Slide 38
Впервые идея детектирования фазового контраста была предложена в 1934 году Ф.Цернике (Ф.ЦЕРНИКЕ 1888 –1966)
Нобелевская премия по физике, 1953 г.)
Если изменить фазу второго слагаемого на p/2
или сдвинуть вторую волну на четверть длины волны l/4
можно будет произвести простое суммирование последних двух слагаемых
Если рассматриваемый объект это тонкий фазовый объект т.е.

## Slide 39
Схема фазово-темнопольного микроскопа

## Slide 40
Роль фазы в преобразованиях Фурье
f1(x,y)
F{f1}
f2(x,y)
F{f2}
Амплитуда
Фаза
F-1
Из курса Кевина Кавтана “Book of Fourier”
(http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/fourier/fourier.html)
Объект
Объект
Фурье-образ
Фурье-образ

## Slide 41
Объект
Фурье-образ

## Slide 42
Фурье-
амплитуды
Фурье-
фазы
I(x, y)
Прямое Фурье-преобразование
Бритни Спирс

## Slide 43
Теперь переходим в прямое пространство
Фурье-фазы, а все A=1 !!
Фурье-
амплитуды

## Slide 44
Голова мухи (фазовый контраст)

## Slide 45
300µm
Крылья мухи (фазовый контраст)

## Slide 46
В 1936 году швейцарский физик Фриц Цернике предложил способ фазового детектирования т.е. получения изображения в фазовом пространстве. (Нобелевская премия по физике 1953 год)

## Slide 47
Жан Батист Жозеф Фурье
(1768-1830, Париж) математик и физик.
Его имя внесено в список величайших ученых Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни
Notes: 47

## Slide 48
Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923, Германская империя, Университет Мюнхена, научный руководитель Август Кундт)
Нобелевская премия (1901) по физике за открытие X-излучения
Notes: 48

## Slide 49
Лауэ Макс Теодор Феликс фон
(1879-960, немецкий физик) Нобелевская премии по физике в 1914 г. «за открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах».
Notes: 49

## Slide 50
сэр Уильям Генри Брэгг
(1862 –1942)
Английский физик,
Нобелевская премия по физике за создание основ рентгеноструктурного анализа1915 год
(совместно со своим сыном У.Л.Бреггом)
Notes: 50

## Slide 51
В 1962 Френсис Крик,
Нобелевская премия
по физиологии и медицине
«за открытие молекулярной структуры нуклеиновых кислот и ее роли в передаче наследственной информации».
Notes: 51

## Slide 52
Петер Йозеф Вильгельм Дебай
(Peter Joseph Wilhelm Debye)
(24.03.1884 - 02.11.1966)
Дебай (Debve) Петер Йозеф Вильгельм, физик-теоретик. По национальности голландец. Окончил Высшую техническую школу в Ахене (1905) и Мюнхенский университет (1910). Профессор в Цюрихе (1911 и 1920), Утрехте (1912), Гёттингене (1914), Лейпциге (1927), Берлине (1935). Директор Кайзер-Вильгельм института физики в Берлине (1935). С 1940 профессор Корнеллского университета в Итаке (США).
В 1912 Дебай предложил модель твёрдого тела, с помощью которой он доказал, что при низких температурах теплоёмкость кристаллической решётки пропорциональна кубу абсолютной температуры, а также дал теорию теплопроводности диэлектрических кристаллов. В этой модели Д. ввёл понятие т.н. Дебая температуры. Разработал дипольную теорию диэлектриков, основанную на представлении о молекулах как о жёстких диполях. Его метод наблюдения интерференции рентгеновских лучей в кристаллических порошках и жидкостях (Дебая - Шеррера метод) нашёл практическое применение в исследовании структуры веществ. Д. принадлежит также ряд работ по теории твёрдого тела, атома, проводимости электролитов и др. Именем Д. названа единица измерения дипольных моментов – дебай. Дебай заложил основы современной статистической физики.
Нобелевская премия по физике (1936).
Notes: 52

## Slide 53
Вульф Георгий Викторович (1863-1925)
Русский ученый-кристаллограф. После революции Вульф возглавлял кафедру минералогии и кристаллографии на Московских высших женских курсах, с 1918 года он профессор Московского университета. В 1921 году его избрали членом-корреспондентом АН СССР. Он разработал простой графический метод обработки результатов измерений кристаллов с помощью специальной стереографической сетки, названной его именем, одновременно с английским ученым У. Л. Брэггом вывел формулу, лежащую в основе рентгено-структурного анализа, поставил первые в России рентгено-структурные исследования. В годы Первой мировой войны Вульф и его сотрудники разработали новый способ изготовления рентгеновских экранов, нашедший применение в медицине.

## Slide 54
Стив Джобс (1955-2011)

## Slide 55
Николай Васильевич Бело’в (1891 - 1982) – Советский, Российский кристаллограф и геохимик, академик АН СССР (1953). Фундаментальные труды - по теории плотнейшей упаковки в кристаллах, кристаллохимии силикатов, методам расшифровки структур минералов. Под руководством Н. В. Белова выяснена структура свыше 100 силикатов и их аналогов. Им выведена 1651 группа антисимметрии, разработан и применен ряд прямых методов расшифровки структур. Структуры более чем 500 кристаллических веществ (в том числе более 200 минералов) были изучены под научным руководством Н.В.Белова. Именем Белова Н.В. назван минерал беловит.

## Slide 56
Бокий Георгий Борисович (1909-2001),
[С.-Петербург], советский кристаллограф и кристаллохимик, член-корреспондент АН СССР (1958). Окончил Ленинградский горный институт в 1930. В 1930—58 работал в Институте общей и неорганической химии АН СССР. В 1939—1963 преподавал в МГУ (с 1944 — профессор). С 1963 работает в институте радиоэлектроники АН СССР. Он был крупным организатором науки, состоял членом комиссий АН СССР по развитию академических филиалов, входил в состав Национального комитета советских кристаллографов (1954-1997 гг., с 1958 г. - заместитель председателя), в 1969-1990 гг. - член Научного совета ГКНТ СМ СССР по проблеме «Сверхтвердые синтетические и природные материалы» (с 1983 г. - заместитель председателя), председатель секции НС ГКНТ по природным алмазам.

## Slide 57
Александр Исаакович Китайгородский (1914-1985) — выдающийся физик-кристаллограф, известный популяризатор науки, доктор физико-математических наук (1946), профессор (1947).

## Slide 58
Герман Степанович Жданов (1906-1991) В 1930 году Г.С.Жданов окончил физическое отделение Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова по специальности радио-рентгенология. Герман Степанович Жданов олицетворяет целую эпоху становления Советской школы рентгеноструктурного анализа кристаллов, металлофизики, физики твердого тела и применений дифракционных методов в исследовании материалов в промышленности. Его учебники по рентгеновскому анализу и физике твердого тела остаются непревзойденными по методике изложения самых трудных проблем структурной физики твердого тела и кристаллов на протяжении десятилетий.

## Slide 59
Физический факультет МГУ, Каф. Физики твердого тела
Проф. Жданов Г.С.,
Проф. Иверонова В.И.,
Проф.Кацнельсон А.А.

## Slide 60
Схема располажения кольца большого адронного колайдера

## Slide 61
Большой адронный колайдер в Церне,
Швейцария (вид с вертолета)
Аэропорт Женевы. Длина ВПП – 4км