## Slide 1
Методы изображения кристаллов. Стереографические проекции

## Slide 2
Система координат
принятая в кристаллографии
a, b ,c – масштабы по осям координат (осевые единицы);
α, β, γ – углы между осями координат.
В общем случае система координат левовинтовая,
и не обязательно прямоугольная!

## Slide 3
Изображать кристаллы можно в виде рисунков. Это не всегда удобно т.к. требует навыков рисования

## Slide 4
Рассмотрим основные кристаллографические
грани кубического многогранника
Поэтому в кристаллографии разработаны методы изображения структур при помощи разнообразных проекций
Заменим все плоскости их нормалями и затем сведем их в одну точку
Эта совокупность нормалей называется кристаллографическим комплексом
Построим вокруг этого пучка нормалей сферу.
Совокупность точек пересечения этих линий со сферой называются сферической проекцией указанных выше плоскостей

## Slide 5
Построение кристаллографического комплекса
для кубического кристалла

## Slide 6
СТЕРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ
Вектор «a» это нормаль к плоскости с индексами (hkl) в пространстве кристалла. Точка а - проекия вектора а на поверхность сферы - это сферическая проекция плоскости (hkl) ;
точка «a1» - проекция точки а на экваториальную плоскость,
носит название стереографической проекции плоскости (hkl)

## Slide 7
(001)
X
Y
Z

## Slide 8
(110)
X
Y
Z
Z
X
Y

## Slide 9
(111)
X
Y
Z
X
Y
Z

## Slide 10
Сетка Вульфа
(стереографическая проекция параллелей и меридианов
построенных с шагом 2 градуса на сфере и спроектированные на экваториальную плоскость)

## Slide 11
Определить все элементы симметрии куба
и изобразить их на стереографической проекции

## Slide 12
Элементы симметрии кубического кристалла
Плоскости симметрии куба
Оси симметрии куба

## Slide 13
Стереографическая проекция элементов симметрии кубического кристалла

## Slide 14
Расположение
кристаллографических плоскостей
на стереографической проекции
и на рисунке

## Slide 15
(100)

## Slide 16
(110)

## Slide 17
(111)

## Slide 18
X
Y
Z
010

## Slide 24
Определить индексы плоскости содержащей две телесные диагонали куба

## Slide 25
Выберем две телесных диагонали куба [111] и [1-11]
Запишем матрицу
Раскрываем миноры:
h=1x1-1x(-1)=2;
k=1x1-1x1=0;
l=1x(-1)-1x1=-2
таким образом индексы этой плоскости будут

## Slide 26
Определить тип решетки Браве имеющей базис [[000, 1/2, 1/2, 0]]

## Slide 27
Это базо-центрированная решетка

## Slide 28
Определить тип решетки Браве имеющей базис [[000, 1/2, 1/2, 1/2]]

## Slide 29
Это объёмно-центрированная решетка

## Slide 30
Определить тип решетки Браве имеющей базис [[000, 0 1/2 1/2, 1/2 0 1/2, 1/2 1/2 0]]

## Slide 31
Это гране-центрированная решетка

## Slide 32
Какая решетка получится, если в кубической решетке одновременно центрировать грани решети и объем?

## Slide 33
Так как расстояние от узла, находящегося в центре куба, до узла находящегося в центре граней, равно a/2, где a - сторона куба, период идентичности уменьшается вдвое и в результате мы приходим к примитивной решетке с периодом a/2.

## Slide 34
Рассчитать дифракционные углы отражений (400),(422), (333) для монокристалла кремния Si (a=5,4306Å).
Излучение MoKα1 (λ=0,711Å)

## Slide 36
Геометрия дифракции по Эвальду.
Сфера Эвальда
Уравнение Лауэ
Уравнение Вульфа-Брегга

## Slide 37
Квадратичная форма

## Slide 38
Определить угол между плоскостями (111) и (422) в кубическом кристалле.

## Slide 39
Известно, что угол между двумя векторами r1=u1a+v1b+w1c и r2=u2a+v2b+w2c определяется соотношением
Для кубической системы a=b=c, a=b=g=90o.
Тогда