## Slide 1
Основные разделы
дифракционного
структурного
анализа

## Slide 2
Геометрия дифракционной картины.
Определение координат дифракционных рефлексов (xn,yn,zn)
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g, симметрия решетки
2. Интенсивности дифракционных
отражений – рефлексов ~ [F(H)]2
Функция распределения
электронной плотности - координаты атомов (xi,yi,zi)
в элементарной ячейке
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Реальная структура кристаллов:
дефекты, нарушения совершенства
кристаллов
Источники информации в структурном анализе

## Slide 3
Определение
симметрии кристаллической решетки,
класса симметрии (сингонии),
параметров элементарной ячейки кристалла.
Далее из анализа погашенных рефлексов определяется
пространственная группа симметрии кристалла
1-й этап

## Slide 4
ЛАУЭГРАММЫ

## Slide 5
Лауэграмма формируется в широком спектре рентгеновского излучения
(белый и характеристический спектр), поэтому её анализ не позволяет определить длину волны излучения, на которой возник тот или иной дифракционный рефлекс.
Поэтому Лауэграммы дают весьма ограниченный набор сведений об исследуемом объекте.

## Slide 6
Состояние образца (качество монокристалла - блочность, размеры блоков их количество и т.п.);
Пространственную ориентировку
кристалла-образца;
Некоторые сведения о симметрия кристалла
Анализ Лауэграмм позволяет определить

## Slide 7
Дифракционные рефлексы
на лауэграмме
располагаются вдоль каких-то линий.
Что это за линии?
Как они образуются?

## Slide 8
Для ответа на эти вопросы необходимо вспомнить одно из важнейших понятий геометрической кристаллографии кристаллографические зоны

## Slide 9
Кристаллографическая зона
Кристаллографической зоной или поясом, называется совокупность плоскостей кристалла, параллельных
одному направлению N1N2. N1N2 - ось зоны

## Slide 10
Кристаллографическая зона
Для того чтобы какая-либо плоскость принадлежала к зоне необходимо чтобы эта плоскость была параллельна оси зоны
Ось зоны ZZ’ лежит во всех плоскостях зоны и имеет индексы [mnp]
Уравнение написанное выше носит название
условиt зональности
Следовательно нормаль к любой плоскости (hkl) зоны перпендикурярна оси зоны ZZ’

## Slide 11
Определение индексов
оси зоны

## Slide 12
Рассмотрим две плоскости (h1k1l1) и (h2k2l2) принадлежащие одной зоне.
Определить индексы оси зоны N1N2
Запишем условия зональности
для этих двух плоскостей в виде системы двух уравнений т.к. ось зоны у них одна
Решение этой системы определяет индексы оси зоны [mnp]
Запишем определитель системы уравнений и найдем индексы ось зоны

## Slide 13
Процесс построения кристаллографических зон
при формировании лауэграммы

## Slide 14
ЗОНАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ и структура лауэграммы

## Slide 15
Ось зоны N1N2
совпадает с направлением падающего пучка.
В этом случае отраженные пучки от плоскостей зоны будут отсутствовать.
На лауэграмме регистрируется только след первичного рентгеновского пучка

## Slide 16
Ось зоны N1N2 перпендикулярна к направлению падающего пучка.
В этом случае отраженные пучки от плоскостей зоны будут располагаться вдоль прямой линии SS0

## Slide 17
Ось зоны N1N2 расположена под углом к падающему пучку.
Рефлексы будут располагаться вдоль линий ss0. Эти линии является сечениями конусов, образованных дифрагированными лучами,
плоскостью Лауэгрммы.

## Slide 18
Отраженные лучи при повороте отражающей плоскости вокруг оси зоны описывают конические поверхности, а след их пересечения с плоскостью пленки образуют зональные кривые
(сечение конуса – эллипс, парабола, гипербола)
Чем больше угол между осью зоны и первичным пучком тем больше размер эллипса. Когда этот угол равен 450 - линия пересечения конуса с плоскостью пленки становится параболой. При углах наклона оси зоны больше 450 – линия пересечения конуса с плоскостью пленки переходит в гиперболу

## Slide 19
Лауэграмма это набор зональных кривых определяющий взаимное
расположение семейств плоскостей в кристалле.

## Slide 20
O – центр сферической проекции;
P(hkl) – отражающая плоскость кристалла;
R – радиус сферической проекции;
D – расстояние от кристалла до Лауэграммы;
S0 – след первичного рентгеновского пучка на Лауэграмме;
S –дифракционное отражение от плоскости P(hkl) на Лауэграмме;
S1(hkl) – стереографическая проекция плоскости P(hkl);
T(hkl) – сферическая проекция плоскости P(hkl)
Пространственная связь геометрии лауэграммы, и её стереографической проекции

## Slide 22
Применялись специальные линейки
для переноса данных
с лауэграммы на стреографическую проекцию
Когда компьютеров еще не существовало использовались графические методы расшифровки лауэграмм

## Slide 24
Выделим на Лауэграмме несколько зон

## Slide 25
Перенос дифракционных рефлексов
с лауэграммы на стереографическю проекцию

## Slide 27
Сравнение исходной Лауэграммы
с ренгенограммой полученной после двух поворотов кристалла
на углы α и β

## Slide 28
РЕНТГЕНОГРАММЫ ВРАЩЕНИЯ
(КАЧАНИЯ)

## Slide 29
В схемах рентгенограмм вращения-качания
кристалл должен быть предварительно ориентирован так чтобы
ось вращения кристалла была перпендикулярна какой-то системе узловых плоскостей обратной решетки

## Slide 30
Вращение кристалла позволяет связать отражение от каждой плоскости кристалла (hkl) с определенной длиной волны характеристического спектра λK

## Slide 31
Появляется возможность для каждого рефлекса определить от каких плоскостей кристалла произошло отражение и следовательно определить
индексы плоскости (hkl)
и межплоскостное расстояние dhkl

## Slide 32
Схема образования рентгенограмм вращения
L– Расстояние между
слоевыми рядами на пленке
d* - межплоскостное расстояние вдоль
направления С в обратной решетке;
n – номер слоевой в обратной решетке;
Rc- радиус фотокассеты;
yn – расстояние между нулевой и n–ой
слоевыми линиями

## Slide 33
Интенсивность тормозного спектра заметно меньше интенсивности линий характеристического спектра и поэтому дифракционные рефлексы возникающие на характеристических линиях хорошо наблюдаются на рентгенограмме
Рентгенограмма вращения
монокристалла кварца. Излучении FeKα

## Slide 34
РЕГИСТРАЦИЯ
НЕИСКАЖЕННЫХ СЕЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ РЕШЕТКИ
(схема де-ИОНГА–БОУМАНА)

## Slide 35
Рентгеновская схема метода де-ЙОНГА–БОУМАНА для регистрации неискаженного сечения обратной решетки
(вращается кристалл и детектор-пленка)

## Slide 36
а
б
Рентгенограммы КФОР полученные
на моноклинном монокристалле дифторстилбена.
a)-нулевая слоевая обратной решетки a*b*;
б)- первая слоевая a*b*

## Slide 37
Метод регистрации неискаженной плоскости обратной решетки позволяет:
1. Исследовать сечения обратной решетки на предмет погасаний рефлексов;
2. Определять параметры элементарной ячеки;
3. Измерять методом фотометрирования интенсивности рефлексов;
4. Позволяет непосредственно увидеть обратную решетку. Это самый наглядный способ работы с обратной решеткой

## Slide 38
МЕТОД
ДЕБАЯ-ШЕРЕРА
Исследования поликристаллических образцов

## Slide 39
Поликристаллическая модификация материалов состоит из большого количества маленьких кристаллов
ориентации которых в пространстве равновероятны

## Slide 40
Это означает, что модель поликристалла в обратном пространстве можно представить как бесчисленное количество концентрических сфер, радиусы которых равны модулям векторов обратной решетки соответствующих плоскостям прямой решетки с индексами (hkl)

## Slide 41
O
R1=|H1|=1/d1
R2=|H2|=1/d2
R3=|H3|=1/d3
R4=|H4|=1/d4
Вектор H это нормаль к плоскостям с индексами (hkl)
Если все ориентации кристаллитов в поликристалле равновероятны, концы векторов Hhkl будут лежать на сферах радиуса 1/dhkl
Модель поликристалла
в обратном пространстве

## Slide 42
O
Сфера Эвальда
Сферическая поверхность образованная концами векторов Hhkl
поликристаллического образца
Дифракционное отражение
от плоскостей (hkl) в виде окружности образованной пересечением двух сфер
K0
KH
Рентгеновский пучок
Схема образования дебаевского дифракционного кольца
O1

## Slide 43
Геометрическая схема
получения порошковых рентгенограмм
(рентгенограмм Дебая-Шерера)
Для кубической симметрии

## Slide 44
P
F
I
Дебаеграммы
кубического
кристалла
Метод Дебая-Шерера

## Slide 45
Примитивная кубическая решетка - ReO3
Объемоцентрированная кубическая решетка – порошек W
Гранецентрированная кубическая решетка - Ni
Правила погасаний рефлексов для объемоцентрированной кубической решетки
Правила погасаний рефлексов для гранецентрированной кубической решетки
Примеры рентгенограмм полученных с порошковых образцов (рентгенограммы Дебая-Шерера)

## Slide 46
Законы погасания для примитивной (P), гранецентрированной (F) и объемоцентрированной (I) кубических решеток

## Slide 47
- функция Лауэ
- структурная амплитуда
Интенсивность дифракционной линии
для решетки с базисом описывается выражением
Дифракционный пик от такого поликристаллического образца представляет собой суперпозицию дифракционных пиков всех кристаллитов, находящихся в отражающем положении

## Slide 48
Дифрактометрия поликристаллов

## Slide 49
Поликристаллическая модификация материалов состоит из большого количества маленьких кристаллов
ориентации которых в пространстве равновероятны

## Slide 50
Поэтому для регистрации дифракционной картины от поликристалла в дифрактометре должен перемещаться детектор регистрирующий дифрагированный пучок

## Slide 51
Оптическая схема
рентгеновского дифрактометра
для исследования поликристаллов

## Slide 52
Однокружный дифрактометр
D-500
фирмы Siemens (Германия)
для исследования поликристаллов

## Slide 53
Экспериментальная рентгенограмма неизвестного вещества (мелкий порошок)

## Slide 54
Из эксперимента мы определяем
дифракционные углы и интенсивности линий, рассчитываем величины межплоскостных расстояний
{Ii; θi}
{di}

## Slide 55
Углы дифракционных линий
Межплоскостные расстояния
1.Эксперимент (определяем дифракционные углы для всех рефлексов)
2. Используя формулу Вульфа-Брэгга, вычисляем межплоскостные расстояния

## Slide 56
I(θ) (отн.ед.) | 2θ° | d(Å) | 
100 | 38,5 | 2,3 | 
50 | 44,9 | 2,0 | 
20 | 65,0 | 1,4 | 
30 | 78,0 | 1,2 | 
10 | 82,5 | 1,1 | 
5 | 99,0 | 1,0 | 
25 | 113,0 | 0,9 | 
25 | 117,0 | 0,9 | 
По экспериментальной дебаеграмме определяем интенсивности (относительные) и углы дифракционных линий. По формуле Брегга-Вульфа рссчитываем межплоскостные расстояния d(Å)
Далее ищем по набору интенсивностей и межплоскостных расстояний в международной базе данных находим соответствующее вещество

## Slide 57
Международная база данных PC PDF WIN
В настоящее время эта база данных содержит более 2 миллионов карточек
различных веществ, соединений, сплавов

## Slide 58
I(θ) (отн.ед.) | 2θ° | d(Å) | hkl
100 | 38,5 | 2,3 | 111
50 | 44,9 | 2,0 | 200
20 | 65,0 | 1,4 | 220
30 | 78,0 | 1,2 | 311
10 | 82,5 | 1,1 | 222
5 | 99,0 | 1,0 | 400
25 | 113,0 | 0,9 | 331
25 | 117,0 | 0,9 | 422
Сопоставление экспериментальных данных с базой данных показывает,
что это металл алюминий

## Slide 59
Элементарная ячейка Алюминия (Al)

## Slide 60
Дифрактометрия монокристаллов

## Slide 61
Поэтому дифрактометр для исследования монокристаллов должен иметь по крайней мере три возможных оси поворота кристалла
и один поворот детектора
Для исследования дифракционной картины монокристаллов
необходимо устанавливать в отражающее положение все возможные плоскости кристалла.

## Slide 63
Оси вращения
в четырехкружном гониометре

## Slide 65
Типы гониометрических головок:
1, 2 — гониометрические головки, разработанные на физическом факультете МГУ и выпускавшиеся Ленинградским инструментальным заводом в 1960-х гг.; 3—5 — гониометрические головки фирмы Rigaku (Япония); 5 — гониометрическая головка фирмы Rigaku, усовершенствованная в ИФТТ РАН для рентгенотопографических исследований; 6 — кольцо для крепления исследуемого кристалла; 7 — юстировочные ключи

## Slide 67
Трёхмерное изображение одного из дифракционных рефлексов
кристалла GaAs с пленкой GaAlAs на поверхности.
Излучение CuKα1. Монохроматор бабочка Si
Большой пик – это пик от подложки GaAs, маленький пик это пик монокристаллической пленки GaAlAs

## Slide 68
θ-сканирование
в прямом и обратном пространстве
Прямое пространство
Обратное пространство

## Slide 69
Рассмотрим пример:
Кристалла состоит из двух частей имеющих разные параметры
{di1} {di2};
2. Кристалл состоит из двух одинаковых частей
развернутых на угол Δα

## Slide 71
Экспериментальное построение узла обратной решетки
методом θ-сканирования
Если решетка сложная (предыдущий пример), мы будем наблюдать расщепление рефлекса, но определить с чем связана форма пика с изменением межплоскостного расстояния или с поворотами частей образца методом θ-сканирования достаточно сложно. Необходимо сделать несколько сканирований с изменением величины вектора обратной решетки.

## Slide 72
Для изучения формы узла обратной решетки существует еще один метод сканирования узла обратной решетки это θ/2θ метод сканирования. Этот метод позволяет исследовать узел обратной решетки (дифракционной максимум) вдоль вектора обратной решетки H(hkl).

## Slide 73
Почему существует связь
угла поворота кристалла
и угла поворота детектора
θ/2θ?

## Slide 75
θ1
θ2
β
β
θ2-θ1=β
Поворот кристалла на угол β приводит к повороту волнового вектора отраженной волны.
Какова величина этого угла?

## Slide 76
θ2 - θ1=β
2θ2-2θ1 = 2(θ1+β)-2θ1=2β

## Slide 77
Таким образом связь поворота кристалла на угол ±Δθ и одновременный поворот детектора на угол ±2Δθ позволяет сканировать дифракционный рефлекс (узел обратной решетки) приблизительно вдоль вектора обратной решетки для исследуемой системы отражающих плоскостей (hkl)

## Slide 78
Экспериментальное построение узла обратной решетки
методом θ/2θ-сканирования

## Slide 79
Loxley N., Moore C.D., Safa M., Tanner B.K., Clark G.F., Hermann F.M., Mueller G. //Advan.X-rayAnal. 1995. Vol.38 P/195.
Кривая отражения - (а) рефлекса (004) кристалла GaAs выращенного в условиях микрогравитации (в условиях космоса) после того как в нагревателе произошел сбой
и двумерная карта - (б) рефлекса (004)
а
б

## Slide 80
Кривая отражения (а) и двумерная карта (б) рефлекса (0002) полученная на монокристалле GaN/Al2O3 (эпитаксальный слой GaN на поверхности (0001) сапфира). Излучение CuKα.
Lafford T., Loxley N., TannerB.K. Mater. Res. Soc. Symp.Proc.1997.V.449.P.483.
а
б

## Slide 81
Двумерная карта рефлекса (004) эпитаксиальной пленки GaAs выращенной на при низкой температуре. а) – после выращивания; б) – после высокотемпературного отжига
Эпитаксиальная пленка GaAs выращена на подложке GaAs при низкой температуре. По смещению рефлекса видно, что параметр решетки пленки больше чем у подложки. Это связано с тем что пленка содержит больше мышьяка чем положка. Так как максимумы расположены точно один под другим разориентации между ними нет

## Slide 82
K0
KH
H
O
2q
Поворот кристалла вокруг точки O приводит к смещению узла обратной решетки H со сферы Эвальда (q-сканирование), одновременный поворот кристалла и детектора (q/2q сканирование) приводит к смещению узла примерно вдоль вектора H. Используя эти перемещения можно исследовать форму узла обратной решетки H.
Dq
Dq
q-сканирование
2q-сканирование

## Slide 83
Тонкая структура дифракционных рефлексов позволяет увидеть реальную структуру кристалла
(размеры и количество блоков, локальные и межблочных деформации решетки, типы, количество и расположения дефектов
в объеме кристалла)
Методы этого этапа структурного анализа
состоят из двух групп:
1. интегральных методов
2. методов рентгеновской топографии

## Slide 84
определение координат атомов в элементарной ячейке кристалла, значительно сложнее.
Дело в том, что в эксперименте мы можем измерять интенсивности дифракционных рефлексов и определить величины структурных амплитуд |F(hkl)|. А вот фазы дифракционных рефлексов α(hkl) недоступны для измерений
2-й этап

## Slide 85
Для определения координат атомов в кристаллографической ячейке необходимо найти максимумы функции распределения электронной плотности в решетке ρ(r) т.е. исследовать эту функцию на экстремум
Здесь r текущий радиус вектор в пространстве элементарной ячейке,
Вектор H – дифракционный вектор или вектор обратной решетки, определяющий положения отражающих плоскостей с индексами (hkl),
Vc – объем элементарной ячейки

## Slide 87
Фрагмент элементарной ячейки
дигидроцитрата натрия (NaH2C6H5O7)
спроектированная на плоскость XZ
Жирными линиями обозначены ковалентные связи, светлые – означают координатные связи атомов кислорода с атомами натрия.
Числа у эллипсоидов - сраднеквадратичные тепловые смещения атомов (Å)
Тепловые колебательные движения атомов внутри молекулы дигидроцитрата натрия. Анизотропные колебания атомов описываются элипсоидами

## Slide 88
Распределение электронной плотности в элементарной ячейке бензола спроецированное на плоскость (001).
Синтез электронной плотности сделан на дифракции нейтронов. Электронная плотность атомов углерода обозначена сплошными линиями, плотность атомов водорода - пунктиром. Плоскость бензольного кольца не лежит в плоскости проекции и поэтому искажена

## Slide 89
Фрагмент молекулы
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
В 1953 г. Френсис Крик, Джеймс Уотсон, Морис Уилкинсон построили трехмерную модель двойной спирали структуры молекулы ДНК и объяснили механизм передачи наследственной информации.
По-видимому, это открытие
является главным достижением ХХ в.

## Slide 90
3-й этап
Исследование тонкой структуры дифракционных рефлексов и диффузного рассеяния

## Slide 91
Тонкая структура дифракционных рефлексов позволяет увидеть реальную структуру кристалла
(размеры и количество блоков, локальные и межблочных деформации решетки, типы, количество и расположения дефектов
в объеме кристалла)
Методы этого этапа структурного анализа
состоят из двух групп:
1. интегральных методов
2. методов рентгеновской топографии

## Slide 92
1. Анализ формы дифракционного рефлекса
(форма узла обратной решетки)
Интегральные методы
2. Анализ
проекции изображения дифракционного рефлекса
Рентгеновская топография

## Slide 93
Для решения этой задачи приходится исследовать тонкую структуру дифракционных рефлексов
(практически под микроскопом)

## Slide 94
Идея получения микрорентгенограмм (топограмм), предложена Бергом
в 1931 году
Berg W. Naturwissenschaften, 1931, 9, p.391
Berg W. Z.Krist., 1934, B89,3,p.286
λ1
λ2
λ3

## Slide 95
Физика идеи БЕРГА

## Slide 96
Схема Ланга
A.R.Lang, The Projection Topograph. A New Method in X-ray Diffraction Micrography,
Acta Cryst.12, 249-250, (1959)
R0
RH
K1
K2
Сканирование
S-точечный источник рентгеновского излучения;
C-образец;
P-фотографическая пластика;
R0 и RH-проходящий и дифрагированный пучки;
K1-щель коллиматора формирующая первичный пучок;
K2-щель выбирающая дифрагированный или проходящий пучки для регистрации

## Slide 97
Рентгеновский гониометр для топографии по схеме Ланга (Rigaku)
1)-входная щель коллиматора; 2)-регулируемая выходная щель коллиматора;
3)-экран закрывающий первичный пучек; 4)-гониометрическая головка с образцом; 5)-кронштейн крепления экрана; 6)-каретка сканирования; 7)-электродвигатель привода каретки сканирования

## Slide 98
Рентгеновская топограмма монокристалла кремния
с фрагментом интегральной схемы.
На фотографии наряду с элементами топологии схемы видны дислокационные линии (кометообразные линии), пересекающие топограмму по диагонали
фрагмент
будущей микросхемы
Дислокации
Анализ
Тонкой структуры
дифракционного рефлекса

## Slide 99
Стереотопограммы кристалла кремния,
снятые по методике Бормана
Кристалл имеет форму прямоугольной призмы, трансмиссионные топограммы получены с двух его граней под прямым углом. Топограммы позволяют получить полную реконструкцию объема образца (из работы В.И.Никитенко, Л.Н. Данильчука).
Черные стрелки – направления просвечивания;
Синяя стрелка – направление роста кристалла

## Slide 100
Топограмма монокристалла кремния, полученная по методу широкого квази параллельного пучка. Толщина кристалла 0,3 мм. Видны отдельные ростовые дислокации (тёмные линии). Излучение CuKα