## Slide 1: Введение в физику рассеяния волн
Глава 3

## Slide 2
Кинематическое приближение
в физике рассеяния волн

## Slide 3
Дифракционный структурный анализ.
Источники информации
1. Геометрия дифракционной картины
(координаты рефлексов x,y,z)
2. Интенсивности дифракционных пятен
рефлексов I(H)
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g;
симметрия решетки
Распределение электронной плотности в элементарной ячейке
Реальная структура кристаллов
(дефекты, нарушения совершенства
кристаллической структуры)

## Slide 4
Что такое волны?
В основе дифракционного структурного анализа
лежат явления рассеяния волн
на изучаемых объектах
т.е. физика волн

## Slide 5
Волны это
периодическое изменение
какого либо параметра
среды или пространства, распространяющееся в виде периодических изменений этого параметра

## Slide 6
Волны на поверхности воды

## Slide 7
С волнами связана энергия,
но волны не переносит
в пространстве
вещество среды!

## Slide 8
3. гравитационные волны
Наиболее известны
механические волны
(например упругие волны в газе, жидкости, твердом теле);
2. электромагнитные волны
свет, радиоволны, рентгеновское, гамма излучение);

## Slide 9
Механические волны распространяются в средах
(твердое тело, жидкость, газ)
Электромагнитные
и гравитационные волны распространяются в вакууме

## Slide 10
Распространение волн
разной природы описываются
одинаковыми физическими законами

## Slide 11
Рассмотрим, например,
какой-либо физический параметр волнового явления f(r,t)
(давление в среде, концентрация вещества, напряженность электрического или магнитного полей и т.д.)
r - пространственные координаты (x, y, z), t – текущее время, f, f0 - амплитуда волны, ω – её частота, φ(r) – фаза

## Slide 12
Формулы Эйлера

## Slide 13
Здесь Δ – оператор Лапласа, r – координаты пространства, v – скорость распространения волны, t – время
Тогда распространение волны в пространстве описывается волновым уравнением типа
(однородное волновое уравнение)

## Slide 14
Волновые явления наиболее наглядно рассматривать на примере световых волн!!!
Немного об истории гипотез
о природе света

## Slide 15
Евкли́д (Эвкли́д, примерно 325 — 265 годы до н. э.)
древнегреческий математик, геометр,
автор дошедших до нас удивительных трактатов ‎‎
«Евклидова геометрия» и «Оптика»
утверждал,
«…свет распространяется по прямой линии…»
Тит Лукреций Кар (примерно 98 - 55 гг. до н.э.) - римский поэт и философ в трактате «О природе вещей» пишет
«…свет состоит из мельчайших движущихся частиц…»
Самые ранние представления о природе света начали складываться
у древних греков и египтян
ещё до нашей эры
Так начала складываться копускулярная теория света

## Slide 16
Английский естествоиспытатель и изобретатель Роберт Гук и нидерландский механик, физик, математик и астроном Христиан Гюйгенс полагали,
что свет — это волны, аналогичные механическим волнам, распространяющиеся в некоторой среде —
мировом эфире
(волновая теория 17-18 в.)
В XIX в. Д.К. Максвелл, М. Фарадей,
Г. Герц, Д.Э. Хьюз
доказали, что свет — это
электромагнитные волны
c длиной волны в вакууме
380—780 нм (790—385 ТГц)
со скоростью 300 000 км/сек

## Slide 17
В ХVII в. существовало две конкурирующие теории.
Исаак Ньютон
считал, что свет — это поток частиц (корпускул), движение которых подчиняется законам механики.
Это так называемая корпускулярная теория
Начиная с XVII века обсуждаются две теории о природе света:
корпускулярная и волновая.
Начало корпускулярного обычно связывают с Евклидом.
Основателем волнового подхода можно считать
Рене Декарта,
который рассматривал свет как возмущения
в мировой субстанции — эфире.

## Slide 18
Глаза человека привыкли к тому, что свет распространяется в виде прямолинейных лучей, что как бы подтверждает
корпускулярную теорию

## Slide 19
Волны — это распространяющееся в пространстве периодическое изменение какого-либо параметра.
Линия, вдоль которой этот параметр, описывающий волну, имеет одинаковую величину, называется фронтом волны (пунктир на рис.)
Фронт волны

## Slide 20
Рассмотрим волну распространяющуюся в пространстве. Волна это протяженное и периодическое изменение какого-то физического параметра (напряженность электрического, магнитного, гравитационного полей, величина деформации среды).
Линия вдоль которой параметр описывающий волну имеет одинаковую величину называется
фронтом волны.
В зависимости от геометрии фронта различают волны сферические и плоские
в зависимости от вида фронта волны

## Slide 21
В основе всех волновых явлений, рассеяния механических, электромагнитных волн
(например волны на поверхности воды, свет, рентгеновские волны)
лежит принцип
Гюйгенса-Френеля
(17-18 в)

## Slide 22
Принцип
Гюйгенса-Френеля

## Slide 23
Принцип Гюйгенса-Френеля состоит в том, что каждая точка
волнового фронта
является вторичным (то есть новым) источником сферических волн,
а огибающая этих вторичных волн задает положение нового волнового фронта в следующий момент времени

## Slide 24
Иллюстрация
принципа Гюйгенса-Френеля

## Slide 25
Непосредственное следствие принципа Гюйгенса – Френеля это два важнейших явления
ФИЗИКИ ВОЛН:
интерференция и дифракция волн

## Slide 26
Если две волны приходят в какую-то точку с одинаковой фазой они называются когерентными.
Интерференция волн
Интерференция волн это сложение распространяющихся в одном направлении волн с учетом их фаз.
Если волны приходят в данную точку с противоположной фазой, они гасят друг друга, и суммарная амплитуда становится равной нулю. Если воны приходят в эту точку с одинаковой фазой амплитуды их складываются.

## Slide 27
Интерференционная картина
двух когерентных источников волн
Интерференция волн это взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн, одновременно распространяющихся в пространстве.
Результатом интерференции является сложная картина с чередованием максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) интенсивности в пространстве. Интерференционная картина зависит от разности фаз накладывающихся волн.
Волны и возбуждающие их источники называются когерентными, если разность фаз волн не зависит от времени, т.е.

## Slide 28
Хорошо видны направления максимумов и минимумов вон (стрелочки)

## Slide 29
Интерференция волн

## Slide 30
Другим важнейшим явлением в физике волновых процессов считается ДИФРАКЦИЯ ВОЛН

## Slide 31
Явление дифракции света впервые наблюдалось и было описано итальянским физиком и астроном Франческо Гримальди в конце ХVII в.
Физическая сущность этого явления была понята и объяснена значительно позже, в начале ХIХ в.
в работах британского ученого-энциклопедиста Томаса Юнга
и французского физика
Огюстена Френеля

## Slide 32
Что такое дифракция волн
Дифра́кция во́лн (огибание препятствий волнами) — явление, которое проявляет себя как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Это универсальное волновое явление. Оно характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разной природы (свет, звуковые волны, волны на водной поверхности, радио волны и пр.)

## Slide 33
Дифракция на круглом препятствии
(непрозрачный шарик)

## Slide 34
Общим свойством всех эффектов дифракции является зависимость формы её проявления от соотношения между
длиной волны λ
и размерами препятствия Δ
(непрозрачного экрана на пути его распространения)

## Slide 35
Рассмотрим рассеяние волн на круглом отверстии
I - источник излучения; A – препятствие (диафрагма); B – экран;
d – расстояние источник-экран; Δ – размеры препятствия
До препятствия A доходит плоская волна

## Slide 36
Дифракция на круглом отверстии
в непрозрачном экране

## Slide 38
Наблюдательные люди давно обратили внимание на то, что волны проходя через препятствия
заметно теряют энергию.
Именно поэтому океанские и морские порты обычно размещаются в глубоких бухтах, а пляжи закрывают волнорезами

## Slide 39
Волнорезы препятствующие большой волне заходить на пляж

## Slide 40
В эксперименте измеряется интенсивность волны т.е.
квадрат амплитуды

## Slide 41
Физика рассеяния волн
на препятствиях

## Slide 42
Рассмотрим простейший случай, плоская волна рассеивается на линейном отверстии шириной a в непрозрачном объекте-препятствии S (перпендикулярном плоскости рисунка). Положим, что ширина щели соизмерима с длиной плоской волны λ~a, а ее высота много больше длины волны. Волна падает перпендикулярно плоскости щели S, и на экране F формируется картина рассеяния.
Дифракция на щели

## Slide 43
Схема процесса рассеяния плоской волны на одной щели.
E(x) – плоская волна; OO´ оптическая ось схемы; X - ось координат вдоль щели; S – препятствие со щелью шириной a на пути световой волны; F – экран (детектор) регистрирующий картину рассеяния; D – расстояние между препятствием и экраном

## Slide 44
Согласно принципа Гюйгенса-Френеля, каждая точка фронта волны внутри щели становится источником вторичных сферических волн. Другие точки фронта закрыты непрозрачным препятствии S. Интерференция этих новых волн, идущих от всех точек щели, сформирует картину рассеянных волн на экране F.

## Slide 45
Наиболее просто решить такую задачу для плоских волн (приближение Фраунгофера)
В общем случае для получения изображения рассеянной волны на экране F в плоских волнах расстояние D между плоскостью щели S и экраном F должно быть бесконечно большим (достаточно большим), что создает определенные неудобства для эксперимента и вычислений
В дополнении к сказанному необходимо собрать все волны, идущие от всех точек щели, в любой точке экрана F, например, в точке Mφ

## Slide 46
Для выполнения этих условий целесообразно разместить между щелью S и экраном F собирающую линзу L так, чтобы экран F находился в фокальной плоскости линзы. Тогда расстояние между щелью и экраном становится конечным - равным двойному фокусному расстоянию линзы.

## Slide 47
Реальная схема дифракции на щели.
E(x) – плоская падающая волна; S-щель; F- экран; L-линза; Δ – разность хода волн между крайними точками щели; φ – угол, определяющий направление на точку Mφ на экране F; d – расстояние между щелью S и экраном F; X – координатная ось в плоскости щели. Точки – 0, xi, а - источники новых сферических волн внутри щели.

## Slide 48
+a̸2 -a̸2

## Slide 50
Введем координатную ось X в плоскости рисунка параллельно плоскости экрана и обозначим точку xi (текущая координата точки на щели S). Для определения амплитуды волнового поля на экране F разобьем щель a на предельно узкие полоски шириной dx. В соответствии с принципом Гюйгенса-Френеля такие полоски dx становятся источниками вторичных сферических волн.
Амплитуду этих волн можно записать в виде

## Slide 51
Разность хода между волнами, идущими от любых двух точек щели
Тогда амплитуду волны, пришедшую в точку Mφ от любой точки щели xi, можно записать в виде
Здесь - волновое число

## Slide 52
Принимая во внимание наличие линзы, можно считать волны, приходящие на экран F, плоскими, тогда выражение для амплитуды волны в точке Mφ примет вид
Для определения результирующего поля на экране D необходимо просуммировать все волновые поля, приходящие на экран от всех участков щели (для всех возможных значений угла φ). После несложных преобразований получим

## Slide 53
Амплитуда поля рассеянного на щели a

## Slide 54
В эксперименте обычно регистрируется не амплитуда волны, а её интенсивность, т.е.
Здесь

## Slide 55
Зависимость распределения рассеянной интенсивности на одной щели
в плоскости экрана

## Slide 56
Изменение яркости и геометрии дифракционной картины при расширении щели.
а – ширина щели.

## Slide 57
При увеличении ширины щели соотношения величины интенсивностей максимумов (первого и последующих) не зависят от ширины щели, увеличивается только яркость всей дифракционной картины
При увеличении ширины щели увеличивается суммарная энергия волны, проходящей через щель.
Дальнейшее увеличении ширины щели приводит к исчезновению боковых максимумов и к формированию на экране увеличенного изображения самой щели

## Slide 58
Картины рассеяние света на круглом отверстии при разных соотношениях длины волны и размеров отверстия:
S — источник излучения (сферическая волна);
A — препятствие с круглым отверстием диаметром Δ;
B — детектор (экран), регистрирующий картину рассеяния;
 — длина волны;
d — расстояние от источника излучения до экрана;

## Slide 59
Особенности рассеяния волн на препятствиях
I - источник излучения; A – препятствие (диафрагма); B – экран;
d – расстояние источник-экран; Δ – размеры препятствия
До препятствия доходит плоская волна

## Slide 60
Дифракция на периодической решетке
(дифракционная решетка)

## Slide 61
Рассмотрим дифракцию Фраунгофера на объекте S, представляющем собой совокупность нескольких (N - штук) бесконечно длинных щелей в непрозрачном объекте-препятствии, имеющих одинаковую ширину a~λ и расположенных на одинаковом расстоянии b друг от друга
(период решетки).
Такой объект принято называть
дифракционной решеткой.
Пусть на такую решетку перпендикулярно плоскости решетки падает плоская монохроматическая волна E0 с длиной волны λ

## Slide 62
Согласно принципа Гюйгенса-Френеля каждая точка в открытой части объекта (т.е. внутри щелей) становится источником сферических волн. В результате интерференции всех этих волн на экране F образуется картина рассеяния падающей волны E.

## Slide 63
Амплитуды волн, приходящих от одной такой щели во все точки экрана F, рассмотрена в предыдущем параграфе и определяется соотношением
Разность фаз между волнами, приходящими от соседних щелей, определяется выражением
(здесь k=2π/λ - волновое число)

## Slide 64
Для определения результирующего волнового поля в плоскости экрана F, формируемого всеми щелями решетки, необходимо просуммировать волны от всех N щелей с учетом их фаз, т.е.
Второй сомножитель в написанном выражении является геометрической прогрессией, в которой первый член равен единице, а знаменатель -

## Slide 65
С учетом сказанного результирующая амплитуда волнового поля в плоскости экрана F есть сумма членов прогрессии, и имеет вид
В дальнейшем удобнее определять интенсивность волны во всех точках экрана

## Slide 66
Полученное выражение для интенсивности содержит два сомножителя. Первый член определяет дифракционную картину, получаемую при дифракции на одной щели, и был подробно рассмотрен в предыдущем разделе. Второй член является результатом интерференции волн, пришедших от всех щелей дифракционной решетки.

## Slide 67
Анализ функции Ф2 показывает, что она состоит из бесконечного ряда главных максимумов, величина которых пропорциональна квадрату числа щелей N2.
В пространстве между главными максимами располагаются побочные максимумы, величина которых существенно меньше основных, а их количество равно числу щелей решетки N.
С ростом количества щелей полуширина главных максимумов уменьшается, а амплитуда растет. При этом амплитуда побочных максимумов резко уменьшается.

## Slide 68
Легко видеть, что числитель функции Ф2 (sin(NΔ) равняется нулю, если разность фаз Δ=k×d×sinφ=0; или π/N; 2π/N; 3π/N и т.д.
С другой стороны, знаменатель функции Ф2 (sinΔ) для любого значения Δ=0; π; 2π 3π; и т.д. также обращается в ноль. В предельном случае функция Ф2 приобретает максимальную величину именно при этих значениях Δ.
Заметим, что все максимумы имеют одинаковую величину равную квадрату количества щелей N2 дифракционной решетки и называются главными максимами.

## Slide 69
Проведенный анализ удобнее привести к единому аргументу, т.е. к углу дифракции φ. Тогда максимумы функции Ф2 располагаются под углами

## Slide 70
Рассеяние волн. Преобразование Фурье

## Slide 71
Фурье-преобразование,
Фурье-образ функции
любая функция в пространстве {x}
x – пространство - это прямое пространство
Это выражение определяет Фурье-образ этой функции в пространстве {u}
U – пространство - это обратное пространство
обратное Фурье-преобразование функции f(x)

## Slide 72
Прямое пространство {X,Y}
Обратное пространство Фурье {U,V}

## Slide 73
Особенности рассеяния волн на препятствиях
I - источник излучения; A – препятствие (диафрагма); B – экран;
d – расстояние источник-экран; Δ – размеры препятствия
До препятствия доходит плоская волна

## Slide 74
Геометрические фигуры и их Фурье- образы (трансформанты) в обратном пространстве.
стержень; узловой ряд; узловая плоскость; фотография главного здания МГУ.
Для представленных рисунков L, D→∞, d→0.

## Slide 75
Амплитуда и фаза
волнового процесса

## Slide 76
Дифракционный структурный анализ.
Источники информации
1. Геометрия дифракционной картины
2. Интенсивности дифракционных
пятен - рефлексов
3. Тонкая структура дифракционных
рефлексов и диффузного рассеяния
Элементарная ячейка кристалла,
Параметры a, b, c, a, b, g;
симметрия решетки
Распределение электронной плотности в элементарной ячейке
Реальная структура кристаллов -
дефекты, нарушения совершенства
кристаллической структуры

## Slide 77
Распределение электронной плотности в элементарной ячейке бензола спроецированное на плоскость (001). Синтез электронной плотности сделан на дифракции нейтронов. Положительная плотность (атомы углерода C) обозначена сплошными линиями, отрицательная плотность (положения атомов водорода H) - пунктиром. Плоскость бензольного кольца не лежит в плоскости проекции и поэтому искажена

## Slide 78
Представлен фрагмент элементарной ячейки кристалла состоящий из двух молекул дигидроцитрата и двух ионов натрия сгруппированных около центра симметрии, а также два атома кислорода (О5 и О2). Жирными линиями показаны ковалентные связи, тонкими – отмечены координационные связи атомов кислорода с ионами натрия. На рисунке показаны анизатропные колебательные движения атомов внутри молекул дигидроцитрата натрия. Анизотропные движения атомов описывается тепловыми эллипсоидами. Три числа около эллипсоидов соответствуют среднеквадратичным смещениям атомов ( Å ) вдоль трех осей эллипсоида.

## Slide 80
В эксперименте всегда измеряется интенсивность волны т.е. квадрат амплитуды. Фаза при этом теряется

## Slide 81
Структурная амплитуда
Распределение электронной плотности в элементарной ячейке
Фаза структурной амплитуды
(up, vp, wp) – координаты всех M атомов в элементарной ячейке

## Slide 82
Что важнее –
амплитуда или фаза поля ???

## Slide 83
Роль фазы в преобразованиях Фурье
f1(x,y)
F{f1}
f2(x,y)
F{f2}
Амплитуда
Фаза
F-1
Из курса Кевина Кавтана “Book of Fourier”
(http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/fourier/fourier.html)
Объект
Объект
Фурье-образ
Фурье-образ

## Slide 84
Есть две фотографии – Исаак Ньютон и Бритни Спирс.
...Оцифровываем изображения и делаем прямые и
обратные Фурье-преобразования......
Бритни Спирс
Исаак Ньютон

## Slide 85
F=A(Ньютон)exp[i(Бритни Спирс)]
Что (кто) получится ??!!
Из лекции В.А.Бушуева

## Slide 86
Фурье-
амплитуды
Фурье-
фазы
I(x, y)
Прямое Фурье-преобразование

## Slide 87
Теперь переходим в прямое пространство
Фурье-фазы, а все A=1 !!
Фурье-
амплитуды

## Slide 88
Рекомендуемая литература
1. Каули, Дж. Физика дифракции / Дж. Каули. — М.: Мир, 1976.
2. Харкевич, А. А. Спектры и анализ / А. А. Харкевич. — М. : Физматгиз, 1962.
3. Гудмен, Д. Ж. Введение в фурье-оптику / Д. Ж. Гудмен. — М. : Мир, 1970.
4. Пейн, Г. Физика колебаний и волн / Г. Пейн. — М.: Мир, 1979.
5. Жданов, Г. С. Основы рентгеноструктурного анализа / Г. С. Жданов. — М.: Гостехиздат, 1940.

## Slide 89
Историко-биографические приложения

## Slide 90
Демокри́т Абдерский
(приблизительно 460 —370 г.г. до н. э.) древнегреческий философ, один из первых выдвинувший гипотезу об атомистическом строении материи

## Slide 91
Евклид - древнегреческий мыслитель (325-265 г.г. до н. э., Александрия, Египет).
Первый математик Александрийской школы, автор одного из наиболее древних теоретических трактатов о математике.
О биографии этого ученого известно намного меньше, чем о его работах. Так, в известном труде «Начала» Евклид изложил стереометрию, планиметрию, аспекты теории чисел, создал базу для последующего развития математики.

## Slide 92
Тит Лукре́ций Кар (95 – 55 гг. до н.э.) — римский поэт и философ. Считается одним из ярчайших приверженцев атомистического материализма.
Философский труд Лукреция «О природе вещей» состоит из 6 книг. В стихотворной форме автор излагает учение греческого философа Эпикура. Обсуждаются атомистическая теория мироздания (в частности - свет и состоит из мельчайших движущихся частиц); учение о душе, её материальности и смертности, связи её с телом; учение о человеке и о чувственных восприятиях как основе знаний; космогония и история развития человеческого рода, происхождение языка; происхождение религии. Это – единственный полностью сохранившийся памятник материалистической мысли древности. Идеи Лукреция оказали значительное влияние на развитие материалистических философских учений эпохи Возрождения и Нового времени.

## Slide 93
Рене Декарт (1596--1650) — французский математик, философ, физиолог, механик и физик; один из основоположников философии Нового времени, одна из ключевых фигур научной революции. Его идеи и открытия сыграли большую роль в развитии сразу нескольких научных отраслей. Он разработал алгебраическую символику, которую мы используем и по сей день, стал «отцом» аналитической геометрии, заложил основы для становления рефлексологии, создал механицизм в физике.

## Slide 94
Нью́тон Исаа́к (1643—1727) — выдающийся английский физик, математик, механик, астроном, один из основоположников классической физики, создатель классической механики.

## Slide 95
Христиа́н Гю́йгенс ван Зёйлихем — (1629-1695) — нидерландский голландский механик, физик, математик, астроном и изобретатель. Первый иностранный член Лондонского королевского общества, член Французской академии наук с момента её основания и её первый президент. Один из основоположников теоретической механики и теории вероятностей.

## Slide 96
Френель Огюстен Жан (1788—1827) — французский физик, один из создателей волновой теории света.

## Slide 97
Гримальди Франческо Мария (1618—1663) — итальянский физик, астроном, философ, теолог, член ордена иезуитов.

## Slide 98
Жан Батист Жозеф Фурье (1768-1830), великий французский математик и физик.
Его имя внесено в список величайших ученых Франции
(на первом этаже Эйфелевой башни)
Notes: 98

## Slide 99
В 1807 г. Жан Батист Жозеф Фурье опубликовал работу «О распространении тепла в твердом теле», в которой впервые применил методы разложения функций в гармонические ряды.
Этот подход не был понят современниками и получил отрицательную оценку
Ж.Л. Лагранжа и П.С. Лапласа.
Значительно позже эти методы стали одним из мощнейших инструментов математического анализа разнообразных задач физики, астрономии, акустики, оптики, радиотехники и др.

## Slide 101
АМПЛИТУДНЫЙ КОНТРАСТ
Notes: 101

## Slide 102
ФАЗОВЫЙ КОНТРАСТ
Тонкий фазовый объект
Notes: 102

## Slide 103
55 году до н. э. римский писатель Лукреций, продолживший идеи ранних греческих философов-атомистов, в своём сочинении «О природе вещей» писал, что свет и состоит из мельчайших движущихся частиц.
Примерно в 300 году до н. э. Евклидом был написан труд «Оптика», дошедший до наших дней, в котором он исследовал свойства света. Евклид утверждал, что свет распространяется по прямой линии, он изучал законы отражения света и описал их математически.
Начиная с XVII века о природе света существует две теории света корпускулярная и волновая. Основателем волновой теории можно считать Рене Декарт, который рассматривал свет как возмущения в мировой субстанции — эфире. Волновую теорию света разрабатывали Роберт Гук и Христиан Гюйгенс. По мнению Гюйгенса, световые волны распространяются в особой среде — эфире. Несколько раньше Гримальди открыл интерференцию и дифракцию света.

## Slide 104
Примеры дифракции на различных препятствиях
r и r* координаты точек в прямом (x,y) и обратном (u,v) пространстве.

## Slide 105
Тепловые колебательные движения атомов внутри молекулы дигидроцитрата натрия. Анизотропные колебания атомов описываются элипсоидами
На рисунке показаны два иона дигидроцитрата и два иона натрия. Жирными линиями обозначены ковалентные связи, светлые – означают координатные связи атомов кислорода с атомами натрия. Числа у эллипсоидов - сраднеквадратичные смещения атомов (Å)
NaH2C6H5O7