Информационный бюллетень

наноструктуры сверхпроводники фуллерены

http://perst.isssph.kiae.ru

Том 8, выпуск 5										15 марта 2001г.

В этом выпуске:

И далее ...

| 2 | (Кажется) есть кремниевый светодиод! |
| --- | --- |
| 2 | Сверхпроводящая энергосистема в Детройте? Нет права на неуспех. |
| 3 | Как увидеть волновую функцию электрона? |
|  | 4 | Квантовые точки в солнечных элементах |
| Дефекты усиливают туннелирование |
| Конец монополии SiO2? |
|  | 5 | Капиллярная жидкость соединяет полупроводниковые пластины |
| 5 | Матрицы из эмиттирующих углеродных нанотрубок |
|  | 6 | Новехонький синхротрон в подарок Армении |
|  | 6 |

Поток исследований MgB2

| 9 | 27 мая ( 01 июня 2001. Школа по сверхпроводимости. ИСФТТ РНЦ КИ. г.Протвино, Московской обл. |
| --- | --- |

Пленки MgB2 (ФИАН)

Широкий интерес к недавно открытому сверхпроводнику MgB2 вызван сочетанием в нем неожиданно высокой Тс=39К с изотропным характером электронных свойств, с отсутствием проблем с межгранулярными контактами, с высокими критическими транспортными токами.

Рис. 1

Рис. 2

Пока (а с момента обнаружения сверхпроводимости в этом  соединении прошло только 2 месяца) все физические исследования на MgB2 были выполнены на поликристаллических образцах, что очень напоминает ситуацию с открытием купратных ВТСП. Конечно, достоверность результатов (по крайней мере, касающихся измерения транспортных свойств, эффекта Холла, анизотропии) должна быть подтверждена проведением измерений на монокристаллических образцах или эпитаксиальных пленках. Особенности фазовой диаграммы MgB2 делают задачу выращивания монокристаллов этого соединения чрезвычайно сложной. Поэтому одним из основных объектов физических исследований на MgB2,

как ожидается, станут эпитаксиальные пленки. Кроме того, высококачественные пленки MgB2 могут оказаться необходимыми для использования в сверхпроводниковой электронике.

В лаборатории сверхпроводимости ФИАН (С.И.Красносвободцев, О.М.Иваненко, К.В.Мицен) пленки MgB2 были получены на подложках MgO (001) и Al2O3 (1102) методом лазерного напыления. В качестве мишеней использовали спрессованные и отожженные при 900оС в парах Mg таблетки из порошка MgB2, либо готовый порошок MgB2 фирмы Alfa Aesar, 98% чистоты, (Тс(37.5К), либо синтезированный путем отжига порошка аморфного бора в парах Mg при 900оС (Тс(39К).

В работе использовался Nd-YAG лазер с длиной волны 1.06мкм (плотность энергии в фокусе ~20Дж/см2, частота следования 30Гц). Пленки осаждали в вакууме 10-6Торр на подложки, находящиеся при комнатной температуре. Пленки были квазиаморфными и диэлектрическими. Для образования фазы MgB2 их отжигали в парах магния при температуре 850-900оС от 15 минут до 1 часа.

Отожженные пленки имели розоватый цвет и зеркальную поверхность. Сверхпроводящие свойства контролировали по изменению магнитной восприимчивости  на переменном токе и по сопротивлению. На рис. 1. показана температурная зависимость (Т) для пленки MgB2/Al2O3 (для пленок MgB2 на подложках из MgO получены практически те же результаты). Как видно из рисунка, полученные пленки имеют резкий диамагнитный переход при 33К, что свидетельствует об их высокой однородности. На рис. 2 приведена температурная зависимость сопротивления для той же пленки MgB2/Al2O3. Удельное сопротивление при комнатной температуре составляет ~30мкОм(см. Температура начала сверхпроводящего перехода Тсо(39К. Сопротивление обращается в нуль при Тсе(33К в согласии с результатами измерений восприимчивости.

Более низкая температура сверхпроводящего перехода в полученных пленках по сравнению с поликристаллическими образцами связана по мнению авторов либо с частичным уходом Mg из объема пленки в процессе термообработки, либо с нарушением стехиометрии в процессе осаждения пленки, которое не устраняется последующим отжигом в парах Mg.

(Кажется) есть кремниевый светодиод!

В анонсе очередного выпуска Nature от 8 марта с.г. (жаль, выпуск нам пока не доступен) сообщается о том, что английским ученым удалось создать кремниевый светодиод, работающий при комнатной температуре. Без преувеличения можно сказать, что светящийся кремний - больная тема для всей мировой физики и техники полупроводников в течение как минимум последнего десятилетия. Было предпринято много попыток создать такой прибор, преобразовав уйму кремния в пористый кремний. Пористый кремний поднял волну публикаций, пожалуй, приближающуюся к пику увлечения ВТСП. В прошлом году следы оптического усиления в обогащенной кремнием окиси кремния были названы одним из самых значительных результатов года.

И вот, Nature обещает, что мечта сбылась. Пока детали за кадром (Nature 2001, 410, p.192). Тем не менее – из кратких комментариев самих авторов публикации (Kavin Homewood et. al., Britain’s Univ. Surrey) известно, что ключевым моментом работы явилась имплантация бора, последующий нагрев до 1000(С и введение (как?) дислокационных петель. Деформация, вызванная дислокациями, приводит к сжатию носителей заряда и … . Далее комментарий обрывается. Дальнейший ход мыслей возможно представить по аналогии с тем, что происходит в пористом кремнии, и на что возлагалось столько надежд. Помимо собственно создания кремниевого светодиода авторы видят свое достижение в том, что их диод сразу совместим с технологией СБИС. Помнится, лет пять назад в ПерсТ’е сообщалось о структурах на пористом кремнии, выполненных по схожей технологии нашими (Виктором Гонтарем, зеленоградским ученым из НИИФП); ионное легирование в их структурах давало эффективную фотолюминесценцию… Но о продолжении их работ не слышно…

И вот, английские коллеги утверждают, что эффективность их еще не оптимизированного светодиода сравнима с эффективностью обычных коммерческих LED’ов. Кроме того, утверждается, что примененный подход не ограничен кремнием. Он позволит получить и эффективные инфракрасные светодиоды на карбиде кремния.

Конечно с интересом будем ждать возможности познакомиться с полной статьей. Но все же поспешим поздравить наших читателей с рождением кремниевой оптоэлектроники.

Сверхпроводящая энергосистема будет в Детройте. Когда нет права на неуспех.

В ближайшее время в пригороде Детройта начнутся работы по замене медных кабелей на сверхпроводящие в действующей энергосистеме.

Если эта замена приведет к планируемым результатам, то, как считают адвокаты новой технологии, можно будет начать отсчет новой эры в передаче электроэнергии. Сверхпроводящая электросеть будет более эффективной, более надежной и значительно более экономной в сравнении с существующими сетями.

Переход к сверхпроводящей электросети по своей значимости можно сравнить с переходом к волоконооптической системе в телекоммуникациях.

В детройтском проекте 1000кг медного провода будет заменено на 360кг сверхпроводящего, изготовленного из ВТСП Bi-системы (BiSrCaCuO). В действующей подземной сети медный провод охлаждался маслом, новый сверхпроводящий провод будет охлаждаться жидким азотом. Планируется, что детройтская сверхпроводящая электросеть будет поставлять элекроэнергию 14000 потребителям.

Как заявил Don Von Dollen, один из руководителей проекта из EPRI, участники проекта осознают острую необходимость только успеха. Только успех этого эксперимента может стать стартом хорошей гонки.

"Инженеры по своей природе консервативны, а инженеры, обслуживающие потребительскую энергосеть, особенно консервативны, - сказал Von Dollen. “Они понимают, что новый уровень токонесущей способности кабелей поможет решить множество стоящих перед ними проблем. Но они хотели бы сначала увидеть своими глазами, как работает сверхпроводящий Детройт”.

Уже сегодняшний ВТСП провод может проносить токи в 150 раз более высокие, чем медный аналог.

http://www.sltrib.com/02122001/business/70699.htm

Как увидеть волновую функцию электрона?

Сотрудники ИПТМ РАН (Черноголовка) Ю.Дубровский и Е.Вдовин вместе с английскими учеными из Nottingham University обладают таким “зрением”. Им удается восстанавливать распределение электронной плотности для различных состояний в квантовой точке. Метод основан на туннелировании электронов в магнитном поле.

Экспериментально этот метод опробован на слоистой гетероструктуре, выращенной (к сожалению) в Ноттингеме и содержащей квантовые точки внутри квантовой ямы. Структура включает (рис.1В) нелегированный GaAs слой квантовой ямы шириной 12нм, зажатый между двумя туннельными барьерами из Al0.4Ga0.6As шириной 8.3нм. За ними идут нелегированные слои спейсеров (50нм) и контактные неоднородно легированные слои эмиттера (слева) и коллектора (справа). Квантовые точки из InAs внутри квантовой ямы выращены в результате процесса самоорганизации. При приложении напряжения между эмиттером и коллектором структура ведет себя как резонансно-туннельный диод. На вольт-амперной характеристике I-V (рис.2А) проявляются пики, соответствующие резонансному туннелированию электронов через состояния в квантовой яме. Особенно хорошо они проявляются на зависимости дифференциальной проводимости G от напряжения V. Форма пика определяется вероятностью туннелирования электрона из эмиттера на квантовую точку и с нее – в коллектор. А сама вероятность зависит от степени перекрытия волновых функций электрона в коллекторе и в квантовой точке. Поскольку в плоскости слоев r=(X,Y) волновая функция электрона в эмиттере представляет собой плоскую волну ш ~ exp(ikr), k=(kx, ky), то интегрирование ее с волновой функцией электрона, локализованного в квантовой точке, фактически означает взятие пространственного фурье-образа. Вопрос в том, как изменять волновой вектор k. Это как раз можно сделать с помощью внешнего магнитного поля, которое заворачивает электрон при его движении в области барьера с помощью силы Лоренца. На рис.2В приведена зависимость проводимости от величины магнитного поля при резонансном туннелировании электрона через различные состояния в квантовой яме (e1-e7). Таким образом, в результате обработки измерений в магнитном поле можно восстановить распределение электронной плотности в плоскости слоев. Метод не позволяет восстановить плотность в перпендикулярном слоям направлении z. Кроме того, он ничего “не говорит” о фазе волновой функции. Но даже то, что удается восстановить, очень важно.

Полученная из эксперимента информация исключительно ценна для сравнения с теоретическими расчетами, а последние, случается, резко противоречат эксперименту. Порой даже расчетный дипольный момент состояния не совпадает с реальным, о чем однажды писал ПерсТ. На рис.1А приведены теоретические расчеты поверхностей равной электронной плотности для основного состояния |000> и двух возбужденных |100> и |200>, а на рис.3А приведены восстановленные авторами электронные плотности в плоскости слоев (X,Y) для различных электронных состояний в квантовой точке. 				В.Вьюрков (ФТИАН)

Science 2000, 290, p.122

Квантовые точки в солнечных элементах

Расчеты, выполненные учеными Ереванского государственного университета, показали, что включение квантовых точек в структуру солнечного элемента существенно поднимает его эффективность. Имеются в виду квантовые точки, образующиеся в результате процесса самоорганизации на гетерогранице InAs/GaAs. Квантовые точки выращиваются послойно в нелегированном промежутке между сильнолегированными контактными p+ и n+ слоями. Фотоны поглощаются в результате межзонных переходов в узкозонном материале (InAs) квантовых точек. Энергия поглощаемых фотонов ограничена шириной запрещенной зоны InAs. Таким образом, спектр поглощения расширен в сторону больших длин волн по сравнению с обычной GaAs p+-i-n+  структурой с однородным нелегированным (i) слоем. Расчеты показывают, что эффективность преобразования солнечной энергии в предложенной конструкции может быть повышена с 19.5% до 25%.

J. Appl. Phys. 2001, 89, p. 2268

Дефекты усиливают туннелирование

Сотрудники Gothenburg University and Chalmers University of Technology (Швеция) теоретически рассмотрели туннелирование электронов из канала кремниевого полевого транзистора (MOSFET) в поликремниевый затвор через слой оксида кремния. Эта задача в настоящее время оказалась в центре внимания ученых, совершенствующих современные кремниевые транзисторы. Утончение слоя оксида является одним из требований, обеспечивающих возможность сокращения длины канала транзистора и, тем самым, повышения его быстродействия. Обратный эффект состоит в нежелательном увеличении тока утечки в затвор транзистора.

Авторы учли то обстоятельство, что на ионизированной донорной примеси, оказавшейся в слое оксида, происходит рассеяние электронов, что усиливает туннелирование. В частности, это связано с тем, что импульс электрона разворачивается перпендикулярно слою оксида, при этом высота туннельного барьера для электрона понижаетсяе Вероятность туннелирования может увеличиваться почти вдвое. Но все это происходит именно там, где есть примесь. Для расчета полного тока, естественно, надо учесть реалистическую концентрацию примесей, что авторы обещают сделать в следующей работе.

Appl.Phys.Lett. 2001, 78, p. 486

Конец монополии SiO2?

Все твердо знают, что почти все мудрёные микроэлектронные штучки сделаны из Si и его окисла (SiO2), прикрытых сверху алюминием или (в последнее время) медью. Кремний в микроэлектронике представлен в самых разных видах – монокристаллический, поликристаллический, аморфный. А вот SiO2 – всегда аморфный, что ставит серьезные проблемы перед разработчиком, пытающимся втиснуть очередной миллион транзисторов на чип. УБИС (УльтраБольшие ИС) содержат ультрамалые элементы – почти все их размеры уходят в глубоко субмикронную область. В частности, толщина подзатворного диэлектрика (как правило, SiO2) начинает измеряться уже единицами нанометров. А беда в том, что при <2нм туннельные токи утечки через этот диэлектрик составляют неприемлемо большую величину (от 0.1 до 10А/см2, детали см. в [1]). Эти токи приводят к увеличению рассеиваемой мощности и ухудшению других параметров транзистора. Отсюда, мнение, что микроэлектроника, основанная на Si/SiO2, подошла к своему физическому пределу.

Для снижения токов утечки были предложены альтернативные диэлектрики с большей диэлектрической постоянной. Далеко не исчерпывающий, уже испытанный список таков: Ta2O5, TiO2, Y2O3, ZrO2, ZrSixOy, SrTiO3. Однако, многие из перечисленных материалов термодинамически неустойчивы в контакте с кремнием, при нагреве в них происходят различные нежелательные трансформации, связанные с образованием всё того же SiO2 и/или силицидов металлов.

Радикальное решение вопроса предложено в [2] группой сингапурских технологов (National Univ. Singapore и Inst. Materials Research and Engineering, Singapore). Методом лазерной молекулярно-лучевой эпитаксии они вырастили на подложке Si(100) монокристаллические плёнки оксида циркония, стабилизированного иттрием (YSZ – yttria-stabilized zirconia). Этот материал хорошо известен в виде керамики с целым букетом замечательных свойств: высокая прочность, износоустойчивость, химическая инертность. А теперь оказывается, что в виде тонкой монокристаллической плёнки на Si пластине, YSZ - совсем неплохой подзатворный диэлектрик: (=16, токи утечки, по крайней мере, в 1000 раз меньше, чем у SiO2. Будем надеяться, что найдена хорошая замена для SiO2 при конструировании УБИС.		С.Чикичев (ИФП СО РАН)

J.Appl.Phys., 2001, 89(4), p.2272

Appl.Phys.Letters, 2001, 78(11), p.1604

Капиллярная жидкость соединяет полупроводниковые пластины

Среди различных методов контактного соединения пластин для интеграции несходных полупроводниковых материалов, приборов и систем наиболее широко используется механическое прижатие пластин друг к другу. В последнее время возник интерес к использованию для этих целей механизма поверхностного натяжения жидкости. Специалисты MIT Lincoln Lab в рамках контракта с Department of Air Force проводят эксперименты по жидкостному соединению пар пластин на комбинациях GaP, GaAs, InP, Si и сапфира. Испытывали преимущественно пластины c размерами 0.5-1.5см, но иногда и полноразмерные пластины диаметром 5см. После очистки пластины погружали в метанол и в смоченном состоянии соединяли. Испаряясь через щели по краям пластин, слой метанола между пластинами утончался, соединяя их друг с другом. За процессом соединения исследователи следили, наблюдая за интерференционными полосами на жидкой тонкой пленке через верхнюю прозрачную пластину из GaP или сапфира. Полосы постепенно исчезали, а их полное исчезновение указывало на то, что пленка метанола между пластинами достигла толщины (1000Е (приблизительно через полчаса). Для полного удаления метанола и достижения контакта на атомном уровне требуется еще несколько часов.

Средняя величина воздушного зазора между парами соединенных пластин из GaP составила 15A, что указывает на очень близкий контакт. Действительно, пластины так крепко держались друг за друга, что их невозможно было разделить даже после нескольких часов ультразвуковой обработки в метанольной ванне.

Электрические измерения прошедших термообработку пар пластин (Si/(InGaAs/InP), GaAs/GaP, GaAs/GaAs, GaP/GaP) также подтвердили хорошее соединение пластин. Стоит отметить, что в процессе термообработки пластины не подвергались механическому прижатию и оставались соединенными, несмотря на значительное термическое напряжение между несходными материалами, особенно между Si и InP.		    Л.Журавлева (НИИФП)

Appl. Phys. Lett., 2000, 77(5)

Матрицы из эмиттирующих углеродных нанотрубок

Плоские, компактные мониторы на углеродных нанотрубках, потребляющие в десятки раз меньшие энергии по сравнению с традиционными высоковольтными кинескопами, - вот вожделенный результат, к которому стремятся исследователи. Для его достижения необходимо научиться селективно выращивать нанотрубки на отдельных участках поверхности подложки, да так, чтобы каждый из этих участков мог управляться автономно своими токоподводами. Поскольку размер таких участков микронного масштаба, а их число на поверхности экрана достигает сотен тысяч, возникает проблема автоматизации процесса.

В традиционной микроэлектронике подобные задачи решаются методами фотолитографии. Можно ли их воспроизвести на нанотрубках? Важный шаг в этом направлении сделан недавно группой исследователей из Южной Кореи. Они вырастили матрицу вертикально ориентированных многослойных углеродных нанотрубок на наночастицах Fe, нанесенных на пористую Si подложку. Последняя получена электрохимическим травлением кремниевых пластин (100) р-типа, имеющих удельное сопротивление в диапазоне 3–6 Ом(см. Перед началом процедуры травления на обратную сторону кремниевой пластины в качестве электрического контакта осаждали тонкую алюминиевую пленку, затем пластину отжигали в течение 20мин при 450оС. Электрохимическое травление проводили в тефлоновой камере, используя смесь 48%-го водного раствора плавиковой кислоты и этанола в объемном отношении 1:1 (катод – платина, плотность тока – 10млА/см2). В результате травления на поверхности пористого кремния образовался тонкий нанопористый слой.

Затем на поверхность наносили фоторезист, экспонировали его через контактную маску и осаждали лазерным испарением слой Fe толщиной 30нм. Рисунок в слое Fe (площадки 30х30мкм2 с шагом 125мкм) формировали взрывным травлением. На подготовленной таким образом подложке производился пиролиз ацетилена (С2Н2), который подавали в нагретую до 800оС трубку в течение 10-20мин со скоростью 40см3/мин. Это приводило к локальному (на островках Fe) росту хорошо ориентированных в вертикальном направлении многослойных углеродных нанотрубок, длина которых достигала 8мкм.

Исследования с помощью сканирующего и просвечивающего электронного микроскопа высокого разрешения показали, что нанотрубки имеют многослойную бамбукоподобную структуру, а отдельные трубки открыты с концов. Частицы Fe, сыгравшие роль катализатора, остаются на дне нанотрубок и, возможно, способствуют лучшей адгезии нанотрубок к поверхности подложки, что объясняет и высокие эмиссионные свойства нанотрубок.

Исследования эмиссионных характеристик полученной матрицы проводили в условиях вакуума 
10-6Торр. Постоянное межэлектродное расстояние поддерживали введением между катодом и анодом изолирующей поливиниловой пленки толщиной 60мкм. Общая площадь эмиттирующей поверхности составляла 4.0х10-5см2. Вольт-амперные характеристики, представленные в виде зависимости ln(I/V2) от 1/V, имели прямолинейный характер, соответствующий известному соотношению Фаулера-Нордгейма. Плотность тока эмиссии составляет 1мА/см2 при поле 2В/см и растет до 80мА/см2 при 3В/см. Это значение существенно превышает результаты, полученные в других работах.

А.В.Елецкий

Appl. Phys. Lett. 2001,78, р 901

Новехонький синхротрон в подарок Армении

Ученые Ближнего Востока, которые много лет стремились получить в свое распоряжение синхротронный источник, теперь могут получить даже два. Первый - SESAME (Synchrotron Radiation for Experimental Science and Applications in the Middle East) – проект 11-ти ближневосточных стран, планирующий установить BESSY-I (синхротронный источник I поколения), предоставленный Германией. Местом установки BESSY-I (0.8ГэВ) выбрана Иордания, вопреки желанию Армении заполучить этот приз. Армения не долго пребывала в унынии. В ноябре 2000 г. Конгресс США выделил Армении безвозмездную помощь в размере 90млн.долл., из которых 15 млн. долл. предназначено для строительства синхротронного источника II поколения (энергия пучка в диапазоне 2-3ГэВ). Другие 15 млн. долл. может выделить общество американо-армянской дружбы для этих же целей. Herwing Schopper, бывший директор ЦЕРН’а, который в настоящее время возглавляет международный комитет по SESAME, утверждает, что армянское правительство вполне сможет обеспечить строительство и нужное число пользователей для такого источника. Армянский источник может быть более предпочтителен для ученых таких стран, как Пакистан или Иран.

Иорданский проект SESAME еще требует 6 млн. долл. на ugrade BESSY-I и 8 млн. долл. на подготовку площадки вблизи Аммана под это строительство.

Science, 2000, 290, p.1481

Поток исследований MgB2

Один из вопросов, который ставит открытие сверхпроводимости MgB2 с Tc = 39К – это вопрос о том, какова токонесущая способность нового сверхпроводника во внешнем магнитном поле. К чему ближе MgB2 в этом отношении – к купратным ВТСП или к "холодным" сверхпроводникам? Дело в том, что, несмотря на высокие Tc, критические характеристики купратных ВТСП быстро деградируют в сильных полях, что ограничивает возможности их практического использования. Это связано с большой анизотропией и наличием слабых связей на границах зерен поликристаллических образцов. Выполненные авторами препринта исследования показали, что даже в нетекстурированных многофазных образцах MgB2 сверхпроводящие токи протекают по всему образцу и не чувствительны к слабому магнитному полю (которое подавляло бы jc при наличии джозефсоновской связи между зернами). Температурный скейлинг силы пиннинга практически во всей сверхпроводящей H-T плоскости свидетельствует о том, что критическая плотность тока определяется пиннингом магнитного потока. Если будет обнаружен аналог MgB2 с более высокой Tc, то про ВТСП (с точки зрения их применения в сильноточных устройствах) можно будет забыть…

D.C.Larbalestier et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102216

Contact: Alex Gurevich <agourevi@facstaff.wisc.edu>

В MgB2 обнаружен эффект гигантских квантовых флуктуаций магнитных вихрей при T ( 0, который способствует плавлению вихревой решетки и приводит к уменьшению jc. Дальнейшие исследования магнитной релаксации покажут, насколько существенен этот эффект при конечных температурах. Только тогда можно будет говорить о перспективах практического использования MgB2 в сильных полях.

H.-H.Wen et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102436

Contact: Hai-Hu Wen <hhwen@aphy.iphy.ac.cn>

Частичное замещение Mg на Al в MgB2 (которое сопровождается увеличением концентрации электронов) приводит к потере сверхпроводимости. При концентрации Al около 10% имеет место структурный переход, в результате чего резко уменьшается расстояние между слоями бора. Таким образом, сверхпроводящая фаза находится очень близко к точке структурной неустойчивости.

J.S.Slusky et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102262

Contact: Mary K Haas <maryhaas@princeton.edu>

Показано, что гидростатическое давление приводит к уменьшению критической температуры MgB2, определяемой путем измерения магнитной восприимчивости на переменном токе, со скоростью dTc/dP = -1.6К/ГПа. Это согласуется с предположениями о существенной роли электрон-фононного взаимодействия в сверхпроводимости MgB2.

B.Lorenz et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102264

Contact: C.W.Chu <tchristensen@uh.edu>

Температурные зависимости сопротивления MgB2 измерены при давлениях P < 1.4ГПа. Установлено, что Tc уменьшается с ростом P квазилинейно со скоростью dTc/dP = -(2.0(0.1)К/ГПа – в соответствии с теорией БКШ.

E.Saito et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102511

Contact: K. Prassides <k.prassides@sussex.ac.uk>

Параметры кристаллической решетки MgB2 измерены в алмазной ячейке при P ( 8ГПа методом рентгеновской дифракции высокого разрешения. Определен модуль объемной упругости B0 = (151 ( 5)ГПа. Как эксперимент, так и расчеты из первых принципов свидетельствуют об изотропии механических свойств MgB2 под давлением, несмотря на двумерную природу (-состояний атомов бора. Уменьшение Tc с ростом P объясняется в рамках модели БКШ изменением плотности электронных состояний на уровне Ферми.

T.Vogt et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102480

Contact: Tom Vogt <tvogt@bnl.gov>

Методом LAPW рассчитаны структурные и электронные характеристики MgB2 при высоких давлениях. Хотя MgB2 имеет слоистую кристаллическую структуру, изменение отношения периодов решетки c/a при P = 10ГПа составляет всего лишь 1.2 %. Модуль объемной упругости B0 = (140.1 ( 0.6)ГПа. Экспериментальная зависимость Tc от P объяснена в рамках модели БКШ уменьшением плотности электронных состояний на уровне Ферми и увеличением фононных частот в центре зоны Бриллюэна.

I.Loa and K.Syassen,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102462

Contact: Ingo Loa <loa@servix.mpi-stuttgart.mpg.de>

Провода MgB2 диаметром 160мкм изготовлены путем воздействия паров Mg на волокна B. Их плотность составляет более 80% от теоретической величины. Удельное сопротивление в нормальном состоянии очень низкое: ((40К) = 0.38мкОм(см, что соответствует длине свободного пробега электронов около 60нм ("чистый предел"). По совокупности критических параметров (Tc, Hc2, jc) провода MgB2 как минимум не хуже, чем спеченные таблетки.

P.C.Canfield et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102289

Contact: S.L.Bud'ko <budko@ameslab.gov>

Измерена критическая плотность транспортного тока в лентах MgB2 с поперечным сечением 
2.56 х 0.32мм2 и площадью сверхпроводящей сердцевины 0.2319мм2. При T = 4.2К величина jc в собственном магнитном поле составила 4.7(104А/см2, 7.5(104А/см2 и 1.1(104А/см2 в лентах, подвергавшихся термообработке в течение 1; 2 и 3 часов соответственно. Для первой из этих лент измерены петли гистерезиса и определена ”магнитная” jc, которая оказалась равной 4.2(104А/см2 при H = 1Т. Незначительное уменьшение jc в магнитном поле говорит о хорошей связи между зернами.

M.D.Sumption et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102441

Contact: Mike Sumption <mdsumption+@osu.edu>

Методом просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения исследована микроструктура образцов MgB2, полученных спеканием при высоких температурах и давлении P = 3ГПа. В образцах отсутствуют поры. Все зерна находятся в хорошем контакте друг с другом, примеси и ”пустоты” на границах зерен отсутствуют. Период решетки a = 0.307нм оказался меньше, чем в образцах, полученных по диффузионной методике (0.314нм). Зарегистрировано незначительное количество примесной фазы (по-видимому, MgB4), которая имеет вид мелких включений и не образует плоских границ раздела с основной фазой.

G.Y.Sung et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102498

Contact: C.U.Jung <jungking@postech.ac.kr>

Исследования MgB2 c Tc = 39К методом сканирующей туннельной микроскопии позволили определить величину сверхпроводящей щели ( = 5.2мэВ при T = 4.2К. Величина ( не изменяется вдоль поверхности образца. Температурная зависимость ( близка к предсказаниям теории БКШ.

G.Karapetrov et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102312

Contact: Goran Karapetrov <goran@anl.gov>

Сканирующая туннельная микроскопия образцов MgB2 с Tc = 38.5К дала при низкой температуре разброс ( от 5 до 7мэВ, что соответствует величине 2(/Tc = 3(4. Авторы делают вывод, что MgB2 является, по-видимому, обычным (s-волновым) БКШ-сверхпроводником в режиме слабой или промежуточной электрон-фононной связи.

A.Sharoni et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102325

Contact: Amos Sharoni <sharoni@racah.phys.huji.ac.il>

Измерены туннельные спектры точечных контактов Au/MgB2. Определена зависимость ((T). Она близка к виду БКШ. Однако низкотемпературная величина ( = 4.3мэВ существенно меньше БКШ-величины 5.9мэВ в сверхпроводнике с Tc = 39К, что связано, возможно, с химическими реакциями на поверхности образца.

H.Schmidt et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102389

Contact: Herbert Schmidt <hschmidt@anl.gov>

Исследован ядерный магнитный резонанс на ядрах 11B в MgB2. В нормальном состоянии скорость спин-решеточной релаксации пропорциональна температуре, а при T < Tc имеет когерентный пик вблизи Tc и уменьшается экспоненциально при 
T << Tc. Температурная зависимость скорости релаксации описывается в рамках s-волновой модели сверхпроводимости с 2(/Tc ( 5, что соответствует режиму сильной электрон-фононной связи.

H.Kotegawa et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102334

Contact: Kenji Ishida <ishida@mp.es.osaka-u.ac.jp>

Измерены ЯМР-спектры и скорость спин-решеточной релаксации 1/T1 спинов ядер 11B в поликристаллическом образце MgB2 с Tc = 39.5К. Установлено, что при T > Tc сдвиг Найта и произведение T(T1 не зависят от температуры. При T < Tc обе эти величины уменьшаются. Плотность электронных состояний вблизи уровня Ферми практически не зависит от энергии в диапазоне около 500К.

A.Gerashenko et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102421

Contact: Yuri Skryabin <skryabin@imp.uran.ru>

Исследован эффект Холла в таблетках MgB2, спеченных под высоким давлением. Коэффициент Холла RH в нормальном состоянии положителен и увеличивается с ростом температуры от 40К до 300К. RH = 4.1(10-11м3/С при T = 100К, что соответствует концентрации носителей n = 1.5(1023см-3. Эта величина n на 2(3 порядка больше, чем в Nb3Sn и оптимально допированном YBa2Cu3O7-x.

W.N.Kang et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102313

Contact: Won Nam Kang <wnkang@postech.ac.kr>

Температурные зависимости R(T) проводов MgB2 измерены при H ( 18Т. Определена зависимость Hc2(T) во всем температурном диапазоне. Она линейна при 7К ( T ( 32К и имеет положительную кривизну при T ( Tc, как и в других бор-содержащих интерметаллидах YNi2B2C и LuNi2B2C.

S.L.Bud'ko et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102413

Contact: S.L.Bud'ko <budko@ameslab.gov>

На основании измерений электросопротивления и магнитной восприимчивости спеченных таблеток MgB2 при H ( 16Т определена зависимость Hc2 от температуры. Показано, что величина Hc2 основного объема образца возрастает до 13Т при T ( 0, что соответствует длине сверхпроводящей когерентности 5нм. Небольшая часть образца характеризуется более высокой Hc2. Кривая Hc2(T) имеет положительную кривизну вблизи Tc и в области промежуточных температур, как и в борокарбидах.

K.-H.Muller et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102517

Contact: V.N. Narozhnyi <narozh@ifw-dresden.de>

Измерены Hc1 цилиндрических образцов MgB2, изготовленных при высоких давлениях. Обнаружено, что зависимость Hc1 (T) является линейной во всем температурном диапазоне от 2К до Tc. Конечный наклон dHc2/dT сохраняется вплоть до 2К. Эти результаты противоречат уже сложившемуся мнению о s-волновом характере сверхпроводимости в MgB2.

S.L.Li et al., http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0103032

Contact: Shiliang Li <slli@ssc.iphy.ac.cn>

О возможности определения времени
туннелирования

Одним из основных сугубо квантовых явлений является эффект туннелирования частицы через барьер – область пространства, в которой потенциальная энергия частицы превышает ее кинетическую энергию. Важной характеристикой этого процесса является время туннелирования – время, которое частица проводит под барьером (от момента входа до момента выхода). Автор препринта теоретически показывает, что время туннелирования в таком понимании определить невозможно. Имеет смысл говорить лишь об "асимптотическом времени туннелирования", то есть о времени, в течение которого частица находится в большой области пространства, содержащей барьер. Предложенная модель проиллюстрирована на примерах дельта-функционного и прямоугольного потенциалов. Обсуждается вопрос об экспериментальном измерении "асимптотического времени туннелирования".

J.Ruseckas, http://xxx.lanl.gov/abs/quant-ph/0101136

Contact: Julius Ruseckas <ruseckas@itpa.lt>

Наблюдение магнитных моментов в 
сверхпроводящем состоянии YBa2Cu3O6.6

Исследование рассеяния нейтронов на ВТСП YBa2Cu3O6.6 показало, что при T < Tc в образцах присутствуют локальные магнитные моменты, упорядоченные антиферромагнитным образом. Корреляционная длина составляет более 19.5 нм в плоскости a-b и около 3.5 нм вдоль оси c. Физическая причина появления таких моментов осталась невыясненной. В качестве возможных кандидатов рассматриваются спиновый магнетизм медной подрешетки и магнетизм орбитальных токов.

H.A.Mook et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0102047

Contact: P. Dai <piq@ornl.gov>

Внимание! Сообщение о проведении международного семинара по фундаментальным исследованиям в области сверхпроводимости (“Поиск”, N 4 от 26 января 2001 года оказалось ошибочным (к большому сожалению).

27 мая ( 01 июня 2001. Школа по сверхпроводимости. ИСФТТ РНЦ КИ. База отдыха “Курчатовец” (близ г.Протвино, Московской обл.).

Тематика школы:

сверхпроводящие материалы и провода на основе низко- и высокотемпературных сверхпроводников (свойства, характеристики, методики);

сверхпроводящие магнитные системы и их всевозможные применения;

сопутствующие проблемы криогенной техники.

Председатель оргкомитета проф. В.Е.Кейлин

тел. 196-99-11, факс 196-59-73,

e-mail: kev@isssph.kiae.ru

Ученый секретарь к.т.н. В.С. Круглов

тел. (095)196-77-17, факс (095)196-59-73,

e-mail: kruglov@isssph.kiae.ru

Контакт:

Заявки на участие в школе следует присылать

В.А. Шарыкину

тел. 196-96-00, факс 196-59-73

Одновременно с работой школы планируется проведение очередного XIV Германо-Российско-Украинского семинара по высокотемпературной сверхпроводимости.

4-9 June 2001. The 4th International Kharkov Symposium Physics and Engineering of Millimeter and SubMillimeter Waves (MSMW'2001), Kharkov, Ukraine.

18–22 June 2001. 9th International Symposium NANOSTRUCTURES: Physics and Technology
St Petersburg, Russia,

Co-Chairs
Zh.ALFEROV (Russia)

L.ESAKI (Japan)

General Topics:

Growth and Fabrication of Nanostructures

Nanostructure Characterization and Novel Atomic-Scale Probing Techniques

Physical Effects in Quantum Wells, Quantum Wires, Quantum Dots and Superlattices

Novel Device Applications

На симпозиуме будут представлены следующие приглашенные доклады.

Zh.ALFEROV (Ioffe Institute RAS, St Petersburg, Russia)
Тема будет сформулирована позднее

Federico Capasso (Bell Labs, Lucent Technologies, Murray Hill, USA)

Micro- and Nano Electro Mechanical Systems (MEMS and NEMS) based on vacuum fluctuation forces: a new frontier of Nanotechnology

Alfred Y. Cho (Bell Labs, Lucent Technologies, Murray Hill, USA)

Molecular Beam Epitaxy (MBE) of Quantum

Jozef T. Devreese (Theoretical Solid State Physics, University of Antwerp-UIA, Belgium)

Enhanced probabilities of phonon-assisted optical transitions in semiconductor quantum dots

Bernard Gil (Universite de Montpellier II, Montpellier, France)

Excitons in nitride-based low dimensional systems

Paul Girard (Universite de Montpellier II, Montpellier, France)

Electrostatic Force Microsopy: Principles and Application for semiconductor materials and devices

Leonid V. Keldysh (Lebedev Physical Institute RAS, Moscow, Russia)

Dynamic Stark Effect for excitons

Vladimir Korenev (Ioffe Institute RAS, St Petersburg, Russia)

Suppression of Overhauser effect in the exciton-nuclear spin system of GaAs quantum dot

Michail Kovalchuk (Institute of Crystallography RAS, Moscow, Russia)

X-ray standing wave technique structure-sensitive spectroscopy for nanoscale-samples. New perspectives with synchrotron radiation

Vladimir Kulakovskii (Institute of Solid State Physics RAS, Chernogolovka, Moscow region, Russia)

Polaritons in highly excited semiconductor microcavities

Xavier MARIE (Laboratoire de Physique de la Matire Condense INSA - Departement de Physique Complexe scientifique de Rangueil Toulouse, France)

Spin coherence in semiconductor nanostructures

Oleg Pchelyakov (Institute for Semiconductor Physics SDRAS, Novosibirsk, Russia)

State of the art and perspectives of molecular beam epitaxy development

Robert Suris (Ioffe Institute RAS, St Petersburg, Russia)

Bloch Oscillations in 2D and 3D Quantum Dot Superlattices

Kazunobu Tanaka (Joint Research Center for Atom Technology, Angstrom Technology Partnership, Tsukuba, Japan)

Advanced Silicon Nanotechnology at JRCAT

Raphael Tsu (University of North Carolina at Charlotte Charlotte, USA)

Challenges in Nanoelectronics

Magnus Willander (Chalmers University of Technology, Gцteborg University, Gцteborg, Sweden)

Nanostructure effects in MOSFETs

The Symposium Organizing Committee and IoP Publishing Ltd agreed envisaging publication of full-length papers presented at the Symposium in a special issue of Nanotechnology journal

Contact:

Secretary of the Organizing Committee:

B. Egorov

Phone: (812) 247-2617, 247-4059

Fax: (812) 247-1017, 247-8640

E-mail: boris.egorov@pop.ioffe.rssi.ru

2 – 7 September 2001. Sixth International Symposium on Quantum Confinement: Nanostructured Materials and Devices. San Franciaco, CA, USA.

Deadline for abstracts – 2 April.

Contact:

Phone (609) 737 1902  ax: (609) 737 2743

e-mail: ecs@electrochem.org

Web site: http://www.electrochem.org

26 September – 2 October 2001. Halle, Germany. Autumn School on Advanced Materials Science and Electron Microscopy “Diffusion and Reactions at Solid–Solid Interfaces”

Topics:

Solid-state reactions

Thermodynamics, kinetics and mechanisms of reactions at solid interfaces

Diffusion in solids, particularly interdiffusion and reactive diffusion

Reactive interface engineering

Application of electron microscopy and electron spectroscopy to diffusion and reaction at solid-solid interfaces

Application deadline: April 30, 2001

Contact:

fax: (+49) 345-5582-557

e-mail: school@mpi-halle.de

http://www.mpi-halle.mpg.de

1-5 октября 2001. г. Звенигород, пансионат “Липки”, Россия. МНЭ-2001, Всероссийская научно-техническая конференция “Микро- и наноэлектроника-2001”

Председатель Оргкомитета:

Академик К.А.Валиев

Темы докладов

Глубокосубмикронные технологические процессы и оборудование микроэлектроники для обработки пластин большого диаметра (литография, микроструктурирование, имплантация, контактные и соединительные системы, травление и осаждение).

Интегрированные технологические процессы для многофункциональных кластерных систем, элементы и узлы кластерных систем.

Новые диагностические методы и оборудование для метрологии, средства и методы мониторинга технологических процессов, детекторы окончания процессов, методы анализа материалов, микроструктур и компонентов интегральных схем.

Перспективная элементная база микроэлектроники. Нанотранзисторы.

Моделирование приборов, технологических процессов и оборудования.

Приборы и технологические процессы наноэлектроники (атомно-силовая и туннельная зондовая литография, самоорганизация наноструктур, новые методы одномолекулярной и одноатомной инженерии, одноэлектроника, приборы на основе низкоразмерных наноструктур и т.д.)

Квантовые компьютеры и квантовые вычисления, квантовая криптография. Конструкции кубитов.

Тезисы должны быть представлены не позднее 
15 мая по адресу:

Москва 117218 Нахимовский проспект, 36/1, Физико-технологический институт РАН, комн.405, Оргкомитет МНЭ-2001.

Контакт:

Ольга Николаевна Баширова

тел./факс: (095)125 3826 - информация,

Елена Владимировна Векк

тел.: (095)124 1166 - размещение, оргвзносы

Эльзара Альбердовна Юсупова

тел.: (095)332 4995 - публикации.

Экспресс-бюллетень “ПерсТ” выходит при поддержке

Министерства промышленности, науки и технологий РФ,

Научных Советов Российских научно-технических программ:

“Актуальные направления в физике конденсированных сред”,

“Перспективные технологии и устройства микро- и наноэлектроники”, “Физика твердотельных наноструктур”

Редактор: С.Корецкая тел: (095) 930 33 89, e-mail: perst@isssph.kiae.ru

В подготовке выпуска принимали участие:

В.Вьюрков, Л.Журавлева, А.Елецкий, М.Компан, Ю.Метлин, Л.Опенов, С.Чикичев, А.Чернышева

Компьютерный ввод, макет: О.Хлыстунова

Тираж: Ю.Мухин

Адрес редакции: 117296 Москва, Ленинский проспект, 64А

# Text boxes

ПРОРЫВ

ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ

СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

НОВОСТИ ФИЗИКИ
 В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

КОНФЕРЕНЦИИ

СВЕРХПРОВОДНИКИ

НАНОСТРУКТУРЫ

СВЕРХПРОВОДНИКИ

НАНОСТРУКТУРЫ

ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ

СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

НОВОСТИ ФИЗИКИ 
В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

КОНФЕРЕНЦИИ