## Slide 1
Прыжковая проводимость

## Slide 2
Примеры локализованных состояний
I. Центрально-симметричная прямоугольная трехмерная потенциальная яма
II. Прямоугольная одномерная потенциальная яма
шириной a и глубиной U0
III. Притягивающий кулоновский потенциал (атом водорода)
U(r) =
0, r > a
U0, r < a
Общее определение:
при

## Slide 3
Вероятность перехода (прыжка)

## Slide 4
Сетка АбрахамсаМиллера

## Slide 5
H.Fritzsche, M.Guevas,
PR 119, 1238 (1960)
Прыжковая проводимость через ближайших соседей
Температурно-зависящий множитель у вероятности всех прыжков на ближайших соседей одинаков:

## Slide 6
Сравнение с экспериментом
Перколяционный порог
Отсюда
H.Fritzsche, M.Guevas,
PR 119, 1238 (1960)
R. Ray, H.Fan,
PR 121, 768 (1961)
n-GaAs 1.7 1.88 1.9
n-InP 1.9
p-Ge 1.9 1.75 2.0
p-Si 1.8

## Slide 7
Прыжки с переменной длиной; закон Мотта
j
i
Число состояний в -окрестности N() = g,
среднее расстояние мажду ними rij ( = [N(, средняя разность энергий порядка 
Параметр uij (под)сетки Абрахамса-Миллера равен
Величина uij зависит от и достигает минимума, когда
так что

## Slide 8
Средняя длина прыжка (среднее расстояние r = rij (min между узлами подсетки) равна
Сопротивление равно
Для пленки (d=2) вычисления аналогичны
и сопротивление равно
Закон Мотта (продолжение)

## Slide 9
Прыжки с переменной длиной; закон ШкловскогоЭфроса
При наличии кулоновской щели плотность состояний
а количество состояний в -окрестности уровня Ферми
Далее все стандартно
и сопротивление равно

## Slide 10
Прыжки с переменной длиной; эксперимент
Анализ температурных зависимостей (аппроксимация стандартными функциями)
Очень важно и информативно, но очень опасно
R. Mansfield, S. Abboudy, F. Foozoni, Philos.Mag. B 57, 777 (1988)

## Slide 11
Прыжки с переменной длиной; эксперимент
R. Rentzsch, K.J. Friedland, A.N. Ionov, et al.,
phys. stat. solidi b 137, 691 (1986)
W.N. Shafarman, D.W.Koon, T.G. Castner,
PRB 40, 1216 (1989)

## Slide 12
Смена механизмов прыжковой проводимости

## Slide 13
Прыжки с переменной длиной; эксперимент (продолжение)
Проблемы и трудности на примере Si:B
P. Dai, Y. Zhang, M.P. Sarachik, PRL 69, 1804 (1992)
J.G. Massey, M. Lee,
PRL 75, 4266 (1995)