## Slide 1: Квантовые поправки к проводимости
Слабая локализация
и
межэлектронное взаимодействие
Два типа электронного рассеяния:
Упругое с вероятностью 1/
Выражение для фазы  волновой функции
сохраняется:
Неупругое с вероятностью 1/
(в грязных металлах)
<< 
- диффузия

## Slide 2
Слабая локализация
Коэффициент диффузии
Ширина распределения после N шагов
Без интерференции |A1|2+|A2|2= 2A2
C интерференцией |A1+A2|2 =
= |A1|2+|A2|2 +2A1A2 = 4A2

## Slide 3
Вычисления
d = 3
d = 2
d = 1
const !!
L  диффузионная длина:
  диффузионное время

## Slide 4
Экспериментальные наблюдения слабой локализации
Cu  L.Van der Dreis et al., PRL 46, 565 (1981)
Au  С.И.Дорожкин, В.Т.Долгополов.,
Письма в ЖЭТФ 36, 15 (1982)
В формулы для  не входят ни n , ни 
Z.Ovadyahu, Y.Imry
PRB 24, 7440 (1981)
D.J.Bishop, D.C.Tsui,
R.C.Dynes, PRL 44, 1153 (1980)
Гетероструктуры
a-InO

## Slide 5
Когерентное рассеяние света назад
Описание слабой локализации в k-представлении
k + q1+ q2 + q3 + q4 = k + q4+ q3 + q2 + q1 = k
P.Wolf, G.Maret,
PRL 55, 1153 (1985)
Взвесь полистироловых шариков в воде

## Slide 6
Разрушение слабой локализации магнитным полем  << 1
При обходе замкнутой диффузионной траектории площадью S
У обходов в противоположных направлениях появляется разность фаз = 2(BS/0)
слабая локализация разрушается. Разрушающее поле
Средняя площадь S и поток BS через нее зависят от времени:
Поскольку у всех диффузионных траекторий площади S разные,
Со своей стороны, поле определяет магнитную длину и магнитное время

## Slide 7
G.Bergmann, Phys.Rep. 107, 1 (1981)
Разрушение слабой локализации магнитным полем  << 1
(эксперимент)
При вычислении квантовой поправки нужно заменить верхний предел интегрирования
Например, при d=2

## Slide 8
Д.Ю. Шарвин, Ю.В. Шарвин и др., Письма в ЖЭТФ 34, 285 (1981);
35, 476 (1982).
M.Gijs, C. Van Haesendonck,
Y. Bruynseraede,
PRB 30, 2964 (1984).
Магнетосопротивление цилиндрических пленок
Фаза
осцилляций !!

## Slide 9
Антилокализация
Магнитный момент , движущийся со скоростью v, создает электрическое поле e v. А в металле есть свои электрические поля (ядра с зарядом Ze !). Отсюда спин-орбитальное взаимодействие: на движущийся спин действует сила.
Из-за этого взаимодействия есть конечная вероятность того, что при рассеянии на немагнитной примеси произойдет еще и переворот спина
0

so

t
Волновая функция двух электронов имеет вид столбца

## Slide 10
0

so
t

G.Bergmann, Phys.Rep. 107, 1 (1981)

## Slide 11
Спин-орбитальное взаимодействие определяется произведением e v. Кристаллическое (и вообще, внешнее) поле входит в это выражение дважды, через  и через v.
В гетероструктурах
это приводит к зависимости от степени асимметрии ямы
J.B. Miller et al.,
PRL 90, 076807 (2003)
S.A. Studenikin et al.,
Письма в ЖЭТФ 77, 362 (2003)

## Slide 12
ее - взаимодействие (интерференция)
L
Фаза
Время расфазировки
Длина расфазировки
Диффундирующие электроны в течение времени ee сохраняют когерентность, расходясь за это время на расстояние Lee.
Баллистический режим
Диффузионный режим

## Slide 13
Влияние диффузии на частоту ее-столкновений
Баллистический режим
1’
1
2
2’
Диффузионный режим
Размер области взаимодействия Lee>>1/kF , переданный импульс мал :
q Lee << kF
, плотность состояний

## Slide 14
Квантовая поправка к проводимости
от межэлетронной интерференции
Основное влияние
ее-взаимодействия на транспорт осуществляется за счет особенности в плотности состояний

## Slide 16
Выводы ...
... и планы ( Что делать, чтобы добиться локализации ? )
 (экспер.)
K 1.75
Cu 1.35
Al 0.4
Sn 0.07
W 0.2
Pb 0.1
Ag 1.5