## Slide 1
Целочисленный
квантовый эффект Холла
B

## Slide 2
В сильном магнитном поле электрон локализован в окрестности своей классической орбиты
Электрон дрейфует поперек электрического поля, а вдоль поля смещается только при наличии рассеяния

## Slide 3
Тензоры проводимости и сопротивления

## Slide 4
Классическое движение в магнитном поле
.
~
~
~
Уравнение движения с трением и с усреднением по времени
~
~
~
~
~
z
y
x
B
E
~
При

## Slide 5
Продольная проводимость возникает в результате рассеяния ...
... в объеме ... или вдоль поверхности

## Slide 6
Магнитное и размерное квантования
b
B
Вырожденность всех
(N, Nz )-уровней одинакова и равна
Число занятых уровней
В полях
= i  целые числа и все занятые уровни заполнены полностью.

## Slide 7
Влияние края на энергию 2D-электрона в магнитном поле
N=1
N=1
N=0
N=0

## Slide 8
Холловский мостик
Диск Корбино
xx , xy
xx
Основные двумерные системы: пленки и ...
... гетероструктуры
... МОП-структуры
Основные измерительные конфигурации

## Slide 9
K. von Klitzing, C. Probst and M. Pepper, Phys. Rev. Lett. 45, 494 (1980)
Нобелевская работа

## Slide 10
G.Ebert, K. von Klitzing, C.Probst, K.Ploog, Sol. State Comm.44, 95 (1982)
S.Koch, R.J.Haug,
K. von Klitzing , K.Ploog
Phys. Rev. B 43, 6828 (1991)
!
Основные экспериментальные вопросы:
1. Точность и воспроизводимость xy на плато
2. Относительная протяженность плато
3. Температурная зависимость xx на плато

## Slide 11
Идеальный 2D-слой
Идеальный 2D-слой в состоянии изолятора
Локализованный уровень в неидеальном 2D-слое

## Slide 12
Случайный двумерный длиннопериодный потенциал превращает плоскость = const в “холмистый пейзаж”.
Уровень Ферми
Все характерные длины случайного потенциала много больше ларморовского радиуса
Поэтому электроны движутся по спиралям, навивающимся на эквипотенциали.
Уровень Ландау превращается в полосу. Состояния на краях полосы локализованы вдоль замкнутых эквипотенциалей, но в центре полосы обязательно есть протяженные состояния, расположенные вдоль эквипотенциалей, уходящих на бесконечность.

## Slide 13
Длиннопериодный случайный потенциал
Перколяционная сетка

## Slide 14
Неидеальный 2D-слой
Изменение концентрации носителей
Изменение магнитного поля

## Slide 15
Форма двумерной области между холловскими контактами несущественна

## Slide 16
Потенциал (или ток), приложенный извне
Квазиидеальная полоска с двумя контактами
Диск Корбино
Эквипотенциали
(обычно вдоль них течет холловский ток)
На плато

## Slide 17
Токи текут :
либо по краевым каналам ,
либо вдоль эквипотенциалей под уровнем Ферми
На самом деле происходит распределение токов между краем и объемом в зависимости от рассеяния

## Slide 18
Температурная зависимость продольной проводимости
в режиме квантового эффекта Холла (т.е. на плато)
GaAs – AlxGa1xAs
E. Stahl, D. Weiss, G. Weimann, K. von Klitzing, K. Ploog, J. Phys. C 18, L783 (1985)

## Slide 19
D.C. Tsui, H.L. Störmer, A.C. Gossard Phys. Rev. B 25 1405 (1982)
G.Ebert, K. von Klitzing, C.Probst, et al., Sol. State Comm.45, 625 (1983)
Режим ЭфросаШкловского
Режим Мотта
Температурная зависимость продольной проводимости
в режиме квантового эффекта Холла (продолж.)
GaAs – AlxGa1xAs

## Slide 20
Цепочки фазовых переходов
M.A. Paalanen, D.C. Tsui, A.C. Gossard, Phys. Rev. B 25, 5566 (1982)

## Slide 21
Всплывание уровней
Д.Е. Хмельницкий, Phys. Lett. 106A, 182 (1984)
Количество заполненных протяженных состояний (минизон Ландау)
Эффективное количество состояний в каждой из минизон, у которой есть заполненное протяженное состояние
При  < 1 локализованные состояния верхних минизон «просачиваются» под протяженные состояния нижних
минизон.
~

## Slide 22
В 2D-системах уровень Ферми пропорционален концентрации n.
Всплывание уровней (продолжение)
Поэтому для i-того протяженного состояния (i)
Например, в идеальной 2D-системе без магнитного поля
i

## Slide 23
Всплывание уровней (Эксперимент)
I. Glozman, C.E. Johnson, and H.W.Jiang, Phys. Rev. Lett. 74, 594 (1995)

## Slide 24
Всплывание уровней (Эксперимент)
M. Hilke, D. Shahar, S.H. Song, D.C. Tsui, and Y.H.Xie, Phys. Rev. B 62, 6940 (2000)

## Slide 25
Двухпараметрический скейлинг