## Slide 1
Структура примесной зоны
Зона проводимости
Валентная зона
Уровень изолированного донора
Уровень изолированного акцептора
Электрические поля заряженных примесей смещают уровни примесей
Ei

## Slide 2
Слабая компенсация: Nd >> Na , K= Na / Nd << 1
N1
N2
N3=0
N0+N1+N2 = Na
N0 () = N2 ()
Конфигурации N3 невозможны
Уравнение для определения 

## Slide 3
Ei
Плотность состояний в примесной зоне
Слабая компенсация
/ D
~ Na
/ D
~ Nd

## Slide 4
Составление уравнения для 
Вероятность того, что в сфере радиусом r вокруг акцептора нет
ни одного донора
1 при x > 0,
0 при x < 0
Численное решение

## Slide 5
Сильная компенсация: Nd  Na , 1 K 1Na / Nd << 1
Вероятность того, что данный донор входит в пару ‘донор-донор’ размером r
В пару с энергией связи он входит с вероятностью
то плотность состояний
и, по определению,
Уровень Ферми определяется из интегрального соотношения
Поскольку

## Slide 6
Ei
Плотность состояний в примесной зоне
Слабая компенсация
Сильная компенсация
/ D
~ (Nd
Na)

## Slide 7
Кулоновская щель
rij
j
i
Энергия должна быть
больше, чем
III
I
II
2D
3D
exp

## Slide 8
Кулоновская щель (продолжение)
Энергия занятых состояний понизилась,
энергия сводных состояний повысилась
A.L. Efros, N.V. Lien, B.I. Shklovskii
J. Phys. C 12, 1023 (1979)
K=0.9
K=0.1

## Slide 9
Переход Пайерлса
Сместив каждый второй атом,
удвоим период a 2a

## Slide 10
Туннельные характеристики
Модуляционный метод  один из важнейших экспериментальных приемов
Если g1=const и температура Т= 0, то
и
и
Если температура Т0 и ступенька f(x) размывается, то

## Slide 11
Туннельные эксперименты
G. Hertel et al.,
PRL 50, 743 (1983)
W.L. McMillan, J. Mochel
PRL 46, 556 (1981)
V.Yu. Butko, J.F. DiTisa, P.V. Adams, PRL 84, 1543 (2000)
J.G. Massey, M. Lee
PRL 77, 3399 (1996)

## Slide 12
Экскурс в теорию вероятности
Частицы случайно расположены в пространстве с концентрацией c. Пусть f(v) вероятность того, что в объеме v нет частиц.