## Slide 1: ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ В СПЛАВЕ Ti49Ni51 В ПРОЦЕССЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО МАРТЕНСИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ
А.Х. Габриелян1, А.М. Иванов1, С.П. Беляев1, Н.Н. Реснина1, В.А Андреев2 1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 2Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва, Россия E-mail: st063878@student.spbu.ru
Цель работы
Изучение влияния напряжения и температуры выдержки на изменение деформации при изотермическом деформировании и последующей выдержке закаленного сплава Ti49Ni51.
Объект исследования
Проволока Ti49Ni51 диаметром d = 1,5 мм и длиной рабочей части l0 = 9 мм;
Термообработка: отжиг от 850 oС в течение 10 минут с последующей закалкой в воде;
B2  B19’ мартенситные превращения:
Мs = -43 oC, Мf = -63 oC, Аs = -24 oC, Аf = -9 oC.

## Slide 2
Методика
Нагрузка 0 МПа, T = 100 оС;
Охлаждение до T* ;
Выдержка в течение 40 минут;
Нагрузка до σ*;
Разгрузка до 0 МПа;
Нагрев до T = 100 оС.
Нагрузка 0 МПа, T = 100 оС;
Охлаждение до T* ;
Выдержка в течение 40 минут;
Нагрузка до σ*;
Выдержка в течение 60 минут;
Разгрузка до 0 МПа;
Нагрев до T = 100 оС.

## Slide 3
σ = 200 МПа
50 МПа ≤σ≤ 300 МПа
В процессе изотермической выдержки деформация увеличивается до постоянного значения, которое немонотонно зависит от температуры выдержки; Максимальное значение изотермически накопленной деформации наблюдается при температуре выдержки, близкой к ;
Максимальная изотермическая деформация монотонно зависит от напряжения, и максимальное значение 6.1 % обнаружено в при изотермической выдержке под напряжением 300 МПа.
Результаты исследования