## Slide 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН), г. Черноголовка, ул.Академика Осипьяна, д.2, 142432
Шикунов С.Л., Каледин А.В., Ершов А.Е.
E-mail: shikunov@issp.ac.ru
Модифицирование керамических композиционных материалов на основе SiC металлами и сплавами
В ИФТТ РАН разработана методика пропитки металлами и сплавами пористых карбидокремниевых материалов. Пористые SiC материалы получают удалением остаточных углерода и кремния из SiC-C-Si материалов, биоморфного SiC или используют пористый рекристаллизованный карбид кремния.
В основе методики лежит способ заполнения металлами и сплавами пористых каркасов SiC методом погружения и свободной пропитки.
Совмещение металлов с пористым каркасом SiC, который обладает высокой прочностью, снижает хрупкость материала,а также повышает теплопроводность и жаростойкость.
Получение пористых SiC заготовок с последующей пропиткой металлом
Керамика, пропитанная расплавом
Cu на основе рекристаллизованного SiC
Керамика, пропитанная расплавом
MoSi2 на основе пористого SiC
Биоморфная SiC керамика, пропитанная
расплавом CuSi
SiC на основе
силицированного графита
Биоморфный SiC
Рекристаллизованный SiC
SiC
MoSi2
Метод свободной пропитки
Пористая заготовка SiC
Слиток металла/сплава
Пропитка
SiC/Me композит
T℃
Комбинируя различные металлы и сплавы с прочным каркасом SiC можно получить материал с широким диапазоном заданных свойств для различных функциональных применений. В зависимости от условий эксплуатации изготавливаемых изделий для различных отраслей промышленности, представляется возможным подобрать необходимое сочетание и соотношение компонентов для синтеза материала с необходимыми физико-механическими и теплофизическими характеристиками.
Получены SiC/Me композиты cо сплавами Cu(95)-Ti(5), Al(76)-Si(19)-Ti(5), TiAl, MoSi2 со сложной архитектурой, позволяющей в широких пределах варьировать распределение фаз по объему образца для управления их функциональными характеристиками
Метод погружения
Расплав металла
Пористая заготовка SiC
SiC/Me композит
T℃
T℃
T℃
1. Метод позволяет получать материал с минимальной остаточной пористостью;
2. Точный контроль времени инфильтрации.
1. Бестигельный метод;
2. Сниженные требования к оснастке и оборудованию.
Использование различных методов получения заготовок SiC позволяет:
1. Управлять размером пор от 10-4 до 1 мм;
2. В широких пределах варьировать пористость материала (до 70 %);
3. Получать пористые SiC или SiC-C материалы.