ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХРОМА В КАЧЕСТВЕ КОММУТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ CrSi2.

Ф. Ю. Соломкин1, А. Ю. Самунин,1 Н. В. Зайцева1, Н. В. Шаренкова1, Г. Н. Исаченко1,  К. Л.Самусевич3, В. В. Клечковская2, А. С. Орехов2, Н. А. Архарова2, Е. Дроздова2

1 ФТИ им. А.Ф. Иоффе,   Санкт-Петербург, Россия

2 Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ  ”Кристаллография и фотоника“ Российской академии наук,   Москва, Россия

3 Университет ИТМО, 197101 Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В работе исследовалась возможность использования слоев металлического хрома в качестве коммутационного материала для среднетемпературного термоэлектрика CrSi2. Образцы получали методом горячего прессования мелкодисперсного электролитического порошка хрома с моно- и поликристаллическим дисилицидом хрома и последующим высокотемпературным отжигом. Показано, что на границе раздела Cr/CrSi2 не происходит химических взаимодействий с образованием дополнительных фаз.

CrSi2 является одним из перспективных среднетемпературных термоэлектриков p-типа проводимости с рекордным фактором мощности, с максимумом 45 мкВт/(К2см) при Т=600 К [1]. Важными вопросами для практического использования этого материала являются вопрос коммутации с токоподводами и стабильность физических свойств при термоциклировании.

Вопрос стабильности термоэлектрических свойств CrSi2  рассматривался в работе [2]. Вопрос коммутации CrSi2 с токоподводами, выбор материала для коммутации и возможность его взаимодействия с полупроводником при высоких температурах в известных к настоящему времени работах  не рассматривался.

Известно, что металл, использующийся для коммутации, при высоких температурах может взаимодействовать с материалом полупроводника с образованием  дополнительных фаз влияющих на его физические свойства. В самом материале полупроводника в результате эксплуатации при высоких температурах тоже могут наблюдаться твердотельные фазовые переходы с появлением дополнительных фаз, которые могут взаимодействовать с материалом токоподвода. Поэтому, выбор коммутационного материала и исследование его взаимодействия с полупроводником является важным вопросом стабильности физических свойств термоэлектрических преобразователей.

Для того, чтобы получить четкую границу раздела между Cr и CrSi2 образцы изготавливали методом горячего прессования с последующим отжигом на воздухе. Для изоляции от влияний внешней среды образцы CrSi2 целиком запрессовывались в объеме мелкодисперсного порошка электролитического хрома. При запрессовке дисилицида хрома использовались два образца, один, из которых синтезировался при длительной направленной кристаллизации (монокристалл), другой при спонтанной кристаллизации в вакууме, в состоянии свободного падения (сферический поликристалл).   Горячее прессование проводилось в вакууме при температуре Т=940С, и давлении Р=1т/см2. Отжиг на воздухе при  Т=900 С в течение 50 час.

Рентгеновский фазовый анализ образцов проводился на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 (СuКα- излучение). Образование дополнительных фаз не было обнаружено.

Для исследования микроструктуры образцов   использовали растровый электронный микроскоп FEI Quanta 200 3D при ускоряющем напряжении 30 кВ. Обработка экспериментальных данных реализована в программной среде MATLAB с помощью пакета MTEX.

На Рис.1 представлен общий вид поверхности поликристалла CrSi2, окруженного оболочкой из спрессованного порошка Cr, а также профиль интенсивности вдоль области сканирования. На границе раздела наблюдается скачок интенсивности, что свидетельствует о том, что граница является резкой, фазы химически не взаимодействуют друг с другом.

Рис.1. а), б)–РЭМ-изображение границы раздела Cr/поликристаллический CrSi2; в)–профиль интенсивности вдоль области сканирования (отмечена прямоугольником на а)

На Рис.2 представлен общий вид поверхности монокристалла CrSi2, окруженного оболочкой из спрессованного порошка Cr, а также профиль интенсивности вдоль области сканирования. На границе раздела наблюдается скачок интенсивности, свидетельствующий о том, что граница является резкой, фазы химически не взаимодействуют друг с другом.

Рис.2. а)–РЭМ-изображение границы раздела Cr/монокристаллический CrSi2; б)–профиль интенсивности вдоль области сканирования (отмечена прямоугольником на изображении а)).

Из результатов проведенной работы следует, что при горячем прессовании и высокотемпературном отжиге, в контактной области на границе раздела CrSi2/Сr не происходит образование дополнительных фаз, что свидетельствует о том, что Сr может быть использован в качестве коммутационного материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Соломкин Ф.Ю., Суворова Е.И., Зайцев В.К., Новиков С.В., Бурков А.Т., Самунин А.Ю., Исаченко Г.Н. // Журнал технической физики. 2011. Т. 81, вып. 2, С. 147.

- Соломкин Ф.Ю., Зайцев В.К., Новиков С.В., Самунин Ю.А., Исаченко Г.Н.// Журнал технической физики. 2013. Т. 83, вып. 2, С.141.